Эффективные способы термической обработки стали

Термической обработкой называется совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения твердых металлических сплавов с целью получения заданных свойств за счет изменения внутреннего строения и структуры.

В работе с металлами тяжело добиться идеального состояния прямо с первой выплавки. Термическая обработка изменяет в нужном направлении прочностные, пластические и другие свойства материала изделий. Упрочнению термической обработкой подвергаются 8-10% общей выплавки стали. В машиностроении объем термического передела составляет до 40% стали [1].

Упрочнение является одним из важнейших этапов технологического цикла изготовления деталей машин. Номенклатура упрочняемых деталей довольно велика – от деталей приборов, разнообразных машин, отливок, поковок, рельсового проката до крупных элементов металлургического и энергетического оборудования.

К основным видам термической обработки относятся: отжиг, нормализация, закалка  и отпуск.

Все виды термической обработки основаны на перекристаллизации структуры стали, с образованием феррита, перлита, цементита, их смеси в зависимости от концентрации углерода (рис.1).

Рис. 1 Диаграмма состояния железо – углерод (Fe - C)

Основными параметрами термической  обработки являются температура  и время. Фазовые превращения в стали при нагреве характеризуются температурными критическими точками. Принято обозначать  критические точки буквами –A1, А2, А3.

Критические точки А1лежат на линии PSK (7270 C) диаграммы железо – углерод и соответствуют превращению перлита в аустенит. Критические точки А2 находятся на линии МО (7680С), характеризующей магнитное превращение феррита. Критические  точки А3 соответствует линиям GS и SE, на которых соответственно завершается превращение феррита и цементита в аустенит при нагреве. Для обозначения критических точек при нагреве и охлаждении вводят дополнительные индексы: букву «с» - при нагреве, букву «r» - при охлаждении (Ac1,АС2, Ac3, Ar1, Ar2).

Общая длительность нагрева металла при термической обработке складывается из времени собственно нагрева до заданной температуры и времени выдержки при этой температуре. Время нагрева зависит от типа печи, размеров изделий, способов их укладки в печи.  Время выдержки зависит от скорости протекания фазовых превращений.  Остановимся на  названных выше способах термообработки.

Отжиг является одной из важнейших массовых  операций термической операций стали. Цель отжига:

- снижение твердости  и повышение  пластичности стали для облегчения обработки металлов резанием;

- уменьшение внутреннего напряжения, возникающее после обработки изделий   давлением (ковка,  штамповка), механической обработки;

- снятие хрупкости и повышение сопротивляемости ударной вязкости;

-устранение структурной неоднородности состава материала, возникающее при затвердевании отливки, в результате ликвации.

Существуют несколько видов отжига, а уж, какой из них применять, зависит от материала и желаемых свойств. Отжиг по классификации академика А.А. Бочвара  подразделяется на два вида: отжиг I рода и  отжиг II рода [1].

Отжиг I рода характеризуется  тем, что он происходит независимо от фазовых превращений (∝↔γ).  Поэтому отжиг I рода можно производить при температурах ниже или выше фазовых превращений (критических  точек А С1 и А С3). Этот отжиг не влияет на внешние превращения, а лишь делает структуру металла равномерной и правильной.

В результате отжига I рода структура  металла приобретает   равновесное состояние: снимаются наклеп и внутренние напряжения, понижается твердость, возрастают пластичность и ударная вязкость, материала. Отжиг I рода подразделяют на три группы: диффузионный, рекристаллизационный, отжиг для снятия напряжений.

. Диффузионный отжиг осуществляют при высоких (до 1100- 12000 С) температурах, так как только при такой температуре диффузионные процессы, способствуют выравниванию состава стали в отдельных объемах. Отжигу подвергают   крупные слитки, отливки из  легированной стали.  Последние  из –за неравномерного скопления легирующих элементов в процессе кристаллизации  имеют неоднородное строение в различных частях изделия. Благодаря высокому  нагреву атомы металла получают большую подвижность и  перемещаются из мест с большей концентрацией в  места с меньшей концентрацией, ускоряя диффузионные  процессы в аустените. В результате обеспечивается выравнивание химического состава слитка или отливки по всему объему.

Рекристаллизационный отжиг. Цель его – снятие наклепа  в материале

в результате пластической деформации после холодной прокатки листов,  волочения (калибровки) прутков,  холодной штамповки деталей из листовой стали. Рекристаллизационный отжиг осуществляется путем нагрева до температур ниже АС1, выдержке и последующего охлаждения. Суть его заключается в том, что при нагреве наклепанного металла не восстанавливается старое зерно, а появляется совершенно новое зерно, размеры которого могут существенно отличаться от исходного. Образование новых равноосных зерен, вместо ориентированной  волокнистой структуры дефомированного металла получила название рекристаллизационного отжига.

Для углеродистых  сталей с 0,08-0,2 % С, чаще подвергаемых холодной деформации (прокатке, штамповке, волочению), температура отжига находится в пределах 680-700 0С. Отжиг калиброванных прутков (холоднотянутая протяжка) из высокоуглеродистой легированной стали (хромистой, хромокремнистой и др.) проводят пи 680-7400 С в течение 0,5-1,5ч.

Отжиг для снятия остаточных напряжений.  В процессе  отливки, прокатки, ковки, термической обработки, сварке металлических конструкций из-за неравномерного охлаждения, а также при холодном деформировании (правке, прутков, изделий) из –за  неоднородной деформации могут возникать очень большие остаточные напряжения, иногда превышающие предел текучести. Остаточные напряжения могут вызвать изменение размеров, коробление и поводку изделия в процессе его обработки (например, резанием). При длительном вылеживании металла эти напряжения могут вызвать деформацию или самопроизвольное разрушение. Складываясь с рабочими напряжениями, они могут снижать эксплуатационную надежность изделий. Это особенно важно для изделий, которые в процессе эксплуатации должны сохранить свои размеры (станины станков, приспособления, корпусные детали, гильзы цилиндров).

Отжиг для снятия остаточных деформаций проводят в  температурном интервале 160-700 0С  с последующим медленном охлаждением в зависимости от марки стали и способа предыдущей обработки.

Отжиг II рода -  заключается в нагреве стали до температур выше точек АС1 или АС3, выдержке при этой температуре и, как правило, последующем медленном охлаждении. В процессе нагрева и охлаждения протекают фазовые превращения (γ↔∝-превращение), определяющие структуру и свойства металла. При этом скорость охлаждения должна быть такой, чтобы успели произойти обратные диффузионные фазовые превращения.

Однако во избежание получения неравновесных структур после закалки используется отпуск. Отпуск – это еще один вид термообработки, при котором уменьшаются или снимаются внутренние остаточные напряжения в стали. Такой метод позволяет получить материал с прекрасными показателями вязкости, с его помощью уменьшают твердость и хрупкость металла.

Структура  углеродистой стали после отжига соответствует  диаграмме железо -  цементит : феррит +перлит для доэвтектоидной стали;  перлит в эвтектоидной стали; перлит и вторичный цементит в заэвтектоидной стали. В результате  сталь имеет низкую твердость и прочность при высокой пластичности.

Отжигу подвергают отливки, поковки, сортовой и фасонный прокат, трубы горячекатаные листы и т.д. Понижая прочность и твердость, отжиг облегчает обработку резанием средне – и высокоуглеродистой стали. Измельчая зерно, снимая внутреннее напряжения и уменьшая структурную неоднородность, отжиг способствует повышению пластичности и вязкости по сравнению со свойствами, полученными после литья, ковки и прокатки.

Различают следующие виды отжига II рода : полный, неполный, и иизотермический.

1. Полный отжиг - заключается в нагреве  доэвтектоидной стали на 30 …500С выше температуры, соответствующей точке АС3 выдержке при этой температуре  для полного прогрева и завершения фазовых превращений в объеме металла и последующем медленном охлаждении. При нагреве до температуры выше точки АС3 на 30 …500С образуется аустенит, характеризующийся мелким зерном, поэтому при охлаждении  возникает мелкозернистая структура, обеспечивающая высокую вязкость и пластичность. Полному отжигу подвергают сортовой прокат из стали 0,3…0,4% С, поковки и фасонные отливки.

2. Неполный отжиг отличается от полного тем, что сталь нагревается до более низкой температуры (30..50оС выше точки АС1). В структуре стали происходит частичная перекристаллизация, с переходом перлита в аустенит. Избыточный феррит лишь частично превращается в аустенит.  Следовательно, такой отжиг не обеспечивает полной перекристаллизации и получения однофазной структуры. При отжиге доэвтектоидных сталей улучшается обрабатываемость резанием.

Неполный  отжиг конструкционных легированных сталей проводится при 750-770 0С с последующим охлаждением со скоростью 30-60 0С/ч (чем больше легированность стали, тем медленнее охлаждение) до  600 0С, далее на воздухе. Неполный отжиг понижает твердость материала, повышает пластичность, улучшается обрабатываемость резанием, а температура отжига меньшая. Поэтому  меньше образуется окалины, меньше тратиться времени на отжиг, ниже расход электрической энергии. Следовательно, такой отжиг экономичен.

При отжиге заэвтектоидных углеродистых и легированных сталей нагрев производят лишь немного выше АС1 (10-300С), что вызывает практически полную перекристаллизацию и позволяет получить зернистую  (сфероидальную) форму перлита, вместе пластинчатой. Такой отжиг называет сфероидизацией. При таком нагреве в структуре сохраняется цементит вторичный, в результате отжига цементит приобретает сферическую форму (сфероидизация). Получению зернистого цементита способствует предшествующая отжигу горячая пластическая деформация, при которой дробится цементитная сетка. Структура с зернистым цементитом лучше обрабатываются и имеют лучшую структуру после закалки. Неполный отжиг является обязательным для высокоуглеродистых сталей типа  инструментальных, шарикоподшипниковых и др.

Изотермический отжиг  осуществляют путем нагрева до аустенитного состояния, то есть на 30 …500 С выше температуры  АС3.

После этого температура  снижается примерно на 1500 С ниже  А С1  и дается изотермическая выдержка. С этой целью после нагрева детали быстро переносят в другую печь или ванну с температурой  600- 7000 С (в  зависимости от марки стали) и выдерживают в течение времени необходимого для распада аустенита. Длительность выдержки зависит от размеров детали и состава стали. Если для углеродистых сталей достаточно нескольких минут, то для легированных сталей требуется несколько часов. Например, существуют такие легированные стали, например  18Х2 H4BA, которые отжигаются только при изотермическом отжиге.

Особенностью изотермического отжига является образование феррито-перлитной структуры из аустенита при постоянной температуре, а не при охлаждении, как при полном отжиге. При других видах распад  аустенита происходит в условиях непрерывного охлаждения, что существенно затягивает время. Это дает определенные преимущества изотермическому ожигу: сокращается длительность процесса по сравнению с полным отжигом, структура металла  получается более однородной.

а)	 б)

Рис. Режимы термообработки: а) отжиг, закалка, нормализация;

б) изотермический отжиг.

Изотермическому отжигу чаще подвергают поковки (штамповые заготовки), сортовой прокат из легированной стали небольших размеров.

Нормализация заключается в нагреве доэвтектоидной стали до температуры, превашающей точку АС3 на 40-500С, заэвтектоидной стали до температуры Аст на 40 -50 0С, далее  в непродолжительной выдержке для  завершения фазовых  превращений и охлаждении на воздухе.    Микроструктурой нормализованной доэвтектоидной стали является перлит + феррит, а эвтектоидной (0,8% С) – перлит. Цели нормализации часто пересекаются или даже путается с отжигом, термическим упрочнением и отпуском.   Различия этих термообработок (нормализации и отжига) состоит в том, что при нормализации сталь охлаждается на воздухе (при отжиге — в печи).

Цели нормализации могут  быть различными, например, как для увеличения, так и для снижения прочности и твердости в зависимости от термической и механической истории изделия.  Нормализацию применяют, например, для улучшения обрабатываемости детали резанием, измельчения зерна, снижения остаточных деформаций.

Нормализацию с последующим отпуском (600-700 0С) часто применяют вместо обычной закалки, когда изделия имеют сложную форму или резкие изменения по сечению, во избежание образования трещин, коробления от остаточных напряжений.

Все низкоуглеродистые и среднеуглеродистые стали поставляются металлургическими заводами в нормализованном состоянии.

Закалка. Операция закалки состоит в том, что   нагрев стали  осуществляют до температур выше фазовых превращений с последующим быстром  охлаждении со  скоростью выше критической. Отличие закалки от отжига  состоит в скорости охлаждения металла после нагрева до критических температур.

Температура нагрева стали для закалки зависит в основном от химического состава стали. При закалке доэвтектоидных сталей нагрев следует вести до температуры на 30 – 50 0С выше точки АС3 . В этом случае сталь имеет структуру однородного аустенита, который при последующем охлаждении со скоростью, превышающей критическую скорость закалки, превращается в мартенсит. Такая закалка называется   полной. При нагреве доэвтектоидной стали до температур AC1 — АC3 в структуре мартенсита сохраняется некоторое количество оставшегося после закалки феррита, снижающего твердость закаленной стали. Такая закалка называется неполной.

Охлаждать детали при закалке следует быстро, чтобы аустенит не успел превратиться в структуры промежуточные (сорбит или троостит). Необходимая скорость охлаждения обеспечивается посредством выбора охлаждающей среды. В качестве охлаждающей среды применяют воду, масло и растворы солей. Целью закалки чаще всего является повышение твердости и прочности стальных изделий. При закалке имеют место понижение пластичности и вязкости стали, однако эти качества можно восстановить при последующем отпуске.

Структура мартенсита получается при быстром охлаждении аустенита в тот момент, когда температура стали способствует наименьшей устойчивости аустенита (около 650-550 0С). При переходе в зону температур, в которой происходит мартенситное превращение (ниже 240 0С) выгоднее применять замедленное охлаждение, так как так как образующиеся структурные напряжения успевают выравняться, а твердость образовавшегося мартенсита практически не снижается.

Для заэвтектоидной стали наилучшая температура закалки — на 20—300С выше АС1 , т. е. неполная закалка. В этом случае сохранение цементита при нагреве и охлаждении будет способствовать повышению твердости, так как твердость цементита больше твердости мартенсита.

Закаливаемость стали зависит в основном от содержания в ней углерода. Это объясняется тем, что твердость мартенсита зависит от степени искажения его кристаллической решетки. Чем меньше в мартенсите углерода, тем меньше будет искажена его кристаллическая решетка и, следовательно, тем ниже будет твердость стали. Закалка на мартенсит с последующим высоким отпуском называется улучшением стали. Улучшение обеспечивает хороший комплекс свойств (прочность, ударная вязкость, твердость) и применяется для ответственных изделий из среднеуглеродистых сталей (коленчатые валы, шатуны и др. детали).

Стали, содержащие менее 0,3% углерода, имеют низкую закаливаемость и поэтому, как правило, малоуглеродистая сталь не закаливается.

Отпуск заключается в нагреве закаленной стали  до температур ниже

АС1, выдержке при этой температуре и последующем охлаждении с определенной скоростью. Продолжительность отпуска 1,5 -2 часа.  Отпуск является окончательной операцией термической обработки, в результате которой сталь получает требуемые механические свойства. Отпуск полностью или частично устраняет внутренние напряжения, возникающее при закалке.  Так, например, осевые  напряжения в цилиндрическом образце из стали, содержащий 0,3% С уменьшаются от 600 до 80 МПа [2] при  нагреве до 5500 С, выдержке и последующем охлаждении.

В зависимости от температуры нагрева отпуск подразделяется на: низкий (150-250 0С); средний (300-4500С);  высокий (500-7000С).

При низком  отпуске снижаются макронапряжения, мартенсит закалки переводится в отпущенный мартенсит, повышается прочность и немного улучшается вязкость без снижения твердости. Такому отпуску подвергают режущий и измерительный инструменты из углеродистой и низколегированной стали, а также детали претерпевшие поверхностную закалку(цементация, цианирование и т.д.), реже среднеуглеродистую сталь (0,3-0,45% С).

Средний отпуск  (среднетемпературный) применяют главным образом для пружин и рессор, штампов. Такой отпуск обеспечивает высокие пределы упругости, выносливости и релаксационную стойкость. Структура стали –тростит отпуска или троосто - мартенсит.

Высокий отпуск (высокотемпературный) повышает временное сопротивление, предел текучести, относительное сужение и особенно ударную вязкость. Структура стали после высокого отпуска – сорбит отпуска. Отпуску подвергают среднеуглеродистые стали (0.3-0,5 % С) конструкционные стали, к которым предъявляют высокие требования по выносливости и ударной вязкости.

Таким образом, термическая обработка обеспечивает получение стальных деталей заданных свойств, изменяет в нужном направлении прочностные, пластические и другие свойства материала изделий. Эти изменения вызваны главным образом вторичной кристаллизацией структуры металла. При медленном охлаждении вторичная кристаллизация протекает

в полном соответствии с диаграммой состояния железо – углерод. При этом существенное значение имеет условия охлаждения. Изменяя условия охлаждения можно получить различные модификации перлита,  а именно сорбит, троостит или мартенсит, можно повлиять на свойства сталей и сплавов.

Каждый из перечисленных видов термической обработки имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Самым распространенным среди них является закалка. При этом, когда необходимо повысить прочность, твердость, износоустойчивость или упругость детали или инструментов  закалка обязательная технологическая операция.

Наряду с достижением особой прочности и износостойкости деталей нередко возникает необходимость сделать металл более мягким. В частности, речь идет о тех случаях, когда готовые изделия из стали требуют последующей механической обработки – обтачивания, сверления, прессовки и т.д. Для этих целей используется иной вид термической обработки стали,

именуемый, отжигом – операция аналогичная закалке, только с последующим медленным  охлаждении   в печи.

Затраты на термическую обработку  по некоторым данным обычно не превышают 2-4% полной себестоимости [3]. Затраты будут   оправданы, поскольку снижение рабочих характеристик изделия, а также высокий уровень остаточных напряжений в конструкции могут превысить допустимые пределы и привести к катастрофическому и необратимому разрушению металла.

Производство стали в Казахстане. Согласно данным Всемирной ассоциации стали (World Steel Association -WSA ) 2016 г. произведено 1,628 млрд. т. нерафинированной стали [4,5]. Казахстан в списке стран производителей стали занимает 32 место (табл. 1).

Таблица 1. Рейтинг стран по производству стали в 2016 г.

| Место в 2015г. | Страны | Производство, млн.т. | Доля в мировом пр-ве, % | Экспорт стальной продукции, млн.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Китай | 808,37 | 49,64 | 112,56 |
| 4 | США | 78,62 | 4,83 | 10,0 |
| 5 | Россия | 70,8 | 4,35 | 29,7 |
| 32 | Казахстан | 4,24 | 0,26 | 1,71 |

В Казахстане в январе – октябре 2017 г. произведено 3, 823434 тыс. т. нерафинированной стали; планируется увеличить производство нерафинированной  стали до 6 млн. т. в 2018 г. [6].  Рафинирование – извлечение вредных примесей  (S, P,O) из металла в  шлаковый расплав, сегодня является неотъемлемым этапом внепечной обработки стали, чугуна и др. сплавов.  В результате сталь имеет однородный состав, высокие характеристики пластичности, вязкости и трещиностойкости. Установки внепечной обработки металла (рафинирования) имеются на всех заводах качественной металлургии. Обработке подвергают сталь, выплавленную в мартеновских, дуговых электропечах и конверторах.

Металлургическая промышленность РК по состоянию на 01.07.2017 г. состоит на 67,7%из производств основных  благородных и цветных металлов, и 32,1%из черной металлургии. Литье металлов представлено незначительно -0,2%.

Отечественные заводы по производству стальных деталей выпускает широкий спектр продукции из черных металлов [7]. Выпускают сортовой прокат, листовой и фасонные  прокаты, трубы: водогазопроводные, тонкостенные, профильные, трубопроводную арматуру, металлоконструкции для промышленного и гражданского строительства и т. д.  При этом они выпускаются в основном мелкими металлургическим предприятиями (мини - заводами) мощностью до 1 млн. т. в год.  В настоящее время 70 % мирового производства стали приходится  именно на такие мини - заводы.  Основным сырьем является:  лом – черных металлов. Строительство предприятий вторичной металлургии является приоритетным направлением индустриального развития во многих странах, в том числе и  в Казахстане.

Если в строительство предприятий металлургии полного цикла инвестиции в составляет в среднем 1,5 – 2,0 тыс.$ на 1 тн. производственной мощности, то

в создание предприятий вторичной металлургии инвестиции составляют в среднем 300 $ на 1тн. мощности, то есть  в 5-7 раз дешевле, вредные выбросы в 10 раз меньше [8]. В частности, такими заводами в Казахстане являются: ТОО «Казарматура» г.Темиртау, завод «Zhesu –Metal» г.Капчагай, Актауский литейный завод и т.д.

Как было отмечено выше в машиностроении в среднем  объем термического передела составляет до 40% стали. В 2014 г. машиностроители Казахстана  использовали (потребность стали) около 2 –х миллионов тн.  стали. К сожалению, этот объем металла был полностью импортирован.

В этой связи с целью развития  машиностроения в Республике   рассматривается вопрос строительства электро-металлургического завода, для  обеспечения  казахстанских машиностроителей качественным листовым, сортовым и фасонным прокатом. По подсчетам, стоимость завода может составить один миллиард долларов США. «Это почти столько же, сколько машиностроители Казахстана ежегодно закупают по импорту» [9].

Анализ результатов исследований, что выбор эффективных способов термообработки зависит от состава (марки) стали и требуемых физико - механических свойств изделий.

В машиностроении чаще всего подвергают термообработке ст.45 (в качестве заменителя 40Х, 50, 50Г2)), ст.40х ( в качестве заменителя стали 38ха, 40хр, 45х, 40хс, 40хф, 40хн), сталь 20 (в качестве заменителя стали 15, 25), сталь 30хгса (заменители 40хфа, 35хм, 40хн, 25хгса, 35хгса), сталь 65г,  сталь 40хн, сталь 35, и сталь 20х13.

Ст. 45, после предварительной нормализации легко подвергается механической обработке; получают детали типа вал-шестерни, коленчатые и распределительные валы, шпиндели, бандажи, цилиндры, кулачки. Высокое содержание углерода (0,45%) обеспечивает хорошую закаливаемость и соответственно высокую твёрдость поверхности и прочность изделия. После закалки сталь приобретает высокую прочность и износостойкость. Применяются в машиностроении, станкостроении; при изготовлении различных ответственных изделий: валы, консоли, оси, штоки, балки, плунжера и другие детали, требующие повышенной прочности от применяемого материала.

Сталь 40Х - легированная конструкционная сталь предназначена для деталей повышенной прочности, такие как, оси, валы, вал-шестерни, плунжеры, штоки, коленчатые и кулачковые валы, кольца, шпиндели, полуоси, втулки и прочих деталей повышенной прочности. Сталь 40Х также часто используется для производства поковок, штампованных заготовок и деталей трубопроводной арматуры. Однако, последние нуждаются в дополнительной термической обработке, заключающейся в закалке через воду в масле или просто в масле с последующим отпуском в масле или на воздухе.

Таким образом, термообработка позволяет  значительно расширить область применения стали для машиностроения, обеспечивает достижение ими высоких характеристик прочности, износостойкости и др. физико – механических свойств. Как правило, она применяется для стали, так как именно этот сплав на сегодняшний день имеет наиболее широкое применение в различных отраслях промышленности, где требуется повышенная износостойкость металлических изделий. В процессе термической обработки улучшаются свойства металла, что очень ценно в масштабах современного промышленного производства.

Возможное разнообразие эксплуатационных свойств стали и сплавов на молекулярном уровне объясняется их перестройкой в различные кристаллические структуры при определенных температурах нагрева и режимах охлаждения.

Достижение требуемых эксплуатационных   свойств материала стали   зависит от качества термической обработки, в строгом  проведения ее соответствии с диаграммой состояния железоуглеродистых сплавов. При этом выбор эффективных способов термообработки для каждой марки стали индивидуален. Нагрев и последующее охлаждение с определенной скоростью и при определенных условиях устанавливается отдельно, исходя из свойств и структуры исходного металла. Незначительное отклонение температурного  режима нагрева, выдержки  либо охлаждения  по сравнению с установленной технологией может привести к несоответствию контролируемых параметров механических и физических свойств заданным либо несоответствию  микроструктуры сплава заданным модификациям кристаллов. Сегодня, благодаря использованию новейших технологий термообработки обеспечивается высокое качество процесса термоупрочнения. В металлургических заводах и термических цехах используются огромное количество различных видов нагревательного оборудования, в том числе автоматизированные агрегаты длят термообработки. Это  подтверждается ежегодными выставками «Металл-Экспо», сертификатами на сталь, выданные  ИСО [10].

Литература

1.https: wikipedia. оrg/wiki/. Технология упрочнения металлов.

2.Лахтин Ю.М., Леонтьева В.П. Материаловедение. М, Машиностроение, 1990 г.

3. https: termoobrabotka. pro/dlya –chego nuzna – termoobrabotka/. Норд – Инжиниринг.

4.www.mashproom.ru/press/news/mirovoe/

5.www.riating.ru/infografika. Производство стали в странах мира- рейтинг

6. Статкомитет Министерства Национальной экономики РК.

7.www.metallosklad/kz/. Металлопрокат в Казахстане.

8.www.alz.kz. Актауский литейный завод.

9. https: www.ukmet.dp.ua>Казахстан

10. www.metal-expo 2017.ru/ru