Министерство образования и науки Республики Казахстан

Костанайский государственный университет

имени А. Байтурсынова

Кафедра машиностроения

Шаяхметов А. Б.

Технологические процессы машиностроительного производства

Учебное пособие

для магистрантов специальности

6М072400-Технологические машины и оборудование

Костанай, 2016

УДК 621.7 (075.8)

ББК 34.7я73

Ш32

Автор:

Шаяхметов Амангельды Булатович, и.о.доцента, к.т.н.

Рецензенты:

Кушнир В.Г., доктор технических наук, доцент, Костанайский государственный университет имени А.Байтурсынова;

Моисеенко О.В., кандидат технических наук, доцент, Костанайский инженерно-экономический университет;

Бедыч Т. В., кандидат технических наук, Костанайский инженерно-экономический университет.

Шаяхметов А.Б., к.т.н.

Ш32 Технологические процессы машиностроительного производства. Учебное пособие. – Костанай: КГУ имени А.Байтурсынова, 2016. – 114 с.

ISBN 9786017387334

В учебном пособии рассматриваются понятия и определения машиностроительного производства, основы базирования и размерные цепи, технологическое обеспечение свойств материала и точности детали, повышение технико-экономической эффективности изготовления деталей.

Предназначено для магистрантов, обучающихся по специальности 6М072400-Технологические машины и оборудование

УДК 621.7 (075.8)

ББК 34.5я73

Утверждено Учебно-методическим советом Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова, протокол от 01.06. 2016г. № 4.

ISBN 9786017387334

©Костанайский государственный

университет им. А.Байтурсынова, 2016

Содержание

| Введение………………………………………………………………………… | 5 |
| --- | --- |
| 1 Основные понятия и определения машиностроительного производства… | 6 |
| 1.1 Изделие и его жизненный цикл………………………………………..… | 6 |
| 1.2 Качество изделий…………………………………………………….…… | 9 |
| 1.3 Производственный и технологический процессы………………………. | 12 |
| 1.4 Норма времени……………………………………………………….…… | 16 |
| 1.5 Типы производств в машиностроении…………………………………… | 21 |
| 1.6 Производительность труда………………………………………….......... | 24 |
| 2 Системный анализ технологического процесса и методов изготовления деталей………………………………………………………………………….. | 27 |
| 2.1 Технологический процесс изготовления деталей – техническая система…………………………………………………………………………… | 27 |
| 2.2 Информационная модель метода изготовления детали…………………. | 33 |
| 2.3 Функциональная модель метода обработки…………………………….. | 35 |
| 3 Положения и методы теории вероятностей и математической статистики, применяемые в технологии машиностроения……………………………… | 41 |
| 3.1 Случайные величины и законы их распределения………………………. | 41 |
| 3.2 Анализ точности обработки заготовок по кривым распределения……. | 47 |
| 4 Основы базирования и размерные цепи……………………………………. | 51 |
| 4.1 Основы базирования……………………………………………………… | 51 |
| 4.2 Основы теории размерных цепей………………………………………… | 59 |
| 4.3 Основные уравнения………………………………………………………. | 64 |
| 5 Технологическое обеспечение свойств материала детали и точности детали……………………………………………………………………………. | 71 |
| 5.1 Общие представления о формировании свойств материала детали при ее изготовлении………………………………………………………………… | 71 |
| 5.2 Качество поверхностного слоя и его влияние на эксплуатационные свойства деталей………………………………………………………….…….. | 77 |
| 5.3 Измерение параметров качества поверхностного слоя…………………. | 81 |
| 5.4 Влияние качества поверхностного слоя на эксплуатационные свойства деталей……………………………………………………………….. | 83 |
| 5.5 Обеспечение качества поверхностного слоя при обработке резанием………………………………………………………………………… | 86 |
| 5.6 Технологическое обеспечение точности детали………………………… | 104 |
| 6 Технологическая подготовка производства………………………………… | 108 |
| 6.1 Основные понятия и определения……………………………………….. | 108 |
| 6.2 Сетевая модель технологической подготовки производства (ТПП)…… | 109 |
| 6.3 Нормативные документы единой системы технологической подготовки производства……………………………………………………… | 111 |
| 6.4 Технологические процессы изготовления изделия………………...…… | 111 |
| 6.5 Формы специализации…………………………………………………….. | 115 |
| 6.6 Поточное производство…………………………………………………… | 116 |
| 6.7 Автоматизация технологических процессов…………………………….. | 117 |
| 6.8 Методы реализации ТПП…………………………………………………. | 124 |
| 7 Повышение технико-экономической эффективности изготовления деталей………………………………………………………………………….. | 128 |
| 7.1 Технологические пути повышения производительности обработки заготовок…………………………………………………………….………….. | 128 |
| 7.2. Снижение себестоимости изготовления деталей……………………….. | 137 |
| Список литературы……………………………………………………….……. | 144 |

Введение

Машиностроение является важнейшей отраслью промышленности. Его продукция – машины различного назначения поставляются всем отраслям промышленности, сельского хозяйства, транспорта, определяя уровень их развития. Исключительно важная роль принадлежит машиностроению в обеспечении обороноспособности государства. Процесс создания машины делится на два этапа. Первый этап состоит в разработке конструкции машины с оформлением соответствующих чертежей. Второй этап заключается в разработке и реализации производственных процессов изготовления деталей и сборки машины, что составляет основную задачу технологии машиностроения. Этапы создания машины тесно взаимосвязаны. Действительно, невозможно разработать хорошую  конструкцию  машины без учета технологии ее производства. Принятые технологии изготовления деталей и сборки машины определяют ее качество и затраты на производство. Развитие технологии позволяет применять новые конструкторские решения, обеспечивающие повышение качества машины и снижение этих затрат. Современное представление о технологии машиностроения сформировалось на основе исследований и разработок многих поколений отечественных и зарубежных ученых и инженеров, способствовавших ее становлению как отрасли технической науки, которая занимается изучением закономерностей, действующих при изготовлении машин, с целью использования этих закономерностей для обеспечения требуемого качества машин и наименьшей их себестоимости.

1 Основные понятия и определения машиностроительного производства

1.1 Изделие и его жизненный цикл

Изделием называется продукт конечной стадии машиностроительного производства. Им может быть машина, сборочная единица (узел), заготовка или деталь. Машина – это механизм или сочетание механизмов, выполняющих движения для преобразования энергии, материалов или производства работ. В настоящее время практически все машины являются мехатронными системами. Механическая часть этих систем производится на машиностроительных предприятиях, электронная – на предприятиях электронной промышленности. Заготовкой в машиностроительном производстве называется изделие, используемое для изготовления детали. Заготовку, поступающую на первую операцию механической обработки, называют исходной заготовкой. Деталь – это изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций. Деталями, например, являются: валик из одного куска металла; литой корпус; пластина из биметаллического листа; маховичок из пластмассы (без арматуры). Деталями являются эти же изделия с покрытиями (защитными или декоративными), а также изделия, изготовленные с применением местной сварки, пайки и склейки, например, трубка, спаянная или сваренная из одного куска листового материала. Сборочная единица – это изделие, составные части которого подлежат соединению на предприятии-изготовителе сборочными операциями. Сборочная единица может состоять из отдельных деталей или из сборочных единиц более высоких порядков и деталей. Сборочная единица первого порядка входит непосредственно в машину. Она может состоять из отдельных деталей или из сборочных единиц второго порядка и деталей. Сборочная единица второго порядка может включать сборочные единицы третьего порядка и детали и т. д. Сборочная единица наивысшего порядка состоит только из отдельных деталей. Таким образом, состав изделия (машины) может быть представлен в виде схемы, приведенной на рисунке 1.1.

Кроме названных видов изделий в машиностроении различают комплексы и комплекты.

Комплекс – это два и более специфицированных изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями, но предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных функций (например, автоматическая линия станков, бурильная установка, корабль и др.). Комплект – это два и более изделия, не соединенных на предприятии-изготовителе сборочными операциями и представляющих набор изделий, имеющих общее эксплуатационное назначение вспомогательного характера (например, комплект запасных частей, комплект инструментов и т. п.). Изделия, в зависимости от их назначения делят на изделия основного и на изделия вспомогательного производства. Первые предназначены для реализации, вторые – для собственных нужд предприятия. Совокупность взаимосвязанных процессов последовательного изменения состояния изделия от формирования исходных требований к нему до окончания его эксплуатации принято называть жизненным циклом изделия.

Рисунок 1.1. Состав машиностроительного изделия

Жизненный цикл машиностроительного изделия схематично показан на рисунке 1.2.

Вначале предприятие изучает рынок спроса на изделие и его потребительские свойства, далее выполняет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и проектирование конкурентоспособного изделия. Почти в это же время осуществляется конструкторская и технологическая подготовка производства.

Конструкторская подготовка производства включает в себя разработку конструкции изделия и создание соответствующей технической документации (чертежей, спецификаций и т. д).

Технологическая подготовка производства состоит в создании технологических процессов сборки изделия и изготовления его деталей, разработке конструкций и изготовлении режущих и измерительных инструментов, приспособлений и другой технологической оснастки с оформлением соответствующей документации. Параллельно с конструкторско-технологической подготовкой производства изготавливается опытный образец изделия, проводятся его испытания, а также осуществляются научно-исследовательские работы с целью совершенствования  конструкции опытного образца и технологии его производства. После завершения конструкторско-технологической подготовки производства начинается серийный выпуск изделия. При эксплуатации изделия осуществляется его техническое обслуживание и текущий ремонт, затем капитальный ремонт и частичная утилизация.

При достижении периода физического или морального старения изделие утилизируют.

Рисунок 1.2. Жизненный цикл машиностроительного изделия

1.2 Качество изделий

Под качеством изделия понимают совокупность свойств изделия, обуславливающих его пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии со своим назначением. Качество машиностроительных изделий оценивают  системой показателей, которые обычно разделяют на: показатели технического уровня; эксплуатационные показатели; производственно-технологические показатели (или показатели технологичности конструкции). Показателями технического уровня изделий являются: мощность, производительность, КПД, точность, степень механизации и автоматизации, экономичность, экологичность и т. д.

К эксплуатационным показателям качества изделий относят: надежность; эргономическую характеристику, т. е. степень учета комплекса гигиенических, физиологических и других потребностей человека в системе человек – изделие (машина) – среда; эстетическую оценку, т. е. совершенство художественной композиции, внешнее оформление изделия и др.

Важнейшим эксплуатационным показателем качества изделий является надежность. Это комплексный показатель, который включает в себя безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость. Надежность – свойство изделия сохранять в течение определенного времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции при заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания и транспортирования.

Безотказность – свойство изделия непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение времени. Показателем безотказности может быть, например, средняя наработка на отказ.

Долговечность – свойство изделия сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Показателем долговечности может являться, например, средний срок службы.

Ремонтопригодность – свойство изделия, заключающееся в его приспособленности к предупреждению, отысканию и устранению в нем отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонта.

Сохраняемость – свойство изделия сохранять работоспособное состояние в течение и после хранения и (или) транспортирования. Производственно-технологические показатели качества изделий (показатели технологичности) отражают  технологическую  рациональность конструкции изделия. Под технологичностью  понимают  совокупность  свойств конструкции изделия, определяющие ее приспособленность к достижению оптимальных затрат при производстве, техническом обслуживании и ремонте для заданных показателей качества, объема выпуска и условий выполнения работ.

Технологичность конструкций изделий оценивают качественно («хорошо» – «плохо», «рационально» – «нерационально»,  «технологично» – «нетехнологично») и количественно.

Например, корпус подшипника может иметь различную конструкцию (рисунок 1.3, а, б). У конструкции (рисунок 1.3, б) сокращается длина обрабатываемой поверхности и затраты на ее механическую обработку, поэтому именно эта конструкция является рациональной. Конструктивный элемент крышки может иметь различное исполнение (рисунок 1.3, в, г). При сверлении  наклонного  отверстия  возникает  неуравновешенная  радиальная сила, которая может вызвать поломку сверла. Поэтому рациональным является конструктивное исполнение элемента крышки, показанное на рисунке 1.3, г.

Основными количественными показателями технологичности конструкции изделия являются трудоемкость, материалоемкость и себестоимость.

Рисунок 1.3. Примеры нерациональных и рациональных конструкций

элементов деталей

Трудоемкость изготовления изделия представляет собой затраты труда на выполнение технологических процессов его изготовления. Материалоемкость изделия – это расход материала, необходимого на его производство и эксплуатацию. Себестоимость изделия (машины, детали, исходной заготовки) включает в себя затраты предприятия на изготовление единицы продукции, выраженные в денежной форме. К этим затратам относятся затраты на материалы, оборудование, технологическую оснастку и заработную плату. Отработка изделий на технологичность производится при конструировании, т. е. выполняется конструкторами. Технологи, разрабатывая технологические процессы изготовления изделий, осуществляют технологический контроль конструкторской документации на соответствие требованиям технологичности.

Важнейшим показателем качества изделий является их геометрическая точность. Точность детали характеризуется допусками размеров, формы и расположения поверхностей. Точность изделий характеризуется точностью относительного движения или положения исполнительных поверхностей, которая зависит от точности деталей и сборки этих изделий. Так, например, одними из характеристик геометрической точности токарного станка являются допуски параллельности  оси  шпинделя направлению движения суппортов в вертикальной  и  горизонтальной плоскостях.

Точность изделий машиностроения неуклонно возрастает. За последние сто лет она выросла примерно в 50 раз; допуски размеров отдельных деталей в настоящее время составляют 1 мкм и менее. Это объясняется как увеличением быстроходности машин, так и стремлением повысить их надежность. С повышением быстроходности машин неизбежно возрастают динамические нагрузки на детали и снижается их долговечность. Уменьшить эти нагрузки часто можно только путем повышения точности деталей и сборки машины. При неизменных условиях эксплуатации повышение точности изделий увеличивает их надежность. Например, повышение точности деталей шарикового подшипника и снижение радиального зазора с 20 до 10 мкм увеличивает срок службы подшипника с 740 до 1200 ч.

Точность изделий имеет большое значение и для самого процесса их производства. Повышение точности деталей увеличивает уровень взаимозаменяемости и устраняет пригонку при сборке машин. Повышение точности исходных заготовок снижает объем механической обработки и удешевляет ее. В машиностроении решаются две основные точностные задачи: устанавливается необходимая точность машины и ее деталей; обеспечивается достижение этой точности при производстве машин. Первая задача решается конструкторами, вторая – технологами.

Установление необходимой точности является ответственным этапом в работе конструкторов. Оно производится на основе анализа условий работы машины с учетом динамических явлений, опыта эксплуатации  машин  аналогичного  типа,  геометрического  анализа  и  расчета  размерных цепей, а также на основе специально поставленных экспериментов и испытаний опытных образцов изделий.

Технологи для достижения установленной точности разрабатывают соответствующие технологические процессы изготовления деталей и сборки машин, определяют необходимые методы и средства технического контроля точности, анализируют фактическую точность изготовления изделий, выявляют при необходимости причины образования недопустимых погрешностей их изготовления и изыскивают пути повышения точности изделий.

1.3 Производственный и технологический процессы

Производственный процесс – это совокупность всех действий людей и орудий труда, необходимых на данном предприятии для изготовления и ремонта изделий. Он охватывает: подготовку средств производства и организацию обслуживания рабочих мест; получение и хранение материалов и полуфабрикатов; все стадии изготовления деталей машин; сборку изделий;  транспортирование  материалов,  заготовок,  деталей  и  готовых изделий; технический контроль на всех стадиях производства; упаковку готовых изделий и другие действия, связанные с изготовлением выпускаемых изделий. Важнейшим элементом производственного процесса является техническая подготовка производства, включающая в себя его конструкторскую и технологическую подготовку, а также календарное планирование производства.

Технологическим процессом называют часть производственного процесса, содержащую целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда. К предметам труда относятся различные виды изделий. Технологические процессы в зависимости от содержания делятся на процессы механической обработки, сборки, литья, термической обработки, нанесения покрытий и т. д. Для реализации любого технологического процесса необходима совокупность орудий труда, называемых средствами технологического оснащения (СТО).

СТО делятся на технологическое оборудование и технологическую оснастку. Технологическим оборудованием называют СТО, в которых для выполнения определенной части технологического процесса размещают материалы и заготовки, а также средства воздействия на них. Примерами технологического  оборудования  являются  металлообрабатывающие станки, прессы, литейные машины, печи, гальванические ванны и т. д. СТО, дополняющие технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса, называют технологической оснасткой (режущий инструмент, штампы, приспособления для установки заготовок, измерительный инструмент и т. д.).

Технологические процессы выполняют на рабочих местах. Рабочим местом называют элементарную единицу структуры предприятия, где размещены различные исполнители работ, обслуживаемое технологическое оборудование или часть конвейера, а также технологическая оснастка и (на ограниченное время) предметы производства.

Технологические процессы делят на операции. Технологической операцией называют законченную часть технологического процесса, выполняемую на одном рабочем месте. Операция охватывает все действия оборудования и рабочего (рабочих) над одним или несколькими совместно обрабатываемыми или собираемыми объектами производства. При обработке на станках операция включает все действия рабочего, управляющего станком, а также автоматические движения станка, осуществляемые при обработке заготовки до момента снятия ее со станка и перехода к обработке другой заготовки.

Для операций характерна непрерывность работы над объектами производства.  Предположим,  что  производится  токарная  обработка  партии ступенчатых валиков из круглого проката, нарезанного на заготовки длиной несколько больше длины валиков. Если каждый валик сначала обтачивают с одной стороны, затем переустанавливают и обтачивают с другой  стороны,  то  токарная  обработка  валиков  составит  одну  операцию.

Если все валики партии сначала обтачивают с одной стороны, а затем – с другой, то токарная обработка валиков составит две операции. Содержание  операций  может  изменяться  в  широких  пределах  –  от работы, выполняемой на отдельном станке, до работы, выполняемой на автоматической линии. Наименование операциям дается по виду технологического оборудования, на котором они выполняются. Например, токарная, фрезерная, автоматная, прессовая и т. д.

Операции нумеруют числами ряда арифметической прогрессии (5, 10, 15, …). Допускается к числам добавлять слева ноли. Операция является основной частью технологического процесса в организационно-экономическом отношении. На операции устанавливают нормы времени, по ним определяют трудоемкость технологического процесса, необходимое количество производственных рабочих и материально-техническое  обеспечение  производства  (оборудование,  приспособления, инструменты и т. д.). Операции делятся на установы, позиции, переходы, рабочие ходы. Установ – это часть технологической операции, выполняемая при неизменном закреплении обрабатываемой заготовки или собираемой сборочной единицы.

Например, если на токарной операции ступенчатый валик закрепляется и обтачивается сначала с одной стороны, а затем переворачивается и обтачивается с другой стороны, то эта операция будет состоять из двух установов. Установы обозначают прописными буквами русского алфавита (А, Б, В, …).

Позиция – это фиксированное положение, занимаемое неизменно закрепленной обрабатываемой заготовкой или собираемой сборочной единицей совместно с приспособлением относительно инструмента или неподвижной части оборудования при выполнении определенной части операции.

На рисунке 1.4 показана схема сверлильной операции, выполняемой на двухшпиндельном сверлильном станке с поворотным столом. На нем для установки заготовок размещено три трехкулачковых  патрона. В первой позиции (I) заготовка устанавливается в патрон, затем за счет поворотов стола она вместе с патроном последовательно перемещается на вторую (II) и третью (III) позиции, на которых соответственно сверлится и рассверливается отверстие. После чего заготовка вновь попадает на первую позицию, на которой она снимается со станка и заменяется следующей заготовкой. Таким образом, неизменно закрепленная заготовка последовательно занимает три различных положения относительно инструмента, т. е. операция содержит три позиции. Для обозначения позиций применяют римские цифры (I, II, III, …).

Технологический переход – это законченная часть технологической операции, выполняемая одними и теми же средствами технологического оснащения при постоянных технологических режимах и установке. Технологический переход характеризуется постоянством применяемого инструмента, поверхностей, образуемых обработкой или соединяемых при сборке, а также постоянством технологического режима.

Токарная операция, эскиз которой приведен на рисунок 1.5, а содержит два перехода (обтачивание поверхности 1 – первый переход, обтачивание поверхности 2 – второй переход).

Рисунок 1.4. Схема обработки заготовок на двухшпиндельном

сверлильном станке

Переход, при котором обрабатывается одна поверхность одним инструментом, называют простым или элементарным. На рисунке 1.5, б показан эскиз токарной операции, выполняемой за один переход, когда одновременно обтачиваются две поверхности (1 и 2) двумя инструментами. Такой переход, при котором в работе одновременно участвуют несколько инструментов, называют сложным  переходом (рисунок 1.5, б).

При обработке заготовок на станках с ЧПУ несколько поверхностей могут последовательно обрабатываться одним инструментом (например, резцом) при его движении по траектории,  задаваемой  управляющей программой. В этом случае говорят, что выполняется инструментальный переход. Наименование переходов указывается в повелительном наклонении (обточить поверхность …, нарезать резьбу …, протянуть паз …). Переходы нумеруются числами натурального ряда (1, 2, 3…).

Состав, содержание и последовательность выполнения технологических переходов определяют структуру технологической операции. Технологическая операция может быть построена на основе концентрации  или  дифференциации  технологических  переходов.  При  концентрации переходов операция включает максимально возможное их число.

В предельном случае технологический процесс изготовления детали может состоять лишь из одной технологической операции. При дифференциации переходов стремятся к минимизации их числа в технологической операции. В предельном случае в состав каждой технологической операции  технологического  процесса  изготовления  детали  может  входить лишь один технологический переход.

Рис. 1.5. Эскизы токарных операций:

а – простые переходы; б – сложные переходы

Наряду с технологическими выделяют вспомогательные переходы. Вспомогательный переход – это законченная часть технологической операции, состоящая из действий человека и (или) оборудования, которые не сопровождаются изменением свойств предметов труда, но необходимы для выполнения технологического перехода. Примерами  вспомогательных  переходов  являются  установка  заготовки, смена инструмента, например, путем поворота резцедержателя токарного станка и т. д.

Технологические переходы разделяют на рабочие ходы. Рабочий ход – это законченная часть технологического перехода, состоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопровождаемого изменением формы, размеров, качества поверхностного слоя и свойств заготовки. Прием – законченная совокупность действий человека при выполнении перехода или его части, объединенных одним целевым назначением. Так, для установки заготовки в приспособление необходимо последовательно выполнить следующие приемы: взять заготовку из тары, установить в приспособление и закрепить ее в нем.

1.4 Норма времени

Как уже отмечалось, технологическая операция – основной расчетный элемент технологического процесса. Время и затраты на выполнение операции являются важнейшими критериями ее эффективности при заданной программе выпуска изделий. Программой выпуска изделий называют установленный для данного предприятия перечень изготавливаемых или ремонтируемых изделий с указанием объема выпуска за планируемый период времени. Под объемом  выпуска  понимают  количество  изделий  определенных  наименований, типоразмеров и исполнений, изготавливаемых или ремонтируемых предприятием в течение планируемого периода времени (обычно – в течение года). Объем выпуска в значительной степени определяет построение технологических процессов.

При заданном объеме выпуска изделия в большинстве случаев изготавливают партиями.

Производственную партию образуют изделия, запускаемые в обработку в течение определенного интервала времени. Производственную партию или ее часть,  поступающую на рабочее место для выполнения технологической операции, называют операционной партией. Выполнение любой технологической операции требует  затрат времени работы оборудования и рабочих. Интервал календарного  времени от начала до конца периодически повторяющейся технологической операции независимо от числа одновременно изготавливаемых или ремонтируемых изделий называют циклом технологической операции.

Интервал времени, равный отношению цикла технологической операции к числу одновременно изготавливаемых или ремонтируемых изделий или равный календарному  времени  сборочной  операции,  называют штучным временем.

В неавтоматизированном производстве штучное время определяется по формуле

(1.1)

где tо – основное время; tв – вспомогательное время; tобс – время обслуживания рабочего места; tп – время на личные потребности рабочего.

Основное время затрачивается на изменение и (или) последующее определение состояния предмета труда. Это время  может  быть  машинным, машинно-ручным или ручным. Основное время для каждого перехода находят по формуле

(1.2)

где L – расчетная длина обработки (длина перемещения инструмента, мм); i – число рабочих ходов в данном переходе; Sм – подача инструмента, мм/мин.

При ручном подводе инструмента к заготовке

(1.3)

где l – длина обрабатываемой поверхности; lвр, lсх – длина врезания и схода инструмента соответственно.

При автоматическом цикле обработки

(1.4)

где lпд – длина подвода инструмента к заготовке для исключения удара в начале обработки.

Длину l определяют по чертежу заготовки, длину подвода и схода принимают равной 1 мм. Значение длины врезания инструмента находят из геометрических соотношений. При продольном точении (рис. 1.6, а) , где t – глубина резания; гвланый угол в плане резца. При сверлении стандартным спиральным сверлом (рис. 1.6, б)  где dс – диаметр сверла. При фрезеровании паза дисковой фрезой (рис. 1.6, в) , где dф – диаметр фрезы.

Рис. 1.6. Схемы определения расчетной длины перемещения инструмента при продольном точении (а), сверлении (б) и фрезеровании паза дисковой фрезой (в)

Вспомогательным временем называют часть штучного времени, затрачиваемую на выполнение приемов, необходимых для обеспечения изменения и последующего определения состояния предметов труда. Вспомогательное время затрачивается на установку, закрепление и снятие обрабатываемой заготовки или собираемой части изделия, управление механизмами оборудования, подвод и отвод режущего инструмента, измерение обрабатываемой заготовки и т. д. Вспомогательное время можно определить как сумму времени выполнения всех вспомогательных переходов, входящих в операцию. Время, затрачиваемое на выполнение i-го вспомогательного перехода tвi  представляющего собой совокупность m приемов, составляет

(1.5)

где tвj – время, затрачиваемое на выполнение j-го приема. Время выполнения каждого приема устанавливают по нормативам вспомогательного времени, которые учитывают конкретные условия осуществления операции.

Сумму основного и вспомогательного времени называют оперативным временем tоп. Причем в tоп включают только часть вспомогательного времени, которая не перекрывается основным временем. Например, в сверлильной операции, показанной на рис. 1.4, установка, закрепление и снятие заготовок производится во время их обработки в рабочих позици-ях II и III, поэтому затраты времени на эти действия не следует включать в оперативное время.

Время обслуживания рабочего места – это часть штучного времени, затрачиваемая исполнителем на поддержание средств технологического оснащения в работоспособном состоянии и уход за ними и рабочим местом. Принято различать время технического tт и время организационного обслуживания tорг , т. е. считать

(1.6)

Время технического обслуживания затрачивается на смену затупившегося инструмента, подналадку оборудования, уборку стружки из зоны обработки. Его берут в процентах (до 6 %) от оперативного или основного времени или принимают по нормативам в зависимости от вида выполняемых работ.

Время организационного обслуживания включает в себя затраты времени на подготовку рабочего места к началу работы, его уборку и смазку станка в конце смены и другие аналогичные действия в течение смены. Это время берут в процентах от оперативного времени (0,6…8 %). Время на личные потребности затрачивается человеком на удовлетворение личных потребностей и при утомительных работах на отдых. Это время также берут в процентах от оперативного времени (около 2,5 %).

В практических расчетах штучное время вычисляют по упрощенной формуле

(1.7)

где – процентная доля соответственно времени технического обслуживания, организационного обслуживания и времени на личные потребности от оперативного времени. Значения принимают по нормативам.

При использовании автоматического оборудования штучное время определяют по формуле

(1.8)

При обработке заготовок партиями находят подготовительно-заключительное время tпз , под которым понимают интервал времени, затрачиваемый на подготовку исполнителя или исполнителей и средств технологического оснащения к выполнению технологической операции и приведению этих средств в порядок после окончания смены и (или) выполнения данной операции для партии предметов труда. Подготовительно-заключительное время затрачивается рабочим на ознакомление с чертежом и технологической документацией, подготовку и наладку оборудования, инструментов и приспособлений, снятие и сдачу инструментов и приспособлений после обработки партии заготовок.

Время обработки партии заготовок на данной операции составляет

(1.9)

n – число заготовок в партии.

Определение затрат времени на выполнение отдельных технологических операций и технологического процесса в целом является одной из важнейших задач технологического нормирования, под которым понимают установление технически обоснованных норм расхода производственных ресурсов (рабочего времени, материалов, инструментов и т. д.).

Нормой времени называют регламентированное время выполнения некоторого объема работ в определенных производственных условиях одним или несколькими исполнителями соответствующей квалификации.

Принято различать нормы: штучного, оперативного, основного, вспомогательного и подготовительно-заключительного времени.

Если изделия изготавливаются непрерывно, то в качестве нормы времени Нвр на операцию используют норму штучного времени tш , т. е.

(1.10)

Если изделия изготавливают партиями, то в качестве нормы времени Нвр на операцию принимают сумму нормы штучного времени tш и нормы подготовительно-заключительного времени tпз , которая приходится на одно изделие партии, т. е.

(1.11)

.

Величину, обратную норме времени, называют нормой выработки. Норма выработки – это регламентированный объем работы, которая должна быть выполнена в единицу времени в определенных организационно-технических условиях одним или несколькими исполнителями соответствующей квалификации. Норма выработки может выражаться, например, числом заготовок, которые должны быть обработаны за единицу времени.

Для определения нормы времени используют три метода:

- метод технического расчета по нормативам;

- метод расчета на основе изучения затрат рабочего времени наблюдением;

- метод сравнения и расчета по укрупненным типовым нормам. Норму времени устанавливают на основе анализа содержания действий рабочего и технологического оборудования при его на выгоднейшем использовании.

При первом методе норму времени на операцию определяют расчетным путем по элементам с использованием нормативов, которые представляют собой расчетную продолжительность выполнения этих элементов. При втором методе норму времени устанавливают на основе изучения затрат рабочего времени наблюдением непосредственно в производственных условиях. Принято различать два основных способа изучения затрат рабочего времени наблюдением: хронометраж и фотография рабочего дня. С помощью хронометража изучают затраты времени на выполнение ручных и машинно-ручных элементов операции (например, времени, затрачиваемого на установку и закрепление заготовки) для установления их нормальной продолжительности, а также для разработки на этой основе соответствующих нормативов. Фотография рабочего дня включает в себя измерение всех затрат рабочего времени в течение смены или нескольких смен. Ее основное назначение – определить потери рабочего времени, установить время на обслуживание рабочего места и перерывы. При третьем методе норму времени определяют приближенно по укрупненным типовым нормативам, которые разрабатывают на основе сопоставления и расчета типовых операций.

1.5 Типы производств в машиностроении

В зависимости от потребностей различные изделия машиностроительного производства изготавливают в различных количествах. Одни изделия на предприятии изготавливают в одном экземпляре, другие – сотнями тысяч штук.

В зависимости от номенклатуры и объема выпуска изделий различают три основных типа производства: единичное, серийное и массовое. Серийное производство делят на мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное.

Тип производства определяют по коэффициенту закрепления операций k30, который представляет собой отношение числа всех различных операций, выполненных или подлежащих выполнению в течение месяца, к числу рабочих мест. Другими словами, этот коэффициент указывает среднее число операций, выполненных или подлежащих выполнению на одном рабочем месте в течение месяца. Коэффициент закрепления операций составляет: для массового производства – 1; для крупносерийного – от 1 до 10; для среднесерийного – от 10 до 20; для мелкосерийного – от 20 до 40; для единичного – от 40 и более.

Единичное производство характеризуется малым объемом выпуска одинаковых изделий, повторное изготовление и ремонт которых, как правило, не предусматривается. Продукция единичного производства – машины, не имеющие широкого применения (опытные образцы машин, крупные гидротурбины, уникальные металлорежущие станки, прокатные станы и т. Д.).

Характерным признаком единичного производства является выполнение на рабочих местах большого числа разнообразных операций, которые могут вообще не повторяться. В связи с этим единичное производство должно быть очень гибким. В единичном производстве используют универсальное оборудование и стандартную технологическую оснастку. Оборудование в цехах располагают по его типам (участок токарных станков, участок фрезерных станков и т. Д.). Технологические процессы изготовления изделий, как правило, детально не разрабатываются. Квалификация основных рабочих в единичном производстве высокая.

Серийное производство характеризуется изготовлением или ремонтом изделий периодически повторяющимися партиями. Продукцией серийного производства являются машины установившегося типа (металлорежущие и деревообрабатывающие станки, насосы, компрессоры, авиационные двигатели и т. П.), выпускаемые в значительных количествах. Этот тип производства является наиболее распространенным (75…80 % всех изделий машиностроения производится в условиях серийного производства).

Характерным признаком серийного производства является выполнение на рабочих местах относительно небольшого числа периодически повторяющихся операций. В серийном производстве используют как специальные средства технологического оснащения, так и универсальные. Оборудование в цехах располагают по ходу технологического процесса или по его типам (мелкосерийное производство). Технологические процессы в серийном производстве разрабатываются подробно. Квалификация основных рабочих в целом ниже, чем в единичном производстве, но остается высокой, например, при работе на станках с ЧПУ.

Массовое производство характеризуется большим объемом выпуска изделий, непрерывно изготавливаемых или ремонтируемых продолжительное время, в течение которого на большинстве рабочих мест выполняется одна операция. Продукцией массового производства являются изделия, рассчитанные на широкий круг потребителей (легковые автомобили, тракторы, электродвигатели небольшой мощности, подшипники качения и т. П.).

В массовом производстве применяют специальное высокопроизводительное оборудование и технологическую оснастку. Оборудование в цехах, как правило, располагают строго по ходу технологического процесса. Технологические процессы в массовом производстве разрабатывают самым детальным образом. Квалификация основных рабочих в целом невысокая, но требуются высококвалифицированные наладчики.

Деление производства на типы в известной мере является условным и производится по превалирующему производству. Например, на подшипниковом заводе производство подшипников является массовым. В ремонтном же цехе завода имеет место единичное производство.

В машиностроении применяют два метода работы: поточный и непоточный. Поточное производство характеризуется расположением оборудования в последовательности выполнения операций технологического процесса и определенным интервалом выпуска изделий. Интервал времени, через который периодически производится выпуск изделий или заготовок определенных наименований, типоразмеров и исполнений, называют тактом выпуска

(1.12)

где Фд – действительный фонд времени работы оборудования в планируемом периоде (год, месяц, сутки, смена), ч.; N – объем выпуска за этот же период.

Номинальный годовой фонд времени работы оборудования составляет 2070 часов при работе в одну смену, 4140 часов при работе в две смены и 6210 часов при работе в три смены. Действительный годовой фонд времени работы оборудования (учитывая потери времени на его ремонт) при работе в одну, две и три смены составляет соответственно 2030, 4015 и 5965 ч.

При поточном методе работа выполняется на поточной линии. В общем случае условием организации потока является кратность времени выполнения каждой технологической операции такту выпуска:

(1.13)

где tшi – штучное время i-ой технологической операции.

Приведение длительности операций к указанному условию называют синхронизацией. Она достигается соответствующим построением технологических операций и применением в некоторых случаях станков-дублеров, т. Е. использованием на некоторых операциях, например, не одного, а двух станков. За время, равное такту выпуска, с поточной линии сходит одно изделие.

Количество изделий или заготовок определенных наименований, типоразмеров и исполнений, выпускаемых в единицу времени, называют ритмом выпуска. Обеспечение заданного ритма выпуска является важнейшей задачей при проектировании технологических процессов массового и крупносерийного производств.

В серийном производстве организовать непрерывный поток изготавливаемых изделий часто невозможно из-за низкой загрузки оборудования при небольших объемах выпуска. В этом случае применяют разновидность поточного метода, называемую переменно-поточным методом.

При переменно-поточном методе за каждым станком поточной линии закрепляют по несколько операций. В течение определенного периода времени (обычно несколько смен) на линии ведется обработка заготовок одного типоразмера. Затем линию переналаживают для обработки заготовок другого типоразмера и т. д.

Поточный метод работы позволяет: значительно сократить (в десятки раз) цикл производства; снизить межоперационные заделы и незавершенное производство; применить высокопроизводительное оборудование и сократить трудоемкость изготовления изделий; упростить управление производством.

При малых объемах выпуска изделий применяют непоточный метод работы. Его используют в условиях серийного и единичного производств. При непоточном методе работы длительность операций не синхронизируют, на рабочих местах создают заделы заготовок (сборочных единиц), необходимые для загрузки рабочих мест. При непоточном методе работы стремятся на каждом рабочем месте осуществить максимальное технологическое воздействие на предмет труда, сократить число операций в технологическом процессе, т. Е. строить технологические операции на основе концентрации переходов.

1.6 Производительность труда

Под производительностью Q понимают объем W продукции, выпущенной в единицу времени t :

(1.14)

Принято различать производительность станка, производительность труда рабочего, производительность производственного процесса, производительность труда работающих и производительность общественного труда.

Производительность станка оценивают объемом удаленного с заготовки материала или площадью обработанной поверхности в единицу времени. Производительность станка зависит от его мощности, качества инструмента и режимов обработки.

Производительность труда рабочего измеряют количеством продукции, произведенной им за единицу рабочего времени. Например, производительность труда станочника определяют по количеству деталей в

штуках, изготовленных за час или смену. Производительность труда рабочего зависит от производительности оборудования, интенсивности труда и его организации.

Производительность станка-автомата, выполняющего функции обычного станка и рабочего, измеряют в тех же единицах, что и производительность труда рабочего.

Производительность производственного процесса оценивают измеряемой в штуках продукцией, произведенной в единицу времени. Производительность производственного процесса зависит не только от производительности оборудования и производительности труда рабочих, но и от уровня организации, планирования этого процесса и управления им.

Производительность труда работающих характеризует эффективность работы всего коллектива предприятия. Она измеряется количеством продукции, выпущенной в единицу времени в расчете на одного работающего.

Производительность общественного труда оценивают путем сопоставления количества выпускаемой продукции за некоторый интервал времени с трудовыми затратами. При этом учитывают затраты прошлого труда, вложенные в создание оборудования, зданий и т. Д., текущие затраты овеществленного труда (основные и вспомогательные материалы, электроэнергия, инструменты и т. П.) и текущие затраты живого труда.

Выпущенную продукцию измеряют либо в натуральных показателях (штуках, единицах массы или объема) либо в денежных единицах. Суммарные трудовые затраты выражают либо в единицах абстрактного труда (человеко-час, человеко-день), либо в денежных единицах.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите виды изделий в машиностроении.

2. Что такое жизненный цикл изделия?

3. Какими показателями характеризуется качество изделий?

4. Что понимают под технологичностью конструкции изделия?

5. Какими параметрами характеризуется точность детали и машины?

6. Чем объясняется непрерывное повышение точности машин?

7. Чем технологический процесс отличается от производственного?

8. Что включает в себя техническая подготовка производства?

9. Что такое операция?

10.Что такое переход?

11.Что называется средствами технологического оснащения?

12.Что такое штучное время?

13.Какая часть штучного времени называется основным временем? 14.Какая часть штучного времени называется вспомогательным

временем?

15.Что такое подготовительно-заключительное время?

16.Что такое хронометраж и фотография рабочего дня?

17.Назовите основные типы производств в машиностроении и дайте их краткую характеристику.

18.Что такое такт выпуска изделий?

19.Что понимается под синхронизацией операций?

20.Чем поточное производство отличается от непоточного?

21.Какими показателями оценивается производительность труда?

2 Системный анализ технологического процесса и методов изготовления деталей

2.1 Технологический процесс изготовления деталей – техническая система

При разработке технологической цепочки обработки одной или нескольких поверхностей заготовки возникает потребность рассмотрения множества вариантов обработки, как отдельной поверхности, так и всей заготовки в целом. Множественность и многовариантность технологических цепочек изготовления деталей машин требует или последовательного рассмотрения каждой технологической цепочки, или использовать метод «крутого восхождения» к оптимальному варианту. Метод крутого восхождения возможен только при представлении технологического процесса и каждого метода изготовления детали виде технической системы с последующим системным анализом обобщенной структурной схемы технологического процесса изготовления изделия.

Системой называется организованный комплекс средств необходимых для достижения общей цели. При этом данный комплекс имеет иерархическую структуру, каждый из элементов которой по степеням иерархии являются средством достижения цели элемента или подсистемы более высокого уровня.

Технологический процесс изготовления детали (и машины в целом) можно представить в виде многоуровневой, сложной технической системы, состоящей из формального набора блоков (рис. 2.1).

Исходными данными для этой системы являются: чертеж детали, материал детали, величина обрабатываемой партии, условия работы детали в узле и машины в целом, условия производства (блок «Исходные данные»).

Внешний блок «Заготовка» в процессе реализации технологического процесса подвергается энергетическому воздействию и видоизменяется (по геометрическим и физическим параметрам), превращаясь в готовую деталь (блок «Деталь»). Заготовка может быть получена различными методами пластического деформирования, литьем, или сочетанием методов: «пластическое деформирование – сварка» (штампосварные заготовки); «литье – сварка» (литейно-сварные заготовки).

З – внешний блок «Заготовка»; Б – блок «Обработка базовых поверхностей»; Чр – блок «Черновая обработка)»; Пч – блок «Получистовая обработка»; О – блок «Обработка мелких поверхностей»; Х – блок «Термическая и химико-термическая обработка»; Чт – блок «Чистовая обработка»; ВБ – блок «Восстановление базовых поверхностей»; Ф – блок «Финишная обработка»; Д – внешний блок «Деталь»; Э – энергетическая связь; И – информационная связь.

Блок «Заготовка» связан с технологическим процессом изготовления детали (ТП) положительной связью (Ý1): метод получения заготовки, ее соответствие по геометрическим и физическим параметрам готовой детали определяют структуру, содержание и трудоемкость ТП.

Рис. 2.1. Структура технической системы «Технологический процесс»:

1

Сам ТП связан с внешним блоком «Исходные данные» обратной связью «И», т.к. при реализации ТП на конкретном производстве деталь может оказаться нетехнологичной, и возникнет необходимость корректировки чертежа детали.

Технологичность – степень соответствия детали условия конкретного производства. Эту степень соответствия можно оценить по минимизации затрат на изготовление детали (себестоимость) при заданной программе выпуска детали и заданной ее точности.

Технологический процесс обработки детали (первый уровень) можно разделить на 8 внутренних блоков:

1.	«Обработка базовых поверхностей» - ТП начинается с обработки баз (поверхность, линия, точка или их сочетание, определяющие положение заготовки в рабочих приспособления станка).

2.	«Черновая обработка» - далее необходимо снять наибольший припуск, оставив слой материала для последующее обработки. При механической обработке заготовок применяется метод постепенного приближения к требуемому размеру, что позволяет получить высокую точность обрабатываемой поверхности.

3.	«Получистовая обработка»;

4.	«Обработка мелких поверхностей» - при черновой и получистовой обработке заготовка нагрелась, ей необходимо дать остыть. Поэтому проводят обработку мелких неответственных поверхностей.

5.	«Термическая и химико-термическая обработка» - позволяет получить требуемые физико-химические свойства.

6.	«Чистовая обработка» - получение требуемых точностных параметров детали.

7.	«Восстановление базовых поверхностей» - часто перед чистовой обработкой необходимо восстановит качество базовых поверхностей (при обработке валов и дисков с центральным отверстием).

8.	«Финишная обработка» - получение требуемого качества поверхности готовой детали.

При обработке корпусных деталей, обычно отсутствуют блоки «Х» и «БВ». При обработке деталей из незакаленных сталей (чугунов, сплавов цветных металлов) возможно отсутствие блока «Х». При обработке круглых и некруглых стержней возможно отсутствие блока «ВБ». При обработке дисков возможно совмещение блоков «ВБ» и «Ч» (обработка зубчатых колес).

При обработке деталей с низкими требованиями к качеству обработанной поверхности возможно отсутствие блока «Ф».

Все блоки связаны положительной энергетической и отрицательной информационной связями.

Энергетическая связь (Э) – изменение размерных, геометрических, фи-зико-химических показателей заготовки; показатели заготовки, влияющие на качество обработки детали (наследственность) и т.д.

Информационная связь (И) – технологические требования предшествующего блока к предыдущему (технологичность); допуски на погрешности изготовления заготовки, позволяющие изготовить деталь требуемого качества и т.д.

Каждый внутренний блок состоит из нескольких блоков второго уровня – ТО (технологических операций). Блоки ТО (рис. 2.2)связаны: прямыми энергетическими и обратными информационными связями (аналогичными связям первого уровня).

Рис. 2.2. Структура внутреннего блока (второй уровень).

Каждый блок ТО можно представить в виде двух связанных прямой энергетической связью звеньев: обеспечивающего (ОЗ) и действующего (ДЗ) звена (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Структура технологической операции.

Обеспечивающее звено (ОЗ): обеспечивает требуемые показатели ТО. В состав этого звена входят: размерные, геометрические, физико-химические показатели заготовки; технологические, жесткостные показатели оборудования, оснастки и инструмента, обеспечивающие необходимую точность обработки; режимы резания, обеспечивающие заданную производительность; экономические показатели, обеспечивающие минимальную себестоимость обработки.

Действующее звено (ДЗ) – представляет собой технологические действия по изменению показателей заготовки в показатели детали. Одним из главных элементов действующего звена является метод обработки.

В свою очередь, метод изготовления детали определяется способами формирования заданных параметров их качества с производительностью, соответствующей наименьшим затратам в данных условиях производства. Из этого следует, что общей целью, которая достигается при применении того или иного метода изготовления детали получение изделия с заданными параметрами качества. Методу изготовления детали как любой системе присущи четыре основных свойства: целостность и членимость; свойство связи; организация; интегративные качества.

Целостность и членимость это свойство проявляется в структуре системы, которая представляет собой устойчивую упорядоченность в пространстве и во времени ее элементов и связей. Технологическая структура метода изготовления деталей представлена на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Технологическая структура метода изготовления деталей

Система «Метод изготовления детали» состоит из пяти основных подсистем (рис. 2.5): «Способ воздействия на обрабатываемый материал»; «Кинематические характеристики»; «Обрабатывающий инструмент»; «Динамические характеристики»; «Статические характеристики». Каждая из этих подсистем состоит из подсистем более низкого уровня, которые, в свою очередь, могут быть разделены на отдельные элементы. Каждый из элементов системы имеет свою собственную цель, без достижения которой общая цель системы не может быть достигнута.

Рис. 2.5. Состав системы «Метод изготовления детали»

Так, если посредством способа воздействия физико-механические свойства обрабатываемого материала не будут определенным образом изменены, то при резании не произойдет стружкообразования, а при поверхностном пластическом деформировании – снижения шероховатости обрабатываемой поверхности и ее упрочнения. Не обеспечив кинематических движений инструмента и детали, невозможно осуществить формообразование обрабатываемой поверхности, сформировать ее макро – и микрогеометрию. Без инструмента не может быть произведено воздействие на обрабатываемую поверхность или объем материала. Не учитывая статические и динамические характеристики, в частности, жесткость технологической системы невозможно обеспечить точность размера, формы и расположения поверхностей детали. Невыполнение хотя бы одной из вышеуказанных частных целей влечет за собой невыполнение общей цели всей системы «Метод изготовления детали». Следовательно, хотя система и состоит из определенного числа элементов, т.е. членима, в то же время она представляет собой единое целое, т.к. каждый из вышеуказанных элементов, необходим для достижения общей цели системы.

Свойство связи. Систему характеризует наличие существенных устойчивых связей между элементами или их свойствами, которые превосходят по мощности связи этих элементов с элементами, не относящимися к рассматриваемой системе. Связь представляет собой физический канал, по которому обеспечивается обмен веществом, энергией и информацией между элементами системы, а также системы и окружающей среды. Основными характеристиками связи являются физическое наполнение, направленность, мощность и роль в системе.

По физическому наполнению различаются связи вещественные, энергетические, информационные, смешанные и не наполненные (отношения).

По направлению различают связи прямые, обратные, контрсвязи и ней-тральные.

По роли в системе различают связи: соединительные, ограничивающие, усиливающие, ослабляющие, запаздывающие, опережающие, мгновенные, селектирующие, преобразующие, согласующие и так далее.

Анализ связей между основными характеристиками метода обработки показывает следующее. При реализации любого метода обработки на поверхность детали осуществляется то или иное энергетическое воздействие. Вид подводимой к поверхности детали энергии определяется способом воздействия на обрабатываемый материал. В свою очередь, способ воздействия однозначно определяет характеристики инструмента, с помощью которого осуществляется энергетическое воздействие на обрабатываемую поверхность. Чаще всего, инструмент воздействует на поверхность детали локально, т.е. энергия передается отдельными квантами. Так как обработка должна быть произведена по всей поверхности, то источник энергии должен перемещаться, причем кинематика его движения определяется формой обрабатываемой поверхности. Необходимо отметить, что при механической обработке для энергетического воздействия на поверхность детали используются кинематические движения, сообщаемые инструменту и детали. Согласно закону механики о равенстве сил действия и противодействия при внедрении инструмента в обрабатываемую поверхность возникает система сил, действующих на деталь и инструмент и характеризующих динамику процесса. Согласно тому же закону для уравновешивания системы внешних сил и сохранения постоянного относительного положения инструмента и детали при обработке необходима система статических сил, определяемая статическими характеристиками метода изготовления детали. Из этого следует, что в методе изготовления детали между элементами существуют энергетические согласующие прямые и обратные связи, различные по своей мощности.

Анализ связей, существующих между характеристиками метода изготовления детали, а также между последними и элементами системы «технологическая операция», подсистемой которой является «Метод изготовления детали», позволяет выявить значительное отличие в мощности двух выше указанных вариантов связей. Так, например, способ воздействия всегда однозначно определяет характеристики инструмента, и, в свою очередь, инструмент всегда является носителем какого-либо способа воздействия. Элементы технологической операции, выполняющие контроль размера детали связаны с инструментом только через его износ, т.е. через его свойство. Если осуществляется метод обработки, то при достижении определенной величины износа инструмента в случае выхода размера детали за поле допуска производится его смена или переналадка. Данная связь не постоянная, а периодическая. Таким образом, можно заключить, что мощность связи между элементами системы «Метод изготовления детали» «способ воздействия» - «инструмент» больше мощности связи характеристики метода изготовления детали (инструмента) с элементами другой системы (элементы, контролирующие размер детали и т.д.), которая в этом случае является внешней средой для системы «Метод изготовления детали».

2.2 Информационная модель метода изготовления детали

Для формализованного описания метода изготовления детали как системы наиболее удобным математическим аппаратом является теория графов.

Связь структурных элементов метода изготовления детали задается графом S(q,T), множество вершин которого изоморфно характеристикам метода изготовления детали, а множество дуг – отношением , с помощью которых выражается временная упорядоченность действий определенных характеристик.

Применяя вышеуказанные отношения, можно комбинировать характеристики метода изготовления детали с целью создания новых вариантов. Наряду с временной упорядоченностью структура метода изготовления детали как системы характеризуется ступенчатостью, которая распространяется на различную глубину.

Применяя к исходной системе определенный способ расчленения, можно получить множество подсистем первого уровня .

Проделав эту же операцию для каждой подсистемы первого уровня можно получить множество подсистем второго уровня .

Результатом такого расчленения будет граф структуры системы, вершинами которого являются характеристики метода изготовления детали (рис. 2.6).

Функция метода изготовления детали заключается в преобразовании исходной заготовки в готовую деталь и описывается отображением

(2.1)

В этом случае исходное и конечное состояния обрабатываемой детали определяется множеством параметров качества. К ним относятся: химический состав материала; модули упругости и упрочнения первого рода; модули упругости и упрочнения второго рода; пределы текучести и прочности; твердость материала и распределение твердости по глубине и длине детали; точность размера, формы и расположения поверхностей детали; волнистость и шероховатость поверхности; конфигурация детали; анизотропия свойств материала детали.

Рис. 2.6. Граф связи структурных элементов метода изготовления детали: - подсистема нулевого уровня; - подсистемы первого;

1

уровня;  - подсистемы второго уровня.

Метод изготовления детали может состоять из нескольких стадий «φ». Учитывая вышеизложенное, можно описать функцию метода изготовления детали графом 

(2.2)

Так как для реализации заданной функции могут быть созданы методы с различной структурой, то необходимо ввести оценочные функции, с помощью которых можно определить эффективность того или иного метода. Оценочные функции в этом случае являются технической характеристикой метода изготовления детали, состоящей из некоторого множества параметров: . В качестве оценочных функций принимают производительность обработки, стойкость инструмента, энергоемкость процесса и так далее Комплексным критерием оценки эффективности метода изготовления детали может быть принята себестоимость изготовления деталей, прибыль или приведенные затраты.

Таким образом, информационная модель метода изготовления детали как технической системы описывается рядом соотношений, определяющих функцию, техническую характеристику и структуру системы на всех уровнях расчленения:

(2.3)

Информационная модель позволяет перейти к формализованному описанию процесса синтеза метода изготовления детали и его совершенствования, а также использовать для этого вычислительную технику.

Рассматриваемые выше функция и техническая характеристика метода изготовления детали состоят из определенного числа целей, которые необходимо достигнуть при реализации процесса обработки детали. Вследствие этого, вопрос выявления всего объема технологических целей, и анализ их взаимосвязей с характеристиками методов изготовления детали является достаточно важным. Рассмотрим это на примере методов обработки, включающих в себя резание и поверхностное пластическое деформирование.

2.3 Функциональная модель метода обработки

Рассмотрим граф-дерево технологических целей (рис. 2.7), достигаемых при реализации методов обработки.

Технологические цели разбиты на четыре большие группы: образование поверхности детали, технологическое обеспечение, управление и развитие. Цели, достигаемые при образовании поверхности детали также разделены на три группы, характеризующие обеспечение заданного качества при максимальной производительности труда и минимальных затратах на изготовление.

Цели технологического обеспечения (рис. 2.8) определяют функции, которые необходимо учитывать при выборе и расчете требуемых для изготовления детали: способа воздействия на обрабатываемый материал, обрабатывающего инструмента, кинематических, динамических и статических характеристик метода обработки.

Цели управления (рис. 2.9) указывают на осуществление управляющих воздействий вышеприведенными характеристиками метода обработки.

Группа целей развития (рис. 2.10) перекликается в определенной мере с целями при образовании поверхности детали и включает в себя цели, которые характеризуют улучшение качества обработанных деталей, а также повышение других технико-экономических показателей технологических процессов и операций.

Рис. 2.7 Граф-дерево технологических целей:

При разработке граф-дерева технологических целей осуществляется процесс квантификации целей. Данный процесс производится до тех пор, пока во всех висячих вершинах графа не будут содержаться количественно определимые, цели. На основании изучения научно-технической и патентной литературы разрабатывается классификатор характеристик метода обработки (рис. 2.11), и производится анализ взаимосвязей технологических целей, стоящих при образовании поверхности детали и развитии с характеристиками метода обработки.

На рис. 2.12 представлен круговой граф взаимосвязей между целями развития и характеристиками метода обработки. Анализ аналогичных графов позволяет выявить характеристики, влияющие на наибольшее количество технологических целей, и совершенствование которых дает наибольший эффект по улучшению качественных и технико-экономических показателей процессов обработки деталей. На основании полученных графов можно сделать вывод, что доминирующее влияние на максимальное количество целей имеют способ воздействия на обрабатываемый материал и обрабатывающий инструмент.

Рис. 2.8. Группа целей технологического обеспечения

Рис. 2.9. Группа целей управления.

Рис. 2.10. Группа целей развития.

Рис. 2.11. Классификатор характеристик метода обработки

Рис. 2.12. Круговой граф взаимосвязей между целями развития и характеристиками метода обработки.

Такой вывод позволяет наметить пути совершенствования метода обработки, выявить и сформулировать для этого физические и технологические принципы, а также определить направления технологических и фундаментальных исследований взаимосвязей целей с характеристиками методов обработки.

Это позволяет в свою очередь на основе найденных в результате таких исследований математических зависимостей проставить на выше приведенных дугах графов числовые функции, количественно характеризующие мощность связей характеристик метода обработки и технологических целей.

После нахождения взаимосвязей целей с характеристиками метода обработки на следующем этапе системного анализа создается логико-множественная модель метода обработки и процесса его синтеза.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что такое «система», какую она имеет структуру?

- Что такое обеспечивающее звено?

- Что из себя представляет действующее звено?

- Что такое целостность системы?

- Что такое членимость системы?

- Из скольки основных подсистем состоит метод изготовления детали?

- Что такое свойство связи?

- Какие связи различают?

- Что из себя, представляет информационная модель метода изготовления детали?

- Что такое функциональная модель метода обработки?

3 Положения и методы теории вероятностей и математической статистики, применяемые в технологии машиностроения

При изготовлении деталей и сборке машин их качество, в частности, геометрическая точность зависит от большого числа технологических факторов. Причем эти зависимости носят вероятностный характер. В связи с этим решение задачи обеспечения качества машин требует привлечения положений теории вероятности и математической статистики.

3.1 Случайные величины и законы их распределения

Случайной называют величину, которая принимает те или иные значения с определенной вероятностью. Случайные величины могут быть дискретными и непрерывными.

Дискретными случайными величинами называются такие, которые в результате испытаний могут принимать лишь отдельные, изолированные, большей частью целочисленные значения, и не могут принимать значения, промежуточные между ними. Например, количество негодных деталей в партии может быть только целым положительным числом 1, 2, 3 и т. д.

Непрерывной случайной величиной называется такая, которая в результате испытаний может принимать любые численные значения в границах определенного интервала. Например, действительные размеры деталей, обработанных на станке, являются случайными величинами непрерывного типа, так как они могут принять любое численное значение в некоторых границах.

С каждой случайной величиной можно связать определенное событие. Событие, которое может произойти или не произойти в результате данного испытания, называют случайным. Количественной оценкой возможности осуществления случайного события A служит вероятность P(A).

Вероятностью события A называют отношение числа случаев m, благоприятствующих этому событию, к числу N всех возможных случаев в данном испытании:

(3.1)

При этом все случаи должны быть равновозможны, несовместимы и независимы.

Вероятность события определяется в предположении проведения очень большого числа испытаний, поэтому она имеет теоретический характер. Эмпирической характеристикой возможности случайного события A является частость события m(A), которая представляет собой от

n

ношение частоты i появления события A к общему числу n проведенных испытаний:

(3.2)

Между вероятностью и частостью какого-либо события существует приближенное равенство, которое оказывается тем точнее, чем больше число испытаний.

(3.3)

Для того чтобы охарактеризовать случайную величину нужно знать ее распределение. Под распределением случайной величины понимают совокупность ее значений, расположенных в возрастающем порядке, и указанием либо их вероятностей в теоретическом распределении.

Распределения дискретных случайных величин можно представить в виде табл. 3.1 и 3.2 или графика (рис. 3.1), построенного на основании табл. 3.2.

Таблица 3.1. Теоретическое распределение дискретной случайной величины

Таблица 3.2. Эмпирическое распределение дискретной случайной величины

В дальнейшем будем рассматривать только непрерывные случайные величины.

Для теоретического описания распределения непрерывных величин обычно используют дифференциальную функцию распределения (x), которую называют также плотностью вероятности. Дифференциальную функцию распределения можно представить в виде кривой, имеющей ту или иную форму (рис. 3.2).

Рис. 3.1. Распределение дискретной случайной величины

Вероятность того, что случайная величина x при испытаниях примет значение от a до b равна определенному интегралу в пределах от a до b от дифференциальной функции распределения, т. е.

(3.4)

Рис. 3.2. Кривая дифференциальной функции распределения непрерывной случайной величины

Таблица 3.3. Эмпирическое распределение непрерывной случайной величины

Очевидно, что если случайная величина x изменяется в пределах (см. рис. 3.2), то вероятность того, что она при испытаниях примет любое значение в интервале равна 1, т. Е.

(3.5)

Для установления эмпирического распределения непрерывных случайных величин поступают следующим образом. В совокупности значений случайной величины, полученных в результате испытаний (например, измеренных размеров деталей после обработки на станке), находят максимальное xmax и минимальное xmin значения и определяют разность

(3.6)

которую называют размахом распределения. Размах делят на ряд равных интервалов, ширина которых принимается несколько большей погрешности измерения случайной величины. Далее подсчитывают число случайных величин, попавших в каждый интервал, т. Е. находят частоты, а затем – частности по интервалам. Поэтому эмпирическое распределение непрерывной случайной величины имеет вид табл. 3.3.

Это распределение может быть представлено в виде ступенчатого графика или в виде ломаной кривой (рис. 3.3). Ступенчатый график называется гистограммой распределения, а ломаная кривая – полигоном распределения или эмпирической кривой распределения.

Рис. 3.3. Эмпирическое распределение непрерывной случайной величины:

1 – гистограмма; 2 – полигон

При анализе распределений случайных величин используют ряд числовых характеристик, которые определяют положение центра группирования случайной величины и ее рассеивание относительно него. В качестве характеристик центра группирования чаще всего используют математическое ожидание случайной величины и ее среднее арифметическое значение, а в качестве характеристик рассеивания – дисперсию и среднее квадратическое отклонение случайной величины. Математическое ожидание mx непрерывной случайной величины.

(3.7)

Среднее арифметическое значение X непрерывной случайной величины вычисляется по формуле

n

:

(3.8)

где xi – среднее значение случайной величины в интервале; ni – частота значений xi ; m – число интервалов; n – общее число наблюденных значений x.

Дисперсия Dx непрерывной случайной величины:

(3.9)

Дисперсия имеет размерность, представляющую собой квадрат размерности самой случайной величины. На практике это неудобно. Поэтому чаще пользуются не дисперсией, а корнем квадратным из нее, взятым со знаком «плюс» и называемым средним квадратическим отклонением:

(3.10)

Для эмпирических распределений среднее квадратическое отклонение определяется по формуле:

(3.11)

В зависимости от условий испытаний распределение случайных величин может подчиняться тем или иным законам. Законом распределения случайной величины называется всякое соотношение, устанавливающее связь между возможными значениями случайной величины и соответствующими им вероятностями.

Наибольшее практическое значение в технологии машиностроения имеет закон нормального распределения или закон Гаусса. Дифференциальная функция нормального распределения (уравнение кривой этого распределения) имеет вид

(3.12)

где x – переменная случайная величина; σ – ее среднее квадратическое отклонение; mx – математическое ожидание величины x; e – основание натуральных логарифмов.

Кривая нормального распределения имеет холмообразную форму (рис. 3.4). Она симметрична относительно координаты x mx , т. Е. равно-возможны одинаковые положительные и отрицательные отклонения x от mx. При этом меньшие отклонения более вероятны, чем большие. Положение кривой относительно начала координат и ее форма определяются двумя параметрами mx и σ. С изменением mx форма кривой не изменяется, но изменяется ее положение относительно начала координат (рис. 3.5).

| Рис. 3.4 Кривая нормального распределения | Рис. 3.5. Влияние mx на положение кривой нормального распределения относительно начала координат |
| --- | --- |

3.2 Анализ точности обработки заготовок по кривым распределения

Указанный анализ выполняют с целью наиболее достоверной оценки фактической точности обработки заготовок на той или иной операции, определения вероятного процента брака, качества размерной настройки станка. Полученные в результате анализа данные о полях рассеивания параметров точности заготовок служат основой для создания нормативов точности обработки, которые необходимы при проектировании технологических процессов изготовления деталей.

Методику анализа точности с помощью кривых распределения рассмотрим применительно к размерам заготовок, распределение которых подчиняется нормальному закону. При других законах распределения эта методика несколько видоизменяется, но суть ее остается такой же.

Анализ точности обработки заготовок по кривым распределения выполняется следующим образом.

- Из партии обработанных на операции заготовок (генеральной совокупности) берется выборка (группа заготовок).

Для того чтобы по данным выборки можно было уверенно судить о точности размеров заготовок в генеральной совокупности, выборка должна быть репрезентативной (представительной). Для этого она должна быть случайной и иметь необходимый объем. Выборка называется случайной, если все объекты (заготовки) генеральной совокупности имеют равную возможность попасть в выборку. С целью обеспечения случайности выборки заготовки, составляющие генеральную совокупность, обычно тщательно перемешивают в таре и выбирают их из разных мест тары. Объем выборки n обычно составляет 50–100 штук.

2. Производится измерение интересующего размера у заготовок выборки.

n

По результатам измерений определяется размах распределения, который при n 50 100 штук делится на 6–8 интервалов и подсчитывается эмпирическая частота i – число заготовок, попавших в каждый интервал (табл. 3.4). Находятся середины интервалов (средние значения размеров в интервале) xi и строятся гистограмма и эмпирическая кривая (полигон) распределения размеров (см. рис. 3.9).

Таблица 3.4. Эмпирическое и теоретическое распределение размеров

3. Строится теоретическая кривая нормального распределения. При этом принимают, что среднее квадратическое отклонение размера в теоретическом распределении совпадает с его значением в эмпирическом, а

Приближенно можно считать, что

(3.13)

где  niT  – теоретическая частота,  a – ширина интервала.

Рис. 3.9. Гистограмма (1), эмпирическая кривая (2) и теоретическая кривая нормального распределения размеров (3)

Из этого выражения получим

(3.14)

Подставляя в последнее выражение , будем иметь

(3.15)

4. Производится проверка соответствия эмпирического распределения  теоретическому. Для этого используют ряд критериев, из которых наибольшее практическое применение имеют критерии Пирсона и Колмогорова, рассматриваемые в специальной литературе. При наличии такого соответствия дальнейший анализ точности производится по теоретической кривой нормального распределения размеров.

На основании выше изложенного находим поле рассеивания размеров ω=6·σ= 6 ·0,0279 =0,17 мм, которое характеризует точность операции.

Теперь предположим, что на данной операции должен выдерживаться размер 20–0,14 мм. Так как поле рассеивания размера превышает его допуск, то при выполнении операции неизбежен брак. Определим его вероятный процент.

По верхнему пределу поля допуска

(3.16)

по нижнему пределу поля допуска

(3.17)

В этих выражениях

(3.18)

Следует отметить, что анализ точности по кривым распределения может быть успешно применен не только для операций обработки заготовок, но и для сборочных и контрольных операций. Вместе с тем следует иметь ввиду, что такой анализ лишь фиксирует фактическую точность выполнения операций, не позволяя определить пути ее повышения.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Что такое распределение случайной величины?

2. Какими параметрами обычно характеризуется распределение случайной величины?

3. Почему в качестве меры рассеивания случайной величины обычно используют ее среднее квадратическое отклонение, а не

дисперсию?

4. Как построить эмпирическую кривую распределения непрерывной случайной величины?

5. При каких условиях имеет место закон нормального распределения?

6. Что дает анализ точности (обработки, сборки) по кривым распределения?

4 Основы базирования и размерные цепи

Задача обеспечения требуемой точности изготовления изделий, как уже отмечалось, является одной из важнейших в технологии машиностроения. Фундаментом для решения этой задачи являются основы базирования и теория размерных цепей.

4.1 Основы базирования

Для нормальной работы любой машины необходимо обеспечить определенное взаимное расположение ее деталей и сборочных единиц. При обработке заготовки должны быть с требуемой точностью установлены на столе станка или в приспособлении. Такая же задача возникает и при измерении, когда заготовка или изделие и измерительный инструмент (прибор, приспособление) также должны быть установлены с требуемой точностью относительно друг друга.

Процесс установки заготовки или изделия принято делить на базирование и закрепление. Базирование – это придание заготовке или изделию требуемого положения относительно выбранной системы координат. Закрепление – это приложение сил и пар сил к заготовке или изделию для обеспечения постоянства их положения, достигнутого при базировании.

Поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования, называется базой.

При базировании заготовки и изделия рассматриваются как абсолютно твердые тела.

В основе правил базирования лежит известное в теоретической механике положение о том, что свободное абсолютно твердое тело имеет шесть степеней свободы в выбранной системе координат. Оно может перемещаться вдоль трех осей координат и вращаться вокруг них. Следовательно, для придания телу требуемого положения необходимо отнять указанные степени свободы. Для этого нужно задать (зафиксировать) шесть независимых координат тела. Причем каждая координата выступает в роли двусторонней связи, которая отнимает свободу перемещения вдоль этой координаты.

Рассмотрим сначала базирование призматической заготовки в системе координат XYZ (рис. 4.1, а). Для придания заготовке требуемого положения необходимо задать координаты 1-1/, 2-2/, 3-3/, 4-4/, 5-5/ и 6-6/. Эти координаты лишают заготовку всех шести степеней свободы, а именно:

| Рис. 4.1. Базирование призматической заготовки: а – в системе координат XYZ ; б – путем совмещения баз заготовки с установочными элементами приспособления |  |
| --- | --- |

- координаты 1-1/, 2-2/ и 3-3/ - перемещения вдоль оси Z и вращения вокруг осей X и Y;

- координаты 4-4 и 5-5 - перемещения вдоль оси Y и вращения вокруг оси Z ;

- координата 6-6 - перемещения вдоль оси X.

Установка заготовки в приспособлении осуществляется путем совмещения ее баз с установочными элементами приспособления. В результате этого координаты заготовки превращаются в шесть опорных точек, расположенных на ее базах (рис. 4.1, б).

Аналогично определяется положение присоединяемой детали относительно другой (базовой), которое происходит путем совмещения их баз.

Таким образом, получим правило шести точек, в соответствии с которым для придания требуемого положения заготовке относительно приспособления (или присоединяемой детали относительно другой) необходимо и достаточно иметь шесть опорных точек, отнимающих у заготовки (присоединяемой детали) по одной степени свободы.

Эти опорные точки обычно располагаются на трех базах, которые принято называть комплектом баз.

Для обозначения опорной точки предусмотрен специальный знак (рис. 4.2). Схему расположения опорных точек на базах заготовки или изделия принято называть схемой базирования.

Рис. 4.2. Условное обозначение опорной точки: а – на виде спереди и сбоку; б – на виде сверху

Все опорные точки на схеме базирования нумеруют порядковыми номерами, начиная с базы, на которой располагается наибольшее число опорных точек. При этом число проекций заготовки или изделия должно быть достаточным для однозначного представления о размещении опорных точек. При наложении в какой-либо проекции одной опорной точки на другую изображают одну точку и около нее проставляют номера совмещенных точек.

Схема базирования призматической заготовки для рассмотренного выше примера (см. рис. 4.1) приведена на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Схема базирования призматической заготовки

Теперь рассмотрим базирование валика и диска в прямоугольной системе координат XYZ . В этих случаях наряду с другими координатами чаще всего задают координаты точек, расположенных на оси цилиндрической поверхности заготовок (рис. 4.4).

Координаты 1-1/, 2-2/, 3-3/ и 4-4/ (рис. 4.4, а) лишают валик перемещений вдоль осей Y и Z и вращения вокруг этих же осей, координата 5-5/ – перемещения вдоль оси X и координата 6-6/ - вращения вокруг этой оси.

Вследствие малой длины цилиндрической поверхности диска можно задать координаты только двух точек, расположенных на его оси (рис. 4.4, б), зато на торце диска – координаты трех точек. Координаты 1-1/, 2-2/, 3-3/ лишают диск перемещения вдоль оси X и вращения вокруг осей Y и Z , координаты 4-4/ и 5-5/ - перемещений соответственно вдоль осей Y и Z и координата 6-6 – вращения вокруг оси X .

Рис. 4.4. Базирование валика (а) и диска (б) в системе координат XYZ

Таким образом, валик и диск лишаются всех шести степеней свободы.

Схемы базирования валика и диска приведены на рис. 4.5, а и 4.5, в, а материализующие их схемы установки заготовок в самоцентрирующем патроне показаны на рис. 4.5, б и 4.5, г.

Рис. 4.5. Схемы базирования и соответствующие им схемы

установки валика (а, б) и диска (в, г)

Необходимо подчеркнуть, что опорные точки 1, 2, 3 и 4 на схеме базирования валика (рис. 4.5, а) и опорные точки 4, 5 на схеме базирования диска (рис. 4.5, в) являются воображаемыми.

Базы принято различать по назначению, по лишаемым степеням свободы и по характеру проявления.

По назначению базы делятся на конструкторские, технологические и измерительные.

Конструкторская база – это база, используемая для определения положения детали или сборочной единицы в изделии. Конструкторские базы, в свою очередь, делятся на основные и вспомогательные. Основной называется база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и используемая для определения их положения в изделии. Вспомогательной называется база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия. На рис. 3.6 приведен пример комплектов основных и вспомогательных баз детали (корпуса). Нужно отметить, что любая деталь может иметь только один комплект основных баз и столько комплектов вспомогательных баз, сколько деталей или сборочных единиц к ней присоединяется.

Рис. 4.6. Пример комплектов основных и вспомогательных баз детали (I, II, III – основные базы корпуса; IV, V, VI – его вспомогательные базы)

Технологическая база – это база, используемая для определения положения заготовки или изделия в процессе изготовления или ремонта. Некоторые примеры комплектов технологических баз были рассмотрены выше.

Измерительная база – это база, используемая для определения относительного положения заготовки или изделия и средств измерения. Пример измерительной базы дан на рис. 4.7.

Рис. 4.7. К понятию измерительных баз детали

(А – измерительная база)

В зависимости от лишаемых степеней свободы базы делятся на установочную, направляющую, опорную, двойную направляющую и двойную опорную.

Установочная база лишает заготовку или изделие трех степеней свободы – перемещения вдоль одной координатной оси и вращения вокруг двух других осей. В рассмотренных выше примерах установочной базой являются нижняя плоскость призматической заготовки (рис. 4.3) и торец диска (рис. 4.5, б). Установочная база должна иметь по возможности наибольшую площадь, чтобы опорные точки можно было разнести как можно дальше друг от друга, обеспечив устойчивость заготовки или изделия.

Направляющая база лишает заготовку или изделие двух степеней свободы – перемещения вдоль одной координатной оси и вращения вокруг другой оси. Направляющей базой (см. рис. 4.3) является плоскость призматической заготовки, на которой располагаются опорные точки 4 и 5. Направляющая база должна быть по возможности наиболее протяженной, чтобы опорные точки можно было разнести на наибольшее расстояние, обеспечив тем самым наименьший перекос заготовки или изделия в соответствующей координатной плоскости.

Опорная база лишает заготовку или изделие одной степени свободы – перемещения вдоль одной координатной оси или вращения вокруг одной координатной оси. В рассмотренных выше примерах опорной базой являются плоскость призматической заготовки (см. рис. 4.3), на которой располагается опорная точка 6, торец валика (см. рис. 4.5, а), на котором располагается опорная точка 5, и боковые плоскости шпоночных пазов валика и диска (см. рис. 4.5, а и в), на которых располагаются опорные точки 6. В качестве опорной базы может быть использована поверхность любых габаритных размеров.

Двойная направляющая база лишает заготовку или изделие четырех степеней свободы – перемещений вдоль двух координатных осей и вращения вокруг этих же осей. Эта база для обеспечения наименьших перекосов заготовки или изделия должна быть по возможности наиболее протяженной. Двойной направляющей базой является ось цилиндрической поверхности валика (см. рис. 4.5, а).

Часто двойную направляющую базу образует сочетание двух цилиндрических или конических поверхностей, а также сочетание цилиндрической и конической поверхностей.

При этом каждая из названных поверхностей имеет небольшую протяженность. Роль двойной направляющей базы в одном случае могут выполнять шейки вала (рис. 4.8), которыми его устанавливают на опору и ведущий круг при бесцентровом шлифовании, во втором – центровые отверстия, с помощью которых вал устанавливают в центрах на круглошлифовальных или токарных станках (рис. 4.9), в третьем - цилиндрическая поверхность и центровое отверстие вала, которыми его устанавливают соответственно в трехкулачковый самоцентрирующий патрон и задний центр токарного станка (рис. 4.10)

Рис. 4.8. Реализация двойной направляющей базы сочетанием цилиндрических поверхностей: 7 – заготовка вала; 8 – ведущий круг; 9 – опора;

10 – шлифующий круг; 11 – упор

| Рис. 4.9. Реализация двойной направляющей базы центровыми отверстиями в заготовке | Рис. 4.10. Реализация двойной направляющей базы цилиндрической поверхностью и центровым отверстием |
| --- | --- |

Двойная опорная база лишает заготовку или изделие двух степеней свободы – перемещения вдоль двух координатных осей. Примером двойной опорной базы является ось цилиндрической поверхности диска (см. рис. 4.5, в).

Комплекты баз, в первый из которых входят установочная, направляющая и опорная базы, во второй – двойная направляющая и две опорные базы, в третий – установочная, двойная опорная и опорная базы, называют типовыми.

По характеру проявления базы делят на явные и скрытые.

Явной называется база заготовки или изделия в виде реальной поверхности, разметочной риски или точки пересечения рисок.

Скрытой называется база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси или точки.

В рассмотренных выше примерах по характеру проявления базы подразделяются следующим образом:

- у призматической заготовки (рис. 4.3) все три базы (установочная, направляющая и опорная) – явные;

- у валика (рис. 4.5, а) двойная направляющая база (ось его цилиндрической поверхности) – скрытая, опорные базы – явные;

- у диска (рис. 4.5, в) установочная и опорная базы – явные, двойная опорная база (ось цилиндрической поверхности диска) – скрытая;

- у вала (рис. 4.8) двойная направляющая база и одна опорная база (торец) – явные, другая опорная база – скрытая;

- у вала (рис. 4.9) двойная направляющая база (общая ось центровых отверстий) и две опорные базы (одной из которых является вершина конуса переднего центрового отверстия) – скрытые;

- у вала (рис. 4.10) двойная направляющая база (общая ось участка цилиндрической поверхности и центрового отверстия) и одна опорная база – скрытые, другая опорная база (торец) – явная.

Необходимо подчеркнуть следующее. Опорная точка 6, расположенная на скрытых опорных базах (рис. 4.8 – 4.10), – это символ того, что вал в каждый момент времени занимает вполне определенное угловое положение в системе координат станка, т.е. относительно опоры и ведущего круга бесцентрово-шлифовального станка (рис. 4.8), центров круглошлифовального станка (рис. 4.9), трехкулачкового патрона токарного станка (рис. 4.10).

На рис. 4.11 приведена схема классификации баз. В соответствии с этой схемой полное название базы должно охватывать все три классификационных признака. Например, положение вала (рис. 4.8) определяют базы: технологическая двойная направляющая явная, технологическая опорная явная, технологическая опорная скрытая. Допускается и упрощенное название баз, отражающее только те классификационные признаки, которые представляют интерес в данный момент времени: двойная направляющая скрытая база, установочная явная база, направляющая база и т. п.

Рис. 4.11. Классификация баз

4.2 Основы теории размерных цепей

Размерной цепью называется совокупность размеров, непосредственно участвующих в решении поставленной задачи и образующих замкнутый контур.

Например, совокупность размеров А1, А2 и АΔ (рис. 4.12, а) образуют размерную цепь, которая определяет величину зазора АΔ.

Размерные цепи принято изображать в виде отдельных схем (рис. 4.12, б, г).

Размеры, образующие размерную цепь, называются звеньями размерной цепи.

Звеньями размерных цепей могут быть как линейные (рис. 4.12, а), так и угловые размеры (рис. 4.12, в).

Звенья – линейные размеры – принято обозначать прописными буквами русского алфавита (А, Б, …), а звенья – угловые размеры – строчными буквами греческого алфавита (β, γ, …) за исключением букв . В отдельных случаях могут быть использованы и другие обозначения.

В любой размерной цепи одно из звеньев является замыкающим, а остальные – составляющими звеньями.

Замыкающим называют звено размерной цепи, являющееся исходным при постановке задачи или получающееся последним в результате ее решения.

Например, очевидно, что именно исходя из требуемого значения зазора А∆ (рис. 4.12, а), следует определять значения звеньев А1 и А2 . Поэтому звено А в рассматриваемой размерной цепи является замыкающим.

Очевидно также, что это звено при сборке механизма будет получено последним. То же самое можно сказать о звене, рассматривая размерную цепь, показанную на рис. 4.12, в.

Рис. 4.12. Конструкторские размерные цепи

Замыкающее звено обозначается индексом. Составляющие звенья размерной цепи делятся на увеличивающие и уменьшающие.

Увеличивающим звеном называют такое, с увеличением которого замыкающее звено увеличивается.

Уменьшающим звеном называют такое, с увеличением которого замыкающее звено уменьшается.

В размерной цепи, показанной на рис. 4.12, а, звено А1 – увеличивающее, а звено А2 – уменьшающее.

Увеличивающие звенья обозначаются стрелкой над буквой, направленной вправо , а уменьшающие – стрелкой, направленной влево  .

Задача выделения увеличивающих и уменьшающих звеньев для коротких размерных цепей оказывается достаточно простой. С увеличением числа звеньев в размерной цепи эта задача усложняется и для облегчения ее решения целесообразно использовать следующий прием. Замыкающему звену условно присваивают индекс уменьшающего, т. е. стрелка над обозначающей его буквой направляется влево (рис. 3.13). Затем проводится мысленный обход размерного контура по этой стрелке, и в направлении обхода расставляются стрелки над буквами, обозначающими составляющие звенья. Если стрелка будет направлена вправо – звено увеличивающее, а если влево – уменьшающее.

Рис. 4.13. Схема размерной цепи. Линией со стрелками

показана последовательность «обхода» размерного контура для выделения

увеличивающих и уменьшающих звеньев

Размерные цепи по назначению делятся на конструкторские, технологические и измерительные. Первые используют на этапе конструирования изделий, вторые – на этапе их изготовления, третьи – при измерении деталей. Конструкторские размерные цепи делят на сборочные и подетальные. Примерами сборочных размерных цепей являются цепи, показанные на рис. 4.12. Пример подетальной размерной цепи приведен на рис. 4.14. Здесь А1 и А2 – составляющие звенья (их значения указывают на чертеже детали); А∆ – замыкающее звено (его значение на чертеже не приводят).

Рис. 4.14. Подетальная размерная цепь

Технологические размерные цепи возникают при сборке машины и при обработке заготовок (изготовлении деталей). Технологические размерные цепи, формирующиеся при обработке заготовок, делятся на два вида. В технологических размерных цепях первого вида составляющими звеньями Аi являются размеры станка, приспособления и инструмента, а замыкающим звеном – размер обработанной заготовки А (рис. 4.15, а). В технологических размерных цепях второго вида составляющими звеньями являются технологические размеры заготовки, получаемые на разных операциях. Замыкающими звеньями в этих цепях выступают конструкторские (чертежные) размеры детали и размеры припусков на обработку. На рис. 4.15, б показана схема шлифования торца заготовки на плоскошлифовальном станке и технологические размерные цепи второго вида. Конструкторский размер  K  (размер фаски) является замыкающим звеном в размерной цепи с составляющими звеньями А1, А2 и А3, припуск Z оказывается замыкающим звеном в размерной цепи с составляющими звеньями А1 и А3. (Технологические размеры А1 и А2 получены при выполнении предшествующей токарной операции, технологический размер А3 выдерживается при шлифовании торца.).

Звенья размерной цепи могут располагаться в одной или нескольких параллельных плоскостях и в непараллельных плоскостях. В первом случае размерную цепь называют плоской, во втором – пространственной. Причем в плоских размерных цепях звенья могут быть как параллельны, так и не параллельны друг другу.

Рис. 4.15. Технологические размерные цепи, возникающие

при обработке заготовок: а – первого вида; б – второго вида

На рис. 4.16 показана плоская размерная цепь, составляющее звено А3 которой расположено под углом к направлению замыкающего звена. Такое звено включается в размерную цепь своей проекцией (А3) на это направление. Причем угол считается постоянным . Предположим, что звено , а угол α=300. Номинальное значение этого звена составит

Предельные отклонения звена А3 будут

Следовательно, .

Рис. 4.16. Плоская размерная цепь с непараллельными звеньями

Таким образом, любая плоская размерная цепь с непараллельными звеньями может быть сведена к плоской размерной цепи с параллельными звеньями.

Отдельные размерные цепи могут быть связаны между собой. Параллельно-связанными называют размерные цепи, имеющие одно или несколько общих составляющих звеньев. Последовательно-связанными называют размерные цепи, из которых каждая последующая имеет общую базу с предыдущей. Размерные цепи с комбинированной связью имеют между собой как параллельные, так и последовательные связи.

Примеры размерных цепей с различными связями приведены на рис. 4.17. Видно (рис.  4.17, а), что у размерных цепей А (А1, А2, А3, А∆) и Б (Б1, Б2 , Б3, Б∆) имеется два общих составляющих звена – А3=Б2, А2= Б3. У размерных цепей  А и В (рис. 4.17, б) есть общая база. У размерных цепей А, Б и В, показанных на рис. 4.17, в, имеются как параллельные, так и последовательные связи.

Рис. 4.17. Три вида связей размерных цепей:

а – параллельный; б – последовательный; в – параллельно-последовательный

4.3 Основные уравнения

Найдем зависимости между основными параметрами замыкающего звена и составляющих звеньев плоской размерной цепи с параллельными звеньями. Для этого сначала обратимся к рис. 4.12, а. Очевидно, что номинальное значение замыкающего звена А∆ составит:

(4.1)

В общем случае при n увеличивающих и  p  уменьшающих звеньев в размерной цепи получим:

(4.2)

Это уравнение принято называть уравнением размерной цепи или уравнением номиналов. Используя понятие передаточного отношения ξi, которое равно +1 для увеличивающих и –1 для уменьшающих звеньев, уравнение размерной цепи можно записать в более компактной форме:

(4.3)

Очевидно (рис. 4.12, а), что наибольшее и наименьшее предельные значения замыкающего звена А∆ выразятся через предельные значения составляющих звеньев  следующим образом:

(4.4)

В общем случае

|  | (4.5) (4.6) |
| --- | --- |

Для установления зависимости между допуском замыкающего звена и допусками составляющих звеньев размерной цепи вычтем почленно из уравнения (4.5) уравнение (4.6). При этом получим:

(4.7)

или окончательно

(4.8)

т. е. допуск замыкающего звена равен сумме допусков составляющих звеньев. Найдем зависимости между предельными отклонениями замыкающего звена и составляющих звеньев размерной цепи. Из схемы, приведенной на рис. 4.18, следует, что наибольшее и наименьшее предельные значения составляющих звеньев и замыкающего звена могут быть записаны в виде:

|  | (4.9) (4.10) (4.11) (4.12) (4.13) |
| --- | --- |

В выражениях (4.9 - 4.13) ∆вАi, ∆вА∆ – верхние отклонения составляющих звеньев и замыкающего звена; ∆нАi , ∆нА∆ – их нижние отклонения. Подставляя эти выражения в уравнения (4.5) и (4.6), будем иметь:

(4.14)

(4.15)

Рис. 4.18. Схема размеров, допуска и отклонений

Вычитая почленно из этих уравнений уравнение (3.1), получим:

(4.16)

(4.17)

Таким образом, верхнее отклонение замыкающего звена равно разности  сумм верхних отклонений увеличивающих звеньев и нижних отклонений уменьшающих звеньев, а нижнее отклонение замыкающего звена  равно  разности сумм нижних отклонений увеличивающих звеньев и верхних отклонений уменьшающих звеньев.

Установим зависимость между координатой середины поля допуска замыкающего звена (∆0A∆) и координатами середин полей допусков составляющих звеньев (∆0Ai ). Для этого в соответствии со схемой (рис. 4.18) выразим предельные отклонения замыкающего звена и составляющих звеньев через координату середины поля допуска и допуск

|  | (4.18) (4.19) (4.20) (4.21) |
| --- | --- |

Задача обеспечения требуемой точности замыкающих звеньев размерных цепей может быть экономично решена одним из пяти методов: полной  взаимозаменяемости, неполной взаимозаменяемости, групповой взаимозаменяемости, пригонки или регулирования. 
Метод полной взаимозаменяемости. При этом методе требуемая  точность замыкающего  звена  размерной цепи достигается во всех случаях ее реализации путем включения в нее составляющих звеньев без выбора, подбора или изменения их значений. Широкое использование метода полной взаимозаменяемости объясняется следующими его преимуществами:

● простотой достижения требуемой точности замыкающего звена (например, использование этого метода при сборке сводит последнюю в простое соединение деталей);

● возможностью широкого кооперирования различных цехов и заводов при  изготовлении  отдельных  деталей  и  сборочных единиц изделий;

● возможностью выполнения сборочных операций рабочими невысокой квалификации;

● простотой нормирования технологических процессов сборки.

Допуск и предельные отклонения составляющих звеньев размерной цепи рассчитывают методом максимума-минимума. 
Метод неполной взаимозаменяемости. Суть метода состоит в том, что требуемая точность замыкающего звена размерной цепи достигается с некоторым заранее установленным риском путем включения в нее составляющих звеньев без выбора, подбора или изменения их значений. Преднамеренный риск выхода значений замыкающего звена за пределы допуска обычно невелик. Однако этот риск дает возможность (как будет показано ниже) очень существенно расширить допуски составляющих звеньев по сравнению с допусками, установленными методом полной взаимозаменяемости и, тем самым, значительно снизить затраты на изготовление деталей и изделий в целом. При методе неполной взаимозаменяемости расчет допусков составляющих звеньев ведется с использованием уравнения , полученного на основе положений теории вероятностей.

Метод регулирования Сущность метода регулирования заключается в том, что требуемая точность замыкающего звена размерной цепи достигается изменением размера компенсирующего звена без удаления материала с компенсатора. Принципиально метод регулирования аналогичен методу пригонки. Различие между ними состоит в способе изменения размера компенсирующего звена. При методе регулирования это изменение может быть выполнено  двумя  путями:  изменением  положения  компенсирующего звена или введением в изделие специальной детали, имеющей требуемый размер. В первом случае компенсатор называют подвижным, во втором – неподвижным.

Примером подвижного компенсатора является втулка в механизме (рис. 4.19), перемещая которую в осевом направлении можно регулировать зазор А между ее торцом и торцом зубчатого колеса. После установления требуемого зазора положение втулки фиксируют относительно корпуса стопорным винтом.

Рис. 4.19. Обеспечение точности зазора А методом регулировки с применением подвижного компенсатора

В качестве неподвижных компенсаторов используют проставочные кольца, прокладки и другие детали простой конструкции. Группы неподвижных компенсаторов разных размеров должны быть изготовлены заранее.

Метод регулирования обладает следующими достоинствами.

1. Возможно достижение любой степени точности замыкающего звена при достаточно широких допусках составляющих звеньев. 
2. Затраты времени на выполнение регулировочных работ невелики.

3. Не создается заметных трудностей при нормировании и организации сборочных работ.

4. Обеспечивается возможность поддержания требуемой точности замыкающего звена в процессе эксплуатации изделий, которая снижается из-за изнашивания деталей.

На практике задачи обеспечения требуемой точности замыкающих звеньев часто приходится решать для связанных размерных цепей. В этом случае решение прямой задачи начинают с размерной цепи с наименьшим допуском замыкающего звена. Затем переходят к размерной цепи со следующим по величине допуском замыкающего звена и т. д. При этом для каждой отдельной размерной цепи может быть избран тот или иной метод достижения точности замыкающего звена. Решение обратной задачи может выполняться в любой последовательности отдельных размерных цепей. Выше методы обеспечения точности замыкающих звеньев были рассмотрены применительно к размерным цепям, звенья которых представляют собой линейные размеры. Для размерных цепей с угловыми размерами, заданными в градусной мере и имеющих общие вершины углов (см. рис. 4.12, в и 4.12, г), методики расчетов и расчетные зависимости остаются такими же, как для размерных цепей с линейными размерами.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое базирование и закрепление?

2. Что такое база, комплект баз, опорная точка?

3. В чем состоит правило шести точек?

4. Как классифицируются базы по числу отнимаемых степеней свободы?

5. Как классифицируются базы по характеру проявления?

6. Что такое основная и вспомогательная базы изделия?

7. Что такое размерная цепь?

8. Перечислите виды звеньев размерных цепей?

9. Как классифицируются размерные цепи? 
10. В чем заключаются прямая и обратная задачи при расчете размерных цепей?

11. Как распределяется допуск замыкающего звена между допусками составляющих звеньев (при решении прямой задачи)?

12. В чем состоит отличие решения прямой задачи методом максимума-минимума от ее решения вероятностным методом?

13. Как рассчитываются плоские размерные цепи с непараллельными звеньями?

14. Каковы особенности расчета размерных цепей с параллельно-связанными звеньями?

15. В чем состоит сущность обеспечения точности замыкающего звена методом полной взаимозаменяемости?

5 Технологическое обеспечение свойств материала детали и точности детали

5.1 Общие представления о формировании свойств материала детали при ее изготовлении

Детали машин изготавливают из сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов, полимеров, гранита и других материалов. Материал детали выбирает конструктор, исходя из ее функционального назначения. Выбор материала производится также с учетом его технологических свойств.

К механическим свойствам материала относят предел прочности, предел текучести, твердость, модуль продольной упругости, ударную вязкость, предел выносливости, относительное удлинение и др.

К физическим свойствам относят удельный вес, температуру плавления и кристаллизации, теплопроводность, коэффициент линейного расширения, электрическое сопротивление и др.

Химические свойства материала прежде всего характеризуются его коррозионной стойкостью.

К технологическим свойствам материала относят его литейные свойства, обрабатываемость давлением и резанием, свариваемость и т. д.

При изготовлении детали материал заготовки подвергается силовым, тепловым, химическим и другим видам воздействий. В результате этого на каждом из этапов технологического процесса могут изменяться химический состав, структура, зернистость материала заготовки и, следовательно, его свойства. Формирование свойств материала детали может быть представлено схемой, приведенной на рис. 5.1.

Рис. 5.1. Схема формирования свойств материала детали при ее изготовлении

Рассмотрим, как формируются свойства материала детали на основных этапах ее изготовления.

Формирование свойств материала исходных заготовок. В большинстве случаев в качестве исходных заготовок используют прокат, отливки и поковки, получаемые ковкой или штамповкой.

Структура и размер зерен материала отливки, от которых зависят его механические свойства, определяется большим числом факторов: количества и вида примесей и легирующих элементов в сплаве, температуры разливки, скорости охлаждения при кристаллизации, температуры, теплопроводности, состояния внутренних поверхностей литейной формы.

Вредными примесями, ухудшающими механические и физические свойства материала отливок, являются сера и фосфор. Фосфор снижает пластичность, вызывает хладноломкость стали, способствует образованию ликваций. Сера способствует образованию горячих трещин, возникающих при кристаллизации. Повышенное содержание серы в стали тем опаснее, чем сложнее форма отливки и чем большее сопротивление оказывает литейная форма усадке металла.

Получению мелкозернистой структуры, повышению механических свойств стальных отливок благоприятствует легирование стали никелем, хромом, молибденом, ванадием.

Увеличение скорости охлаждения при кристаллизации металла ведет к получению более мелкозернистой структуры. Вследствие этого, например, литье в кокили по сравнению с литьем в песчаные формы обеспечивает более высокие механические свойства материала отливки. В то же время необходимо иметь ввиду, что при быстром охлаждении в поверхностных слоях и тонкостенных частях чугунных отливок может происходить отбел, т. е. образование белого чугуна, в котором весь углерод находится в связанном состоянии в виде цементита. Белый чугун имеет высокую твердость (НВ 4500…5500 МПа); его обработка резанием лезвийными инструментами является крайне затруднительной.

Свойства материала отливки в значительной степени зависят от ее конструкции, которая должна создавать возможность одновременного или последовательного затвердевания частей отливки. Для одновременного затвердевания желательна равномерность сечений стенок отливки, а для последовательного – постепенное увеличение сечений стенок в направлении затвердевания металла. Неравномерное охлаждение различных частей отливки, сопротивление литейной формы усадке металла могут привести к образованию трещин, усадочных раковин и остаточных напряжений.

При получении исходных заготовок холодной обработкой давлением их материал упрочняется (наклепывается). При этом наряду с повышением характеристик прочности материала происходит снижение характеристик его пластичности. Из-за неравномерности пластических деформаций на различных участках заготовок в них возникают остаточные напряжения.

При изготовлении исходных заготовок горячей обработкой давлением большое значение имеет температура нагрева металла. Нарушение температурного режима может привести к образованию трещин в заготовке, дефектной крупнозернистой структуре (перегрев стали) и неисправимому браку в виде пережога (оплавления и окисления металла по границам зерен, приводящих к полной потере пластичности). Заготовка перед горячей обработкой давлением должна быть нагрета равномерно по всему объему. В противном случае в ней возникают термические напряжения, которые могут привести к появлению трещин. При высокой температуре происходит окисление металла. В результате этого на поверхности стальной заготовки образуется окалина и обезуглероженный слой, толщина которого иногда достигает 1,5…2,0 мм. Для уменьшения окисления заготовки нагревают в нейтральной или восстановительной атмосфере.

В целом материал исходных заготовок, полученных обработкой давлением, по сравнению с материалом отливок, полученных традиционными способами, имеет более мелкозернистую структуру и более высокие механические свойства. Вместе с тем, при использовании специальных способов литья, например, литья с направленной кристаллизацией, может быть обеспечен очень высокий уровень механических свойств материалов.

Формирование свойств материала при термической и химико-термической обработках. Основной целью термической обработки является изменение структуры материала, направленное на формирование требуемых его свойств. Так как наиболее распространенными материалами в машиностроении являются стали, то суть различных видов и способов термообработки рассмотрим применительно к стальным заготовкам.

Основными видами термообработки стальных заготовок являются отжиг, нормализация, закалка и отпуск.

Отжиг заготовок из стали выполняют для снижения твердости, повышения пластичности, получения однородной мелкозернистой структуры, устранения остаточных напряжений. При отжиге заготовка нагревается на 30…500 С выше точки Ас3, выдерживается при этой температуре до полного завершения структурно-фазовых превращений и медленно охлаждается. В результате отжига в отливках устраняется грубозернистая структура, снижающая механические свойства стали. В заготовках, полученных ковкой и штамповкой устраняются последствия различия условий деформирования их отдельных частей, структура стали приобретает однородность.

A

Нормализация отличается от отжига условиями охлаждения. После нагрева до температуры на 50…700 С выше точки Аc3 заготовку охлаждают на воздухе. Нормализация обеспечивает более высокую прочность, чем отжиг, из-за большей скорости охлаждения.

Закалку стальных заготовок производят для получения структур высокой твердости. При закалке (полной) заготовку нагревают выше точки Аc3, выдерживают при этой температуре определенное время, а затем быстро охлаждают путем погружения заготовки в воду или масло, имеющих температуру 20…250 С. При закалке вследствие неравномерного нагрева и охлаждения, изменения объемов при фазовых превращениях возникают значительные остаточные напряжения и деформации (коробление) заготовок; при определенных условиях в них могут возникать закалочные трещины. Для подавления этих негативных явлений закалку выполняют в двух средах или используют ступенчатую закалку. Заготовки из легированных сталей, для которых температура конца мартенситного превращения ниже 20…250 С, сразу после закалки подвергают обработке холодом. Температура охлаждения составляет от –400 С до –1960 С. При закалке невозможно добиться одинаковой скорости охлаждения поверхности и сердцевины заготовок. Скорость охлаждения на некотором расстоянии от поверхности заготовки оказывается недостаточной для закалки, поэтому сталь способна закаливаться лишь на определенную глубину. Эту способность стали называют прокаливаемостью. Ее можно повысить путем увеличения содержания углерода и введения в состав стали легирующих элементов, например, хрома.

В целом ряде случаев целесообразно закаливать лишь поверхностный слой заготовки, оставляя незакаленной ее сердцевину. Для этого нагревают до закалочной температуры только этот слой и быстро охлаждают его. Нагрев осуществляют газопламенным способом, токами высокой частоты, низкотемпературной плазмой, лазером.

Отпуск выполняют после закалки при температурах ниже Аc1. Во время отпуска происходят структурно-фазовые превращения в закаленной стали, обеспечивающие повышение ее пластичности и снижение остаточных напряжений. В зависимости от температуры нагрева различают три вида отпуска: низкий (120…2500 С), средний (350…4500 С) и высокий (500…6500 С). При низком отпуске выдержка составляет 0,5…2 ч.; при температуре 100…1200 С она может доходить и до 10…15 ч. Такой режим отпуска применяют, когда нежелательно падение твердости стали, полученной при закалке. Выдержка при среднем и высоком отпуске обычно составляет от 1 до 2 ч. для заготовок небольшой массы и от 3 до 8 ч. – для заготовок массой от 200 до 1000 кг.

Комплексную термообработку заготовок из конструкционных сталей, состоящую из закалки и высокого отпуска называют улучшением.

Для поверхностного упрочнения стальных заготовок и придания деталям коррозионной стойкости применяют химико-термическую обработку. Наиболее распространенными видами ее является цементация, азотирование и нитроцементация.

Цементация представляет собой диффузионное насыщение поверхностного слоя заготовок из низкоуглеродистой стали углеродом. Последующая закалка и низкий отпуск обеспечивают высокую твердость поверхностного слоя и высокую пластичность сердцевины заготовки, а также вызывает формирование в поверхностном слое остаточных напряжений сжатия. Это позволяет повысить износостойкость детали и ее усталостную прочность (предел выносливости). Твердость поверхностного слоя после закалки и отпуска может составлять HRCэ 64…66. Толщина цементированного слоя обычно находится в пределах 0,5…2,2 мм, хотя может достигать (на крупных заготовках) 6 мм.

Цементацию осуществляют в твердом или газовом карбюризаторе при температуре 920…1050 С. Длительность выдержки может составлять от 2 до 24 ч.

Во многих случаях цементации подвергают не все, а только отдельные поверхности заготовок, которые должны иметь высокую твердость. Для защиты нецементируемых поверхностей применяют меднение, нанесение специальных обмазок, в отверстия заготовки устанавливают медные пробки, а на наружные поверхности надевают колпачки.

Азотирование – это диффузионное насыщение поверхностного слоя заготовки азотом. Азотированию обычно подвергают заготовки из легированных сталей. До азотирования выполняют чистовую обработку заготовок и подвергают их закалке и высокому отпуску. После азотирования проводят отделочную обработку заготовок (тонким шлифованием, притиркой и т. п.). Азотирование применяют для повышения износостойкости деталей и усталостной прочности, а также их коррозионной стойкости. Твердость поверхностного слоя после азотирования достигает HRCэ 70…72. Толщина азотированного слоя обычно составляет не более 0,5 мм. В этом слое возникают остаточные напряжения сжатия. Азотирование осуществляют в атмосфере диссоциированного аммиака при температуре 500…6000 С. Процесс азотирования протекает довольно медленно. Так, при температуре 500…5200 С для получения азотированного слоя толщиной 0,1 и 0,8 мм требуется соответственно 3 и 90 ч.

Нитроцементация – это одновременное диффузионное насыщение поверхностного слоя заготовок азотом и углеродом. Такой процесс имеет определенные преимущества. Азот, способствуя диффузии углерода, дает возможность снизить температуру насыщения углеродом до 820…8500 С. Нитроцементации подвергают заготовки из легированных сталей. По своим свойствам нитроцементированный слой занимает промежуточное положение между цементированным и азотированным слоями. Он хорошо сопротивляется изнашиванию и коррозии.

Производится нитроцементация в газовой и, иногда, в жидкой среде. Газовая нитроцементация осуществляется в смеси науглероживающего газа (светильный газ, метан) и аммиака. Различают две разновидности этого процесса – высокотемпературный и низкотемпературный. В первом случае нитроцементация идет при температуре 820…850 С, а во втором – при 530…570 С. После высокотемпературной нитроцементации необходимо проводить закалку и низкотемпературный отпуск заготовки. Твердость поверхностного слоя после этого составляет HRCэ 63…64. Низкотемпературную нитроцементацию выполняют после закалки и от-пуска заготовок. Твердость поверхностного слоя после этого вида нитро-цементации HRCэ 67…68. Толщина нитроцементированного слоя обычно не превышает 0,8 мм.

О влиянии обработки резанием и других видов размерной обра-ботки на свойства материала детали. При изготовлении деталей в настоящее время преобладает обработка резанием лезвийными и абразивными инструментами. При этом все более широкое применение получают электроэрозионная, электрохимическая, ультразвуковая, электрон-но-лучевая, лазерная и другие обработки. Каждый из методов обработки оказывает то или иное влияние на свойства материала заготовки и готовой детали. Так, при обработке резанием поверхностный слой заготовки претерпевает значительные пластические деформации и упрочняется (наклепывается). При электроэрозионной обработке, при которой удаление металла с заготовки происходит за счет его плавления и испарения, в поверхностном слое изменяется структура и химический состав. При электрохимической обработке, основанной на анодном растворении металла заготовки, возможно его растравливание по границам зерен и наводороживание поверхностного слоя. Каждый из методов обработки, за исключением электрохимической обработки при оптимальных условиях, вызывает формирование в поверхностном слое остаточных напряжений.

При чистовой размерной обработке толщина поверхностного слоя с измененными свойствами обычно невелика и составляет около 0,005…0,3 мм. Однако, так как именно поверхностный слой испытывает наибольшие нагрузки при работе деталей, то влияние свойств его материала на их эксплуатационные свойства оказывается очень существенным, а порой – решающим.

Состояние поверхностного слоя деталей (заготовок) принято характеризовать термином «качество поверхностного слоя», под которым понимается не только совокупность свойств его материала, но и микрогеометрия обработанной поверхности.

Учитывая изложенное, влияние качества поверхностного слоя на эксплуатационные свойства деталей и их сопряжений, а также технологическое обеспечение требуемого качества поверхностного слоя рассмотрим более подробно.

5.2 Качество поверхностного слоя и его влияние на эксплуатационные свойства деталей

Такими показателями являются: шероховатость поверхности, ее волнистость, наклеп и остаточные напряжения. В качестве дополнительных показателей качества поверхностного слоя используют: субшероховатость, химический состав материала, его структуру, зернистость, плотность дислокаций и др.

Под шероховатостью 1 поверхности (рис. 5.2) понимают совокупность неровностей высотой примерно 0,01…1000 мкм с шагом меньшим, чем базовая длина l, используемая для ее измерения.

Рис. 4.2. Шероховатость (1) и волнистость (2)

Волнистость 2 поверхности – совокупность неровностей высотой примерно 0,01…1000 мкм с шагом большим, чем базовая длина, используемая для измерения шероховатости.

Шероховатость (рис. 5.3) характеризуют следующие параметры

h	h

,

(ГОСТ 2789-73):

- среднее арифметическое отклонение профиля, мкм

(5.1)

где l – базовая длина, мм; yi – текущая величина ординаты профиля шероховатости (расстояние от точки профиля до средней линии), мкм; dx – дифференциал абсциссы профиля; N –число рассматриваемых ординат профиля шероховатости;

Рис. 5.3. Профилограмма шероховатости поверхности

- высота неровностей профиля по десяти точкам, мкм

(5.2)

i

где h – высота i -го наибольшего выступа профиля; hi/ – глубина i -й наибольшей впадины профиля;

- наибольшая высота профиля Rmax , мкм;

- средний шаг неровностей профиля, мм

(5.3)

i

где Sm – значение i -го шага неровностей по средней линии в пределах

базовой длины;

,

средний шаг местных выступов профиля, мм

(5.4)

где Si – значение i -го шага по вершинам местных выступов;

- относительная опорная длина профиля, %

(5.5)

где  – опорная длина профиля на уровне p. Волнистость (рис. 5.4) характеризуется [13]:

- средним арифметическим отклонением профиля волн, мкм

(5.6)

где W – базовая длина; yi – текущее значение ординаты профиля волн; N – число ординат профиля;

Рис. 5.4. Волнограмма поверхности

- средней высотой волн, мкм

(5.7)

где  Hi , Hi/ – текущее расстояние от средней линии до вершины и впадины волны соответственно;

- наибольшей высотой профиля волн Wmax ;

- относительной опорной длиной профиля волн, %

(5.8)

где  – опорная длина профиля волн на уровне сечения p;

- средним радиусом выступов волн, мм

(5.9)

где RWi – текущее значение радиуса выступа; n – число выступов волн.

Наклеп металла поверхностного слоя деталей оценивают, как правило, по микротвердости (рис. 5.5). При этом определяют глубину hн и степень наклепа

(5.10)

где  – максимальная микротвердость металла поверхностного слоя;

– исходная микротвердость металла.

Остаточные напряжения (макронапряжения) в поверхностном слое деталей характеризуют их знаком (положительными считаются растягивающие напряжения, отрицательными – сжимающие), абсолютной вели-чиной максимальных остаточных напряжений  и глубиной залегания остаточных напряжений hσ (рис. 5.5).

Отметим, что остаточные напряжения являются упругими напряжениями и не могут быть больше предела текучести материала.

Следует подчеркнуть, что остаточные напряжения всегда уравновешиваются по сечению детали (см. рис. 5.5). Однако после чистовой обработки остаточные напряжения в сердцевине детали, уравновешивающие остаточные напряжения в относительно тонком поверхностном слое, как правило, оказываются малыми и их обычно не рассматривают. Нужно также иметь ввиду, что в поверхностном слое деталей всегда имеет место плоское остаточное напряженное со стояние. Поэтому остаточные напряжения анализируют в двух взаимно перпендикулярных направлениях, совпадающих с осями детали. Например, при обработке поверхности вращения детали будут иметь место осевые и окружные остаточные напряжения; при плоском шлифовании плиты возникнут остаточные напряжения, действующие в направлениях продольной и поперечной подач круга. Остаточные напряжения, действующие по нормали к обработанной поверхности детали, обычно являются незначительными и ими пренебрегают.

Рис. 5.5. Схемы распределения микротвердости (Hµ) и осевых остаточных напряжений (σост) по сечению вала

5.3 Измерение параметров качества поверхностного слоя

Измерение параметров шероховатости производят щуповыми и оптическими приборами. Большинство из этих приборов используют и для измерения волнистости. Для измерения волнистости на поверхностях вращения и сферах применяют кругломеры.

Для определения параметров наклепа поверхностного слоя используют микротвердомеры, на которых измеряют твердость путем вдавливания четырехгранной алмазной пирамиды при нагрузке до 2 Н. Измерения микротвердости производят на косых шлифах, которые выполняют под глом α=1…50 к обработанной поверхности (рис. 5.6). Использование косых шлифов позволяет «растянуть» поверхностный слой и произвести необходимое число измерений. При изготовлении косого шлифа необходимо использовать такие методы обработки, которые практически исключают наклеп металла. Для этого обычно используют притирку алмазными пастами уменьшающейся зернистости или электрохимическую обработку. На некотором расстоянии от поверхности размеры отпечатков пирамиды (и микротвердость) перестают изменяться (рис. 5.6). Это расстояние и принимают за глубину наклепанного слоя hн , которая связана с размером l , фиксируемом на микротвердомере соотношением

(5.11)

Для измерения остаточных напряжений находят применение два метода: механический и рентгеновский. Наибольшее распространение получил механический метод. Его суть состоит в последовательном удалении тонких напряженных слоев металла с обработанной поверхности де-тали и измерении происходящих при этом деформаций ее оставшейся части.

Рис. 5.6. Схема измерения микротвердости

(1 – обработанная поверхность детали; 2 – плоскость косого шлифа; 3 – наклепанный слой)

Для того, чтобы суть механического метода определения остаточных напряжений была более понятной, рассмотрим простейший случай определения этих напряжений в пластинке (рис. 5.7), верхняя плоскость кото-рой подвергнута обработке тем или иным методом. Примем, что глубина залегания остаточных напряжений hσ намного меньше высоты пластинки h, т е. hσ «h. Изменение высоты пластинки h при удалении напряженных слоев будем считать незначительным.

Рис. 5.7. Схема к определению остаточных напряжений в пластинке

5.4 Влияние качества поверхностного слоя на эксплуатационные свойства деталей

Шероховатость поверхности. От нее в значительной степени зависят самые разнообразные эксплуатационные свойства деталей: трение и износ; контактная жесткость; коррозионная стойкость; усталостная прочность; прочность соединений с натягом; герметичность соединений; электроконтактное сопротивление; запыляемость поверхностей и многие другие свойства деталей.

Шероховатость поверхности оказывает значительное влияние на износ деталей в период приработки. В этот период (участок I, рис. 5.9) интенсивность износа наибольшая; она намного меньше и почти постоянна на участке II нормального износа. Катастрофический износ характеризует участок III. После приработки на деталях формируется шероховатость, независящая от исходной, полученной при механической обработке, а определяемая только условиями трения (износа). Это шероховатость, которую называют равновесной, может быть как меньше, так и больше исходной (рис. 5.10). Если исходная шероховатость больше равновесной, то при приработке имеет место срезание микронеровностей и постепенное уменьшение шероховатости до равновесной. Если исходная шероховатость меньше равновесной, то из-за плохого удержания смазки на деталях происходит схватывание и вырывание частиц металла и постепенное увеличение шероховатости до равновесной. Очевидно, что наименьший приработочный износ и наибольшая долговечность сопряжения будет обеспечиваться при исходной шероховатости деталей, близкой к равновесной. Именно такую шероховатость и нужно стремиться получить при их изготовлении.

Рис. 5.9. Износ поверхности детали во времени

От шероховатости поверхности во многом зависит контактная жесткость, которая определяется способностью поверхностных слоев контактирующих деталей сопротивляться действию сил, стремящихся их деформировать. Отметим, что контактные перемещения (в стыках деталей), обусловленные деформациями микронеровностей, составляют значительную часть в балансе упругих перемещений в машине. Так, в суппортах токарных станков контактные перемещения составляют 80…90 % от общих перемещений. Для повышения контактной жесткости необходимо уменьшать высотные параметры шероховатости (Ra, Rz ) и увеличивать относительную опорную длину ее профиля tp .

Шероховатость поверхности также влияет на коррозионную стой-кость деталей. Увеличение высотных параметров шероховатости ведет к увеличению фактической площади поверхности детали и усиливает коррозию. Поэтому для обеспечения высокой коррозионной стойкости деталей шероховатость их поверхностей должна быть минимальной.

Очень существенное влияние шероховатость поверхности деталей оказывает на их усталостную прочность. Впадины профиля шероховатости являются концентраторами напряжений. Для поверхностей, обработанных резанием, коэффициент концентрации напряжений находится в пределах 1,5…2,5. Именно у впадин происходит образование усталостных трещин, приводящих к разрушению детали. Концентрация напряжений уменьшается, а усталостная прочность деталей возрастает по мере снижения высотных параметров шероховатости. Так, уменьшение шероховатости поверхности образцов из стали 30ХГСА (HRCэ35…37) с Ra=0,74 мкм до Ra=0,22 мкм приводит по данным проф. А.Г. Суслова к увеличению предела выносливости примерно на 14 %, а срока службы более чем в 3 раза.

Рис. 5.10. Зависимости шероховатости поверхности трущейся детали от времени: 1 – Rzисх =5,4 мкм; 2 – Rzисх =0,5 мкм; 3 – равновесная шероховатость

Установлено, что концентрация напряжений у закономерно расположенных впадин в связи с саморазгружением оказывает меньшее влияние на усталостную прочность, чем концентрация напряжений около случайных царапин на поверхности деталей. Поэтому при их изготовлении возможность появления таких царапин должна быть исключена.

Волнистость поверхности. Она влияет на износостойкость, контактную жесткость, контактную усталостную прочность, плавность перемещения деталей и их вибрации. Особенно существенным является влияние волнистости на плавность перемещения и вибрации деталей. Наличие волнистости на шейках вала и подшипников скольжения, колец и тел качения подшипников качения, направляющих и ползуна обуславливает снижение точности и устойчивости движения, порождает вибрации и шум и приводит к уменьшению долговечности изделий. Для повышения всех указанных выше эксплуатационных свойств деталей и их сопряжений необходимо добиваться снижения высотных параметров волнистости (Wa, Wz, Wmax ) и увеличение шага волн SmW . Так, например, установлено, что уменьшение высоты волн Wz с 2,5 до 1 мкм на дорожках качения подшипников повышает их долговечность более чем в 2 раза.

Наклеп поверхностного слоя. Наклеп поверхностного слоя деталей в значительной степени определяет их контактную жесткость, износостойкость, усталостную прочность и коррозионную стойкость. Увеличение степени наклепа и глубины наклепанного слоя способствуют повышению контактной жесткости и износостойкости деталей (кроме случаев абразивного износа), а также усталостной прочности деталей, работающих при нормальной температуре. Для деталей из жаропрочных сплавов, эксплуатирующихся при высоких температурах (свыше 7000 С), наклеп вреден, так как способствует диффузии легирующих элементов из поверхностного слоя и его ослаблению. Наклеп поверхностного слоя также отрицательно сказывается и на коррозионной стойкости деталей.

Остаточные напряжения. Наибольшее влияние они оказывают на усталостную прочность деталей при нормальной и повышенной (до 7000 С) температуре. Причем сжимающие остаточные напряжения повышают усталостную прочность деталей, а растягивающие – снижают ее. Это объясняется тем, что сжимающие остаточные напряжения, суммируясь с напряжениями от внешней нагрузки (например, при знакопеременном изгибе вала) уменьшают уровень результирующих растягивающих напряжений в поверхностном слое детали и тем самым препятствуют зарождению усталостных трещин.

Установлено, что сжимающие остаточные напряжения могут повышать предел выносливости стальных деталей на 50 %, а растягивающие остаточные напряжения снижать его на 30 %.

При высоких температурах остаточные напряжения быстро релаксируют (снижаются) и их влияние на усталостную прочность деталей оказывается незначительным.

5.5 Обеспечение качества поверхностного слоя при обработке резанием

Формирование шероховатости поверхности при обработке резанием. Шероховатость поверхности деталей формируется главным образом на одной-двух последних операциях (переходах) технологического процесса, хотя в определенной степени она зависит и от ранее выполненных, например, термических операций. Каждому методу присущ тот или иной диапазон параметров шероховатости, а также направление следов обработки.

Формирование шероховатости поверхности при лезвийной обработке. При обработке резанием лезвийными инструментами шероховатость поверхности зависит от их геометрических параметров (углов в плане φ и φ1, радиуса при вершине r , переднего и заднего углов), подачи S, скорости резания, условий охлаждения, физико-механических свойств материала детали, кинематических особенностей метода обработки, жесткости технологической системы и других факторов.

На рис. 5.11 показано влияние геометрических параметров резца в плане (φ,φ1, r) и подачи S на оборот заготовки на шероховатость поверхности при точении. Как видно из приведенных схем, снижения высоты неровностей можно добиться, уменьшая углы в плане (рис. 5.11, а, б и в), подачу (рис. 5.11, ж и з) и увеличивая радиус при вершине резца (рис. 5.11, г и д). Для схемы (рис. 5.11, а и б) расчетная высота неровностей Rzрасч составляет:

(5.12)

Для схемы (рис. 5.11, г и д) Rzрасч определяется из формулы проф. В.Л. Чебышева

.

(5.13)

Если резец снабдить вспомогательной режущей кромкой с φ1=0 и длиной f	S (рис. 5.11, в), то Rzрасч будет равна нулю. Такой резец получил название резца В.А. Колесова (по фамилии токаря, предложившего эту конструкцию инструмента).

Рис. 5.11. Влияние на шероховатость поверхности при точении:

а, б, в – углов и 1; г, д – радиуса r при вершине резца; ж, з – подачи S на оборот детали

Фактическая высота неровностей при обработке лезвийными инструментами, как правило, оказывается больше расчетной. Это происходит из-за упруго-пластических деформаций материала поверхностного слоя, образования нароста на инструменте, наличия микронеровностей на его рабочих поверхностях, вырывания частиц материала из обрабатываемой поверхности (при обработке, например, чугунных заготовок) и вибраций в технологической системе, которые периодически изменяют взаимное расположение инструмента и заготовки. На рис. 5.12 в качестве примера показана схема увеличения высоты микронеровностей за счет пластического оттеснения материала со стороны вспомогательной режущей кромки резца. В результате оттеснения фактическая высота микронеровностей Rzфакт оказывается больше Rzрасч на величину ∆. В то же время следует иметь ввиду, что, например при точении резцом с φ=900, может происходить срезание образующихся неровностей сходящей стружкой и уменьшение их фактической высоты по сравнению с расчетными значениями.

Рис. 5.12. Схема увеличения высоты микронеровностей за счет пластического оттеснения материала со стороны вспомогательной режущей кромки резца

Из параметров режима резания наибольшее влияние на шероховатость поверхности оказывают скорость резания и подача; влияние глубины резания t на шероховатость поверхности обычно является несущественным.

Скорость резания влияет на шероховатость, главным образом, через образование нароста на инструменте. Нарост искажает форму его режущей части и способствует увеличению шероховатости поверхности. Характерная зависимость параметра шероховатости Rz от скорости резания V показана на рис. 4.13 (кривая 1). Для конструкционных углеродистых сталей практически полное отсутствие нароста и наименьшая шероховатость имеют место при 
1›V›70 м/мин. При этом фактическая высота неровностей оказывается близкой к ее расчетным значениям (прямая 2 на рис. 5.13).

Рис. 5.13. Влияние скорости резания при точении на параметр Rz шероховатости поверхности заготовок из стали 45 (кривая 1): S=0,5 мм/об; t=1 мм; r=1,5 мм; γ=120; φ=φ1 =450 Прямая 2 – расчетное значение высоты неровностей

Характерная зависимость параметра шероховатости Rz от подачи приведена на рис. 5.14 (кривая 1). Уменьшение подачи в диапазоне 0,17–0,09 мм/об снижает фактическую высоту неровностей, которая в этом диапазоне оказывается близкой к расчетной (кривая 2 на рис. 5.14). Дальнейшее уменьшение подачи (до 0,03 мм/об) не обеспечивает уменьшения фактической высоты неровностей, которая становится практически постоянной и значительно большей ее расчетных значений. Это объясняется тем, что в области малых подач возрастают упруго-пластические деформации материала поверхностного слоя, вызывающие увеличение фактической высоты неровностей.

Рис. 5.14. Влияние подачи при точении на параметр Rz шероховатости поверхности заготовок из стали 18Х2Н4ВА (кривая 1): V =130 м/мин; t=  0,25 мм; r =  0,5 мм; φ= 600; φ1 =300. Кривая 2 – расчетное значение высоты неровностей (данные А.Д. Макарова).

Таким образом, при точении стандартными резцами использование подач, меньших 0,06–0,08 мм/об, является нецелесообразным, так как не дает возможность уменьшить шероховатость и ведет к снижению производительности обработки. Однако при высокоскоростном алмазном точении заготовок из алюминия и меди применяют намного меньшие подачи (около 0,005 мм/об). При этом благодаря высокой остроте режущих кромок инструмента, получают шероховатость поверхности, соответствующую Rz=0,025…0,050 мкм. Отметим, что при больших подачах (около 1 мм/об) получить относительно небольшую высоту микронеровностей обработанной поверхности можно при использовании резцов В.А. Колесова и их модификаций.

Существенное влияние на шероховатость поверхности при обработке резанием лезвийными инструментами оказывает химический состав, зернистость и структура материала заготовки. При обработке заготовок из низкоуглеродистых сталей шероховатость поверхности оказывается большей, чем у менее пластичных высокоуглеродистых. Меньшие параметры шероховатости поверхности стальных заготовок обеспечиваются при однородной мелкозернистой структуре. Такая структура может быть получена при нормализации или отжиге заготовок. Применение смазочно-охлаждающих технологических сред (СОТС) уменьшает трение инструмента о заготовку и способствует снижению значений параметров шероховатости.

Формирование шероховатости при абразивной обработке. Большинство видов абразивной обработки (шлифование, полирование, хонингование, суперфиниширование) представляют собой массовое микрорезание – царапание материала заготовки и его пластическое деформирование абразивными зернами инструмента. При абразивной обработке, в частности, при шлифовании профиль шероховатости формируется многократным прохождением абразивных зерен через данное сечение заготовки (рис. 5.15).

Рис. 5.15. Схема формирования профиля шероховатости при шлифовании: 1 – исходный профиль; 2, 3 – риски после прохода соответственно первого и второго ряда зерен; 4 – профиль шероховатости после этих проходов

При круглом наружном шлифовании с продольной подачей (рис. 5.16) шероховатость поверхности зависит от ряда факторов: зернистости шлифовального круга, его скорости Vк , скорости вращения заготовки Vз, продольной подачи Sпрод (в долях ширины круга Bк или в мм на 1 оборот заготовки), продолжительности выхаживания, режима и условий правки круга и других.

Уменьшение зернистости круга, скорости вращения заготовки и продольной подачи и увеличение скорости круга приводят к росту числа зерен, проходящих через данное сечение заготовки, и снижению параметров шероховатости.

Важное влияние на шероховатость оказывает заключительный этап шлифования – выхаживание, которое ведется при отсутствии поперечной подачи. По мере увеличения продолжительности выхаживания не только возрастает число зерен, взаимодействующих с заготовкой, но и увеличивается число зерен, осуществляющих только пластическое деформирование (выглаживание) поверхностного слоя, что обеспечивает значительное уменьшение шероховатости.

Рис. 5.16. Схема круглого наружного шлифования

Шероховатость поверхности при шлифовании существенно зависит от режима правки круга. Правку в большинстве случаев производят путем обтачивания вращающегося на рабочей скорости круга алмазными карандашами или алмазными кристаллами, закрепленными в оправе. При этом на рабочей поверхности круга формируются неровности, которые при шлифовании трансформируются в неровности поверхности заготовки. Для того, чтобы неровности на круге были минимальны, правку необходимо выполнять с малыми подачами правящего инструмента, которые должны составлять 0,01…0,02 мм/об. круга.

Отметим, что уменьшение зернистости круга, обеспечивая снижение параметров шероховатости, приводит к падению производительности шлифования. Для ее повышения шлифование выполняют за две операции. При предварительном шлифовании, когда удаляется относительно большой припуск, применяют более крупнозернистые круги, при окончательном – более мелкозернистые. В ряде случаев используют тонкое шлифование, когда припуск на диаметр не превышает 0,05…0,1 мм.

Предварительное шлифование обеспечивает Ra=1,25…2,5 мкм, окончательное – Ra 0,2…1,25 мкм, тонкое – Ra=0,025…0,1 мкм.

Формирование волнистости при обработке резанием. Образование волнистости при обработке резанием в основном происходит из-за колебаний в технологической системе станок–приспособление–инструмент–заготовка, а также вследствие переноса на обработанную поверхность волнистости технологических баз и режущих кромок инструмента. Например, при обтачивании наружной поверхности заготовки инструмент относительно нее может колебаться в радиальном направлении. Вследствие чего на поверхности заготовки образуются продольные (совпадающие с направлением скорости резания) и поперечные (совпадающие с направлением подачи) волны (рис. 5.17).

Рис. 5.17. Образование продольной и поперечной волн: f – частота колебаний резца

Для уменьшения волнистости необходимо:

-повышать жесткость технологической системы;

-обеспечивать тщательную балансировку вращающихся частей технологической системы (шлифовальных кругов, шпинделей и др.); при обработке несимметричных заготовок использовать противовесы;

-обеспечивать изоляцию станка от внешних источников колебаний (использование виброопор, изолированных фундаментов и т. п);

-снижать волнистость технологических баз и режущих кромок инструментов;

-оптимизировать геометрию режущего инструмента и параметры режима резания (увеличивать углы в плане, отношение толщины срезаемого слоя к его ширине, применять инструменты с наклонными зубьями или переменным шагом зубьев, избегать скоростей резания, соответствующих зоне интенсивных колебаний технологической системы и т. п.);

-применять инструменты с виброгасителями.

На рис. 5.18, в качестве примера, приведена конструктивная схема одного из наиболее простых и эффективных виброгасителей – кольцевого виброгасителя ударного действия. Он представляет собой присоединенную массу (кольцо 3), колеблющуюся со сдвигом фазы на относительно колебаний державки 1, за счет чего и происходит гашение последних.

Рис. 5.18. Схема кольцевого виброгасителя ударного действия: 1 – державка расточного резца; 2 – направляющие кольца; 3 – колеблющееся кольцо; 
4 – расточной резец

Наименьшая волнистость обеспечивается при использовании таких отделочных методов обработки резанием, как тонкое шлифование, притирка, суперфиниширование и хонингование. Например, при круглом наружном шлифовании на станках нормальной точности высота волнистости Wz в среднем составляет 1…3 мкм, на станках высокой точности – 0,3…0,5 мкм. При притирке и суперфинишировании обеспечивается высота волнистости Wz =0,1 мкм и менее.

Формирование наклепа поверхностного слоя при обработке резанием. Параметры наклепа определяются конкурирующим влиянием силы резания, с увеличением которой интенсифицируются пластические деформации поверхностного слоя заготовки и наклеп возрастает, и температуры резания, повышение которой способствует снятию наклепа.

Степень наклепа и глубина наклепанного слоя зависят от метода и режима обработки резанием, геометрии режущего инструмента, его износа, а также от химического состава и структуры материала заготовки, определяющих его упрочняемость.

Приближенно можно считать, что всякое изменение условий резания, вызывающее увеличение силы резания, ведет к росту степени наклепа и глубины наклепанного слоя. Наоборот, всякое изменение условий резания, сопровождающееся ростом температуры резания, обуславливает снижение параметров наклепа.

Так, при точении с уменьшением переднего угла резца и скорости резания и увеличения подачи и глубины резания параметры наклепа поверхностного слоя заготовок возрастают. Увеличение переднего угла и скорости резания и уменьшение подачи и глубины резания приводят к противоположному результату.

При круглом шлифовании наклеп поверхностного слоя возрастает с увеличением зернистости круга и скорости вращения заготовки. При увеличении скорости круга нагрузка на абразивные зерна падает, а температура шлифования повышается, что снижает параметры наклепа.

На рис. 5.19 для примера показано распределение микротвердости по глубине поверхностного слоя заготовки после чистового точения. В табл. 4.1 приведены данные о степени и глубине наклепа при различных методах обработки.

Рис. 4.19. Распределение микротвердости по глубине поверхностного слоя заготовки из сплава ХН77ТЮР после точения: t = 1 мм; S=0,08 мм/об; V =34 м/мин. Резец из сплава ВК6М; γ=100; α=α1=100; r = 1 мм;

φ=φ1=450;	 λ=00 (данные А.Д. Макарова)

Таблица 5.1 - Степень и глубина наклепа при разных методах обработки (по данным Э.В. Рыжова)

| Метод обработки | Степень наклепа, % | Глубина наклепа, мкм |
| --- | --- | --- |
| Точение: обычное тонкое | 20…50 40…80 | 30…50 20…60 |
| Фрезерование: торцовое цилиндрическое Сверление и зенкерование Развертывание Протягивание Зубофрезерование и зубодолбление Шевингование зубьев | 40…60 20…40 60…70 - 50…100 60…100 - | 40…100 40…80 160…200 150…200 20…75 120…150 До 100 |
| Шлифование: круглое деталей из сталей: незакаленной углеродистой закаленной низкоуглеродистой плоское | 40…60 25…30 50 | 30…60 20…40 16…35 |

Формирование остаточных напряжений при обработке резанием. Формирование остаточных напряжений в поверхностном слое заготовок при обработке резанием (так же как и наклепа) происходит под влиянием силового и температурного факторов.

При лезвийной обработке преобладает силовой фактор. Под действием сил резания в зависимости от пластичности материала заготовок возможны различные по знаку пластические деформации в поверхностном слое.

При обработке заготовок из малопластичных сталей и сплавов, дающих элементную стружку, поверхностный слой испытывает пластическое растяжение, а нижеследующие слои растягиваются упруго. После прекращения процесса резания упруго растянутые слои стремятся вернуться в исходное положение, но этому препятствует пластически деформированный наружный слой. В результате в поверхностном слое формируются сжимающие остаточные напряжения.

При обработке заготовок из пластичных металлов, дающих сливную стружку, знак пластической деформации в поверхностном слое изменяется на противоположный и в нем возникают растягивающие остаточные напряжения.

Сказанное подтверждают результаты определения остаточных напряжений при точении заготовок из стали ШХ15 различной твердости, приведенные на рис. 5.20. Из него видно, что при точении резцом из эльбора-Р «сырых» заготовок (HRCЭ23), когда формируется сливная стружка, в поверхностном слое наводятся растягивающие остаточные напряжения (кривая 1). При точении при тех же условиях закаленных до высокой твердости заготовок (HRCЭ62), когда образуется элементная стружка, в поверхностном слое создаются сжимающие остаточные напряжения (кривая 2).

Рис. 5.20. Распределение окружных остаточных напряжений

по глубине поверхностного слоя при точении заготовок из стали ШХ15

с HRCЭ23 (кривая 1) и HRCЭ62 (кривая 2): V =75 м/мин; S=0,078 мм/об; t=0,2 мм. Резец из эльбора-Р;  γ= 00 (данные Б.А. Кравченко)

При шлифовании заготовок формирование остаточных напряжений в основном происходит под влиянием температурного фактора. При этом методе обработки происходит быстрый нагрев и охлаждение поверхностного слоя заготовки (мгновенные температуры при шлифовании достигают температуры плавления стали). При нагреве поверхностный слой стремится удлиниться, но этому препятствуют нижележащие слои. В результате поверхностный слой претерпевает так называемые термопластические деформации – деформации сжатия и в нем возникают растягивающие остаточные напряжения.

При обработке резанием, особенно при шлифовании, в поверхностном слое заготовки могут происходить фазовые превращения, сопровождающиеся изменением удельного объема металла. Например, при шлифовании закаленных стальных заготовок со структурой мартенсита может происходить на отдельных участках отпуск и образование структур троостита и сорбита, имеющих меньший удельный объем, чем структура мартенсита. В итоге в поверхностном слое заготовок на этих участках возникают растягивающие остаточные напряжения.

Изменяя режимы и условия обработки резанием, можно в определенных пределах влиять на остаточные напряжения в поверхностном слое. Так, например, уменьшая передний угол резца, можно снизить уровень растягивающих остаточных напряжений, возникающих при точении заготовок из пластичных металлов. Существенного уменьшения растягивающих остаточных напряжений в поверхностном слое заготовок при шлифовании можно добиться за счет увеличения продолжительности выхаживания.

Формирование сжимающих остаточных напряжений в поверхностном слое заготовок обеспечивается при использовании отделочных методов абразивной обработки: полирования, суперфиниширования и хонингования, выполняемых с относительно низкими скоростями резания.

Следует отметить, что обработкой резанием в ряде случаев трудно обеспечить требуемый комплекс свойств поверхностного слоя деталей. Например, для достижения высокой усталостной прочности деталей, работающих при нормальной температуре, необходимы малая шероховатость их поверхностей, наличие значительного наклепа поверхностного слоя и сжимающих остаточных напряжений в этом слое, чего практически невозможно добиться при обработке резанием. Действительно, чтобы получить малую шероховатость поверхности обработку нужно вести на высокой скорости резания при малой подаче и глубине, а чтобы обеспечить значительный наклеп поверхностного слоя и сжимающие остаточные напряжения в нем обработку, наоборот, необходимо выполнять при относительно малой скорости резания, большой подаче и глубине. Поэтому для обеспечения необходимых параметров качества поверхностного слоя деталей используют другие методы обработки. Рассмотрим некоторые из них.

Обеспечение качества поверхностного слоя поверхностным пластическим деформированием (ППД). Методы обработки ППД основаны на холодном пластическом деформировании поверхностного слоя заготовки, осуществляемом различными инструментами. К этим методам обработки (рис. 5.21) относятся: обкатывание шариками и роликами; алмазное выглаживание; обработка дробью; дорнование и ряд других.

Обработка ППД обеспечивает значительный наклеп поверхностного слоя и формирование в нем сжимающих остаточных напряжений, а также, как правило, малую шероховатость поверхности, что повышает усталостную прочность, износостойкость, контактную жесткость, надежность посадок и другие эксплуатационные свойства деталей и их соединений.

Методы обработки ППД в целом достаточно просты. В условиях единичного и серийного производства обкатывание шариком и роликом, алмазное выглаживание выполняют на токарных и фрезерных станках. Дорнование осуществляют на протяжных станках, гидравлических и пневматических прессах небольшой мощности. В массовом производстве для обкатывания шариком и роликом, алмазного выглаживания и дорнования находят применение специальные станки-автоматы. Обработка дробью обычно требует использования специального оборудования.

При обкатывании шариками (рис. 5.21, а) инструментом служит шарик из закаленной стали ШХ15 или твердого сплава, который при работе опирается на подшипник и поджимается к заготовке с радиальной силой P. При вращении заготовки и включении подачи шарик обкатывается по обрабатываемой поверхности с небольшим проскальзыванием. Поджим шарика к заготовке в большинстве случаев осуществляется через пружину, что необходимо для обеспечения постоянства силы P при наличии радиального биения заготовки.

Диаметр шарика обычно составляет 5…10 мм, сила P принимается равной 500…2000 Н, скорость вращения заготовки – V=30…150 м/мин, подача – S=0,06…0,12 мм/об. Обкатывание шариками, как правило, осуществляется с применением СОТС, в качестве которых используются минеральные масла.

Установлено, что скорость V и подача S при их изменении в указанных пределах оказывает слабое влияние на параметры качества поверхностного слоя. В основном они определяются контактными давлениями в очаге пластических деформаций, которые зависят от силы P и диаметра шарика.

Рис. 4.21. Схемы обработки заготовок методами ППД:

а – обкатывания шариком; б – раскатывания шариковой раскаткой;

в – обкатывания роликом; г – алмазного выглаживания; д – дробеструйной об-работки; е – дорнования шариком; ж – дорнования многозубым дорном. 1 – заготовка; 2 – инструмент

Представление о технологических возможностях обкатывания шариками дают данные, показанные на рис. 5.22–5.24. Как видно из рис. 5.22 и 5.23, обкатывание шариком позволяет обеспечить сильный наклеп металла поверхностного слоя и наведение в нем сжимающих остаточных напряжений, параметры которых возрастают с увеличением силы P. Одновременно при обкатывании шариком идет интенсивное сглаживание исходных микронеровностей (рис. 5.24). При этом параметр шероховатости Ra с увеличением силы P снижается, достигает минимума, а затем возрастает. Последнее происходит из-за перенаклепа металла и шелушения поверхностного слоя. Таким образом, существует оптимальное значение силы P (контактного давления), превышение которого является недопустимым. В целом при обкатывании шариком заготовок из «сырых» сталей шероховатость поверхности снижается в 9…20 раз, из закаленных до высокой твердости сталей – в 3…6 раз и обеспечивается значение Ra=0,1…0,2 мкм.

Обкатывание шариком обычно используют в качестве метода финишной обработки наружных и внутренних цилиндрических поверхностей (валов, полых цилиндров и т. п.), реже – плоских и фасонных поверхностей. При этом для обработки отверстий широко применяют многошариковые раскатки (рис. 5.21, б), которые обеспечивают высокую производительность (подача увеличивается пропорционально числу шариков).

Обкатывание роликом (рис. 5.21, в) по существу мало отличается от обкатывания шариком, однако является более производительным. В большинстве случаев обкатывание ведут роликами с тороидальным профилем, которые изготавливают из закаленной стали ШХ15. Профильный радиус R ролика и силу P поджима ролика к заготовке выбирают из условия обеспечения необходимого контактного давления в очаге пластических деформаций. Для обкатывания, например, крупных валов, когда для обеспечения их высокой усталостной прочности нужно получить большую глубину наклепанного слоя и залегания сжимающих остаточных напряжений (до 10 мм и более), используют ролики с профильным радиусом R=50…100 мм. Сила P при обкатывании такими роликами составляет 50…60 кН, подача – S=0,5…0,7 мм/об.

|  | Рис. 5.22. Распределение твердости в поверхностном слое заготовок из стали 20, обкатанных с различными силами шариком диаметром 10 мм: 1 – 250 Н; 2 – 750 Н; 3 – 1000 Н (данные Д.Д. Папшева) |
| --- | --- |
|  | Рис. 5.23. Распределение окружных остаточных напряжений в поверхностном слое заготовок из стали 45 после обкатывания шариком диаметром 10 мм с силами: 1 – 500 Н; 2 – 1000 Н; 3 – 2000 Н (по данным Д.Д. Папшева) |
|  | Рис. 5.24. Зависимости шероховатости поверхности от силы при обкатывании шариком диаметром 10 мм: 1 – сталь20; 2 – сталь 45 (по данным Д.Д. Папшева) |

При алмазном выглаживании (рис. 5.21, г), которое протекает в условиях трения скольжения, инструментом служит алмаз, впаянный в металлическую державку. При этом методе обработки обязательно применение СОТС, лучшей из которых является индустриальное масло И-20. Рабочая часть алмаза обычно выполняется в виде сферы с радиусом R=0,6…4,0 мм. Высокая твердость алмаза и низкий коэффициент трения (0,03…0,11) позволяют эффективно выглаживать заготовки из различных металлов, в том числе из закаленных до высокой твердости сталей, а также заготовки с металлическим покрытием (хромовым, никелевым, серебряным). Малый радиус сферы алмаза требует небольших сил поджатия к заготовке (P=100…300 H), что дает возможность производить обработку маложестких заготовок. Скорость алмазного выглаживания составляет от 10 до 300 м/мин, подача – 0,02…0,08 мм/об.

Алмазному выглаживанию подвергают наружные и внутренние поверхности вращения (цилиндрической, сферической и другой формы), а также торцевые поверхности. Прерывистые поверхности из-за повышенной хрупкости алмаза выглаживать не рекомендуется.

Алмазное выглаживание позволяет обеспечить малую шероховатость поверхности (до Ra 0,05…0,1 мкм), а также упрочнить поверхностный слой (степень наклепа может составлять 60 %, глубина наклепанного слоя – 0,4 мм). В поверхностном слое после алмазного выглаживания создаются сжимающие остаточные напряжения. Например, при выглаживании заготовок из стали 45 после нормализации они составляют 200…350 МПа, после закалки – 700…1000 МПа.

Обработка дробью (рис. 5.21, д) осуществляется ее ударами по поверхности заготовки (скорость дроби составляет 1…100 м/с). От этих ударов поверхностный слой заготовки пластически деформируется (обработанная поверхность представляет собой совокупность пластических отпечатков дроби), получает значительный наклеп и в нем создаются сжимающие остаточные напряжения.

Основными параметрами обработки дробью являются: диаметр дроби; скорость полета дроби V, угол атаки и время обработки. От них зависят степень пластической деформации поверхностного слоя и глубина наклепа, остаточные напряжения и шероховатость поверхности. Обычно угол атаки стремятся принять равным 90 . Время обработки определяют из условия сплошного покрытия поверхности заготовки отпечатками дроби и «насыщения» упрочнением. Это время, как правило, определяют экспериментально по прогибу контрольных пластин.

Обработку дробью можно разделить на две основные разновидности: дробеструйную и гидродробеструйную обработки.

При дробеструйной обработке дробь (обычно литая чугунная) направляется на обрабатываемую поверхность потоком воздуха. При этом температура на поверхности заготовки достигает 6000 С, что вызывает некоторое снижение параметров наклепа поверхностного слоя и сжимающих остаточных напряжений. Другим недостатком дробеструйной обработки является формирование относительно грубой шероховатости (Ra 2,5…5 мкм), что происходит из-за неправильной формы дроби.

При гидродробеструйной обработке используют шарики из закаленной стали ШХ 15 (от подшипников), которые направляют на заготовку в потоке смазочно-охлаждающей жидкости, например, трансформаторного масла. При такой обработке, благодаря высокой точности формы шариков обеспечивается шероховатость поверхности, соответствующая Ra=0,16…0,63 мкм, а также улучшается (из-за снижения температуры) параметры наклепа и сжимающих остаточных напряжений.

Глубина наклепанного слоя при дробеструйной и гидродробеструйной обработке не превышает 0,8 мм.

Обработка микрошариками производится без применения смазочно-охлаждающей жидкости. Тем не менее, при этом методе обработки достигается малая шероховатость поверхности (Ra 0,63 мкм), а также формируются оптимальные параметры наклепа и сжимающих остаточных напряжений. Глубина наклепанного слоя при обработке микрошариками составляет не более 0,2 мм.

Обработку дробью используют для упрочнения деталей сложной формы и малой жесткости: зубчатые колеса, листовые рессоры, винтовые пружины, турбинные лопатки, штампы и т. п. Например, за счет дробеструйной и гидродробеструйной обработок долговечность пружин подвесок автомобиля увеличивается соответственно в 5 и 20 раз. Обработка микрошариками позволяет упрочнять детали с острыми кромками, канавками, резьбами и другими маложесткими элементами.

При дорновании в качестве инструмента используют шары (рис. 5.21, е), однозубые и многозубые дорны (рис. 5.21, ж), которые перемещают через обрабатываемое отверстие заготовки с некоторым натягом. При этом диаметр отверстия возрастает, повышается его точность, сглаживаются микронеровности, поверхностный слой	 приобретает наклеп и в нем (при оптимальных режимах) формируются сжимающие остаточные напряжения. Таким образом, в отличие от рассмотренных выше методов обработки ППД, которые почти не оказывают влияния на точность заготовок, дорнование дает возможность существенно повысить точность отверстий.

Дорнование ведут с обязательным использованием СОТС, которыми, в большинстве случаев, служат минеральные масла. Обработку осуществляют как по схеме прошивания, так и протягивания. Для обеспечения высокой износостойкости и исключения схватывания с металлом за-готовки шары и рабочие элементы дорнов выполняют из твердого сплава.

Основными параметрами режима дорнования являются суммарный натяг и натяг «на зуб» дорна, которые определяют контактные давления в очаге пластических деформаций, качество поверхностного слоя и точность отверстий. Суммарный натяг может составлять от 0,5 до 10…15 % от диаметра отверстия. Высокое качество поверхностного слоя и точность отверстий могут быть достигнуты только при малых (0,01…0,03 мм) натягах на одном-двух последних зубьях дорна. Поэтому при обработке отверстий за один переход шаром или однозубым дорном для получения высокого качества поверхностного слоя и точности необходима их тщательная предварительная обработка (тонкое растачивание, развертывание, шлифование). Скорость дорнования составляет от 1 до 30 м/мин и не оказывает существенного влияния на результаты обработки.

Дорнование позволяет получить шероховатость поверхности, соответствующую Ra 0,1…0,32 мкм, и точность IT 5…IT 8. Его применяют для обработки отверстий диаметром от 1 до 150 мм глубиной до 100 диаметров в заготовках из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов с твердостью в основном не более HRCэ	40…45. Иногда дорнование используют и для обработки отверстий в заготовках из закаленных сталей с HRCэ 60…65.

За счет дорнования значительно возрастают усталостная прочность и износостойкость деталей, а также прочность соединений с натягом.

Обеспечение качества поверхностного слоя электрохимической обработкой и вакуумным отжигом. Из изложенного выше следует, что если деталь работает при больших переменных нагрузках в условиях высокой температуры, то для достижения ее высокой усталостной прочности не только шероховатость поверхности, но и наклеп поверхностного слоя и остаточные напряжения должны быть минимальны. В общем такие же требования предъявляются к качеству поверхностного слоя деталей, работающих в агрессивных средах. Обеспечить указанный комплекс параметров качества поверхностного слоя можно, используя электрохимическую обработку (ЭХО).

На рис. 5.25 показана схема ЭХО заготовки турбинной лопатки. Обработка ведется в герметичной камере одновременно двумя инструментами, имеющими форму поверхностей лопатки. Инструменты обычно выполняют из латуни или коррозионно-стойкой стали. Заготовку подсоединяют к положительному полюсу источника постоянного тока, инструмент – к отрицательному. Через зазор между заготовкой и инструментами прокачивают электролит, в качестве которого часто используют 20 % раствор хлористого натрия в воде. Зазор составляет 0,05…0,3 мм, напряжение – 3…30 В, плотность тока – 10…500 А/см2. Подача S жестко не задается, а регулируется по силе тока и составляет 0,1…20 мм/мин.

При снятии небольших припусков ЭХО возможна и при неподвижных инструментах.

|  | Рис. 5.25. Схема электрохимической обработки заготовки турбинной лопатки: 1 – инструменты; 2 – заготовка |
| --- | --- |

Удаление металла при ЭХО, как уже отмечалось, происходит путем его анодного растворения. Вследствие этого в поверхностном слое заготовки исключается наклеп и остаточные напряжения, а также достигается малая шероховатость обработанных поверхностей (Ra=0,1…0,63 мкм). Последнее объясняется концентрацией линий тока на выступах исходных микронеровностей и более быстрым растворением металла на них, чем на впадинах.

Необходимо отметить, что кроме указанных возможностей формирования параметров качества поверхностного слоя, ЭХО обладает и такими важными достоинствами, как: высокая производительность; незначительное силовое воздействие на заготовку, что обеспечивает возможность обработки маложестких заготовок; полное отсутствие при нормальном протекании процесса износа инструментов.

Погрешность электрохимической обработки заготовок составляет 0,02…0,2 мм.

При ЭХО заготовок из некоторых металлов и сплавов, как уже указывалось, может происходить расстравливание по границам зерен глубиной до 30 мкм. Его можно избежать путем увеличения плотности тока в конце ЭХО. Если это сделать не удается, то для удаления следов расстравливания применяют механическое полирование, которое вызывает незначительный наклеп и сжимающие остаточные напряжения в поверхностном слое заготовки.

В ряде случаев ЭХО может оказаться неприемлемой. Тогда для снятия наклепа и остаточных напряжений в поверхностном слое заготовок после окончательной обработки резанием используют отжиг в вакууме или нейтральной среде.

5.6 Технологическое обеспечение точности детали

Получение детали относительно высокой точности требует, как правило, выполнения нескольких технологических переходов или операций. Например, посадочные шейки вала (IT 6, Ra ≤0,63 мкм) должны быть подвергнуты черновому и чистовому точению, предварительному и окончательному шлифованию. Еще более сложным может быть формирование точности осевых размеров вала. В связи с этим сперва целесообразно рассмотреть вопросы образования погрешностей и обеспечения точности при выполнении отдельного перехода, а за-тем уже – при выполнении всего технологического процесса изготовления детали.

Общая (суммарная) погрешность обработки заготовок на металлорежущих станках вызывается следующими основными причинами:

-геометрическими погрешностями станка;

-упругими деформациями технологической системы от сил резания;

-износом режущего инструмента;

-температурными деформациями технологической системы;

-деформациями заготовок от остаточных напряжений;

-погрешностью изготовления мерного режущего инструмента;

-погрешностью теоретической схемы обработки;

-погрешностью установки заготовок; погрешностью размерной настройки технологической системы;

-погрешностью измерений.

Каждая из перечисленных причин приводит к образованию погрешностей обработки, которые принято называть элементарными. Эти погрешности могут быть систематическими или случайными. Систематические погрешности, в свою очередь, могут быть постоянными, повторяющимися без изменения при обработке каждой заготовки, и переменными, изменяющимися от одной заготовки к другой по определенному закону.

Деление погрешностей обработки на систематические и случайные является условным, так как одна и та же погрешность в зависимости от конкретных условий обработки может быть отнесена либо к систематическим, либо к случайным погрешностям. Например, погрешность угла профиля конкретного экземпляра резьбового резца при обработке отдельной партии заготовок будет вызывать постоянную систематическую погрешность угла профиля нарезанной резьбы. Если же обработка будет вестись на разных станках с использованием различных экземпляров резьбовых резцов, имеющих разные значения угла профиля, то погрешность этого угла будет приводить уже к случайной погрешности угла профиля полученной резьбы.

Любой станок имеет некоторые погрешности движения и положения рабочих органов. Эти погрешности определяются в ненагруженном со-стоянии станка при медленном, обычно ручном, перемещении рабочих органов и получили название геометрических погрешностей. Они являются результатом неточностей изготовления деталей и сборки станка, а также износа его деталей. В некоторых случаях геометрические погрешности станка могут быть вызваны его деформациями из-за неправильной установки на фундаменте или регулируемых опорах.

К геометрическим погрешностям станка относят: радиальное и торцовое биение шпинделей; отклонение от прямолинейности направляющих; отклонение от параллельности направляющих продольного суппорта токарного станка относительно оси его шпинделя в горизонтальной и вертикальной плоскостях; отклонение от перпендикулярности оси шпинделя вертикально-сверлильного станка относительно плоскости его стола и т. п.

Геометрические погрешности станков ограничиваются нормами точности по соответствующим ГОСТам. Например, допуск радиального биения шпинделей токарных и фрезерных станков нормальной точности ориентировочно составляет 0,01…0,02 мм, а допуск прямолинейности направляющих на длине 1000 мм – 0,02 мм. С повышением класса точности станка его геометрические погрешности уменьшаются, а трудоемкость изготовления станка возрастает.

Геометрические погрешности станка в той или иной степени переносятся на погрешности размеров, формы и расположения поверхностей обрабатываемой заготовки.

На рис. 5.26 показаны схемы образования конусности поверхностей заготовки при обработке на токарном станке, вызываемые отклонениями в горизонтальной плоскости относительно оси шпинделя от: параллельности направляющих продольного суппорта (рис. 5.26, а); перпендикулярности направляющих поперечного суппорта (рис. 5.26, б); соосности центра задней бабки (рис. 5.26, в). Видно, что эти отклонения полностью переносятся на конусность поверхностей заготовки.

На рис. 5.27 приведена схема влияния отклонения от параллельности направляющих продольного суппорта относительно оси шпинделя токарного станка в вертикальной плоскости на погрешность формы поверхности заготовки. При этом отклонении, равном b на длине l заготовки, резец перемещается по прямой AC, т. е. если в точке A, например, он находится на уровне высоты центров станка, то в точке C превышает этот уровень на b. В результате поверхность заготовки приобретает форму гиперболоида вращения. Обозначив радиус обработанной поверхности заготовки при x=0 через r0, найдем наибольший радиус rmax , который будет иметь заготовка в крайнем правом сечении. Из прямоугольного треугольника O BC получаем:

(5.14)

Рис. 5.26. Схемы образования конусности поверхностей заготовки при обработке на токарном станке из-за его геометрических погрешностей

Для произвольного x радиус r заготовки составит

(5.15)

Рассмотрим пример. Предположим, что на токарном станке обтачивается заготовка диаметром 50 мм и длиной l=500 мм. Допустим, что отклонение от параллельности направляющих продольного суппорта относительно оси шпинделя в вертикальной плоскости b на этой длине составляет 0,02 мм. Примем, что радиус заготовки r0 равен 25 мм. Тогда ее наибольший радиус будет:

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Как добиваются улучшения свойств материала исходных заготовок, получаемых литьем и обработкой давлением?

- Как изменяют свойства стальных заготовок процессы термической обработки (отжиг, нормализация, закалка, отпуск)?

- Как изменяют свойства стальных заготовок процессы химико-термической обработки (цементация, азотирование, нитроцементация)?

- Перечислите основные показатели качества поверхностного слоя деталей.

- Как влияет качество поверхностного слоя на эксплуатационные свойства деталей и их соединений?

- Как влияют параметры режима резания лезвийным инструментом на качество поверхностного слоя?

- Как влияют параметры режима резания абразивным инструментом на качество поверхностного слоя?

- С какой целью детали обрабатывают методами поверхностного пластического деформирования?

- Какими путями можно исключить наклеп и остаточные напряжения в поверхностном слое деталей?

10.Перечислите основные причины образования погрешностей обработки заготовок, осуществляемой на металлорежущих станках.

11.Почему высокоточные станки следует использовать только для выполнения чистовых операций?

6 Технологическая подготовка производства

6.1 Основные понятия и определения

Под технической подготовкой производства понимается весь комплекс подготовительных работ, необходимый для освоения производства нового изделия на конкретном предприятии. Кроме того, техническая подготовка ведется в процессе, как конструктивного совершенствования освоенных изделий, так и совершенствования технологии их изготовления. Техническая подготовка производства включает в себя в качестве основных составляющих конструкторскую подготовку производства /КПП/ и технологическую подготовку производства /ТПП/, а также организационную часть подготовки нового производства.

В соответствии с ГОСТ Р 50995.3.1— 96, технологическая подготовка производства (ТПП) - вид производственной деятельности предприятия (группы предприятий), обеспечивающей технологическую готовность производства к изготовлению изделий, отвечающих требованиям заказчика или рынка данного класса изделий.

Целью ТПП является оптимальное по срокам и ресурсам обеспечение технологической готовности производства к изготовлению изделий в соответствии с требованиями заказчика или рынка данного класса изделий.

ТПП проводится при проектировании изделий, изготовлении опытных образцов и единичных изделий, постановке на производство серийных изделий и направлена на:

- рациональное по срокам и ресурсам совмещение стадий разработки изделий и подготовки их производства;

- формирование определяющих (принципиальных) технологических и организационных решений по производству изделий в процессе их проектирования;

- выявление и решение принципиальных проблем технологии, применения материалов и организации производства до начала изготовления изделий для приемочных испытаний;

- своевременное обеспечение производства качественными технологическими процессами, материалами, комплектующими изделиями, средствами технологического оснащения на основе использования, при их создании или приобретении, информационных массивов описаний конструкторско-технологических решений;

- своевременное обеспечение исходной технологической информацией материально-технических и организационно-экономических процессов подготовки производства, в том числе реконструкции, расширения или нового строительства;

- создание условий для организационной, информационной и технической совместимости работ ТПП, проводимых на стадиях разработки и постановки изделий на производство различными исполнителями.

6.2 Сетевая модель технологической подготовки производства (ТПП)

Последовательность работ по ТПП можно представить в виде графа (рис. 6.1):

Рис. 6.1 Граф ТПП

1.	Получение конструкторской и технико-экономической документации; 2.	Отработка конструкции на технологичность (технологичной является конструкция или деталь, которая не только полностью удовлетворяет эксплуатационным требованиям, но и обеспечивает применение высокопроизводительных методов изготовления изделий рациональное использование оборудования и материалов, преемственность и повторяемость деталей и сборочных единиц);

3.	Разработка технологического маршрута изготовления изделия;

4.	Проектирование или выбор оборудования;

5.	Проектирование оснастки;

6.	Изготовление оборудование и оснастки;

7.	Корректировка технологического маршрута и разработка технологического процесса изготовления изделия;

8.	Изготовление средств механизации и автоматизации вспомогательных операций и переходов;

9.	Разработка окончательных нормативов; 10.	внедрение принятых решений;

11.	Выпуск технико-экономической документации и изделия.

ТПП – длительная, сложная и трудоемкая работа. Поэтому ТПП должна основываться на унификации и стандартизации технологических процессов изготовления изделий. Это означает первоочередное применение:

- типовых или групповых технологических процессов;

- специализированной оснастки вместо специальной или уникальной;

- автоматизация инженерного труда на основе применения вычислительной техники.

Для уменьшения времени и затрат на ТПП за счет облегчения системы поиска деталей для унифицированных или групповых технологических процессов утвержден классификатор деталей машиностроения и приборостроения (далее - Технологический классификатор).

Технологический классификатор охватывает детали всех отраслей промышленности основного и вспомогательного производств. Он разработан в качестве информационной части ГОСТ 2.201-80 «ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов» единой классификационной обезличенной системы обозначения изделий и конструкторских документов машиностроения и приборостроения. Деление деталей на классы позволяет:

- создать единый информационный язык для автоматизированных систем управления;

- облегчить тематический поиск деталей и их конструкторских документов;

- предотвратить дублирование в работе конструкторов и технологов (разработка объектов аналогичных уже разработанным);

- определить объекты и направления унификации и стандартизации;

- обеспечить возможности использования различными предприятиями и организациями конструкторской документации в проектировании, производстве, эксплуатации, ремонте, разработанной другими организациями, без ее переоформления;

- широко внедрить средств вычислительной техники в сферы проектирования и управления.

Метод построения классов деталей основан на дедуктивном делении классифицируемого множества на подмножества (от общего к частному) по подчиненным (соподчиненным) признакам - иерархический метод классификации. Этим достигается конкретизация признаков деталей на каждой последующей ступени классификационного деления, что обеспечивает создание четкого распознавательного образа для тематического поиска детали.

Классы деталей содержат следующую номенклатуру:

- класс 71 - детали - тела вращения типа колец, дисков, шкивов, блоков, стержней, втулок, стаканов, колонок, валов, осей, штоков, шпинделей и др.;

- класс 72 - детали - тела вращения с элементами зубчатого зацепления; трубы, шланги, проволочки, разрезные сектора, сегменты; изогнутые из листов, полос и лент; аэрогидродинамические; корпусные, опорные; емкостные, подшипников;

- класс 73 - детали - не тела вращения корпусные, опорные, емкостные;

- класс 74 - детали - не тела вращения: плоскостные; рычажные, грузовые, тяговые; аэрогидродинамические; изогнутые из листов, полос и лент; профильные; трубы;

- класс 75 - детали - тела вращения и (или) не тела вращения, кулачковые, карданные, с элементами зацепления, арматуры, санитарно-технические, разветвленные, пружинные, ручки, уплотнительные, отсчетные, пояснительные, маркировочные, защитные, посуды, оптические, электрорадиоэлектронные, крепежные;

- класс 76 - детали технологической оснастки, инструмента.

В классах 71, 72, 73, 74, 75 в качестве основания деления использован в основном признак "геометрическая форма", в класс 76 расклассифицированы детали, выполняющие самостоятельные функции (однодетальные изделия), а также специфические детали технологической оснастки и инструмента, являющиеся составными частями изделий (например, пуансоны, матрицы и др.), не выполняющие самостоятельных функций.

6.3 Нормативные документы единой системы технологической подготовки производства

Опыт, накопленный предприятиями Росси по ТПП, позволил создать единую систему ТПП (ЕСТПП) - применение типовых технологических процессов, стандартной технологической оснастки, агрегатного переналаживаемого оборудования, средств автоматизации инженерно-технических работ.

ЕС ТПП регламентируется следующими ГОСТами: o ГОСТ 14001-73 – Общие положения ТПП

- ГОСТ 14004-83 – Термины и определения ТПП;

- ГОСТ 14201-83 – Общие правила обеспечения технологичности o ГОСТ 14205-83 – Технологичность, термины и определения

- ГОСТ 14206-73 – Технологический контроль конструкторской документации

- ГОСТ 14301-83 – Общие правила разработки технологических процессов

- ГОСТ 14303-73 – Правила разработки и применения типовых технологических процессов

- ГОСТ 14312-74 – Основные формы организации технологического процесса

- ГОСТ 14323-84, ГОСТ 14324-84 - Роботизация технологических процессов

- ГОСТ 14401-73 – Правила организации работ по автоматизации инженерно-технических задач

- ГОСТ 14402-83, ГОСТ 14407-75, ГОСТ 14408-83, ГОСТ 14409-75, ГОСТ 14411-77, ГОСТ 14412-79, ГОСТ 14413-80, ГОСТ

- 14414-79, ГОСТ 14415-81, ГОСТ 14416-83, ГОСТ 14418-84, ГОСТ 14419-84 - Автоматизированные системы ТПП.

6.4 Технологические процессы изготовления изделия

В современном производстве можно различить три вида технологических процессов: единичный, типовой, групповой (рис. 6.2).

Каждый ТП разрабатывается при подготовке производства изделий, конструкции которых отработаны на технологичность.

Единичный технологический процесс предназначен для изготовления одного изделия.

Групповой технологический процесс предназначен для совместного изготовления группы изделий различной конфигурации в конкретных условиях производства на специализированных рабочих местах. Групповой технологический процесс разрабатывается с целью экономически целесообразного применения методов и средств крупносерийного и массового производства в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производств.

Рис. 6.2. Применяемость технологических процессов в различных типах производства.

Типовой технологический процесс характеризуется единством содержания и последовательности большинства технологических операций для группы изделий, обладающих общими конструктивными признаками. Типизация технологических процессов основана на разделении деталей и изделий на отдельные группы, для которых возможна разработка общих технологических процессов или операций.

Эффективность применения того или иного технологического процесса в конкретных производственных условиях определяется возможностью специализации рабочего места т.е. возможностью закрепления за ним на длительный срок одной, постоянно производимой, операции.

Для единичного технологического процесса условие специализации рабочего места имеет вид:

Q=F·К=tшт·N                                              				(6.1)

где: Q - суммарная трудоемкость обработки типоразмеров в нормо-часах;

tшт – штучное время необходимое для изготовления одной детали в нормо-часах;

N - количество деталей, под-лежащих обработке за данный период времени (год, квартал, месяц, декада, сутки); фонд рабочего времени в часах за данный период времени (при двухсменной работе в течение года фонд рабочего времени составит 4015 часов);

К – коэффициент загрузки рабочего места (не ниже 0,66).

Анализ формулы показывает, что данное условие удовлетворяется только при больших значениях К, что соответствует условиям массового производства. При этом за каждым рабочим местом закреплена одна операция детали одного наименования. Следовательно, единичные технологические процессы наиболее эффективны в условиях массового или крупносерийного производства.

В серийном и единичном производстве эти процессы также могут применяться при условии, что специализация рабочих мест не может быть достигнута с помощью унифицированных технологических процессов (оригинальные, сложные конструкции; небольшая номенклатура деталей, которые невозможно сгруппировать).

Для типового технологического процесса условие специализации рабочих мест имеет вид:

Q=F·К=Σtштi·N 					                                             (6.2)

где: tштi - штучное время операции обработки i-го типоразмера в нормо-часах;

Ni - количество деталей i-го типоразмера подлежащих обработке в заданный период времени; n - количество типоразмеров данного типа;

Q - суммарная трудоемкость обработки типоразмеров в нормо-часах.

Суммарная трудоемкость определяется суммой произведений tшт N по всем обрабатываемым типоразмерам. Если количество типоразмеров невелико, значения Q соответствуют крупносерийному производству. Если величина n достаточно велика, то значения Q соответствуют среднесерийному производству. Типовые технологические процессы характерны для механообрабатывающих цехов. Но, в настоящее время они получили широкое распространение при нанесении покрытий и для термической обработки.

В этом случае, технологический процесс, какого либо вида термической обработки или нанесения покрытия, разработанный как типовая технология используется как рабочий инструктивный документ.

В условиях единичного, мелкосерийного (в большинстве случаев и среднесерийного) производства рабочие места не поддаются специализации. В этих условиях выгодно переходить на групповые технологии.

Создание групповых технологий можно вести по двум вариантам: группирование по отдельным операциям (детале-операциям) или группирование по всему технологическому процессу.

Первый вариант используется при обработке несложных деталей, процесс обработки которых состоит из одной операции, создаются группы детале-операций, обрабатываемых на одном специализированном рабочем месте (например, на револьверных станках, прутковых станках - автоматах).

При более сложной обработке (две - три технологические операции) возможно создание двух – трех специализированных рабочих мест или некоторые операции выполнять по единичным технологическим процессам.

Второй вариант используется при обработке более сложных деталей. Основным признаком группирования в дано случае является единая последовательность обработки входящих в группу деталей.

Детали различных типов, как правило, имеют разное сочетание элементарных поверхностей, и как следствие, различное сочетание технологических операций. Если удается создать объединить все элементарные поверхности всех деталей входящих в группу в одну деталь (комплексная деталь), то возможно создание комплексного (группового) технологического процесса обработки с единой однонаправленной (прямоточной) последовательностью обработки. При обработке конкретной детали из группы, часть операций не выполняется.

В качестве примера рассмотрим вариант обработки группы из трех валов (рис. 6.3 а).

Валы, объединяемые в группу (рис. 6.3, а, б, в), имеют небольшие различия (канавка 6, отверстие 10 …). Если поверхности 3 и 4 имеют одинаковые характеристики (размер, допуск, микро и макрогеометрия), то их можно объединить в поверхность 8. Комплексная деталь (рис. 6.3, г) составлена из элементарных поверхностей валов входящих в группу.

Рис. 6.3. Создание комплексной детали для группы из трех валов: а, б, в – группа валов; г – комплексная деталь; 1 … 11 – обрабатываемые элементарные поверхности.

При изготовлении любого вала из группы обрабатывается поверхность 8. При изготовлении первого вала (рис. 6.3, а) протачивается канавка 6, торец 5, не обрабатывается отверстие 6 и шейка 9. При обработке второго вала (рис. 6.3, б) не протачивается канавка 6, не растачивается отверстие 6. При изготовлении третьего вала (рис. 6.3, в) не протачивается только торец 5.

Для группового технологического процесса условие специализации рабочих мест имеет вид:

Q=F·К=ΣА tштi·Ni + ΣВ tштi·Ni +…+ ΣG tштi·Ni + ΣF tштi·Ni 	     (6.3)

где: A, B, … G – количество типоразмеров, входящих в каждый из типов, комплектуемых в группу;

F – количество оригинальных (не типовых) деталей, включаемых в группу.

Применение групповой технологии позволяет специализировать рабочие места в условиях единичного и мелкосерийного производства.

6.5 Формы специализации

Специализацию как самих предприятий на базе концентрации производства, так и их цехов и участков можно проводить по трем направлениям: технологическом, предметном или подетальном.

Технологическая форма внутризаводской специализации организуется в одном цехе или на одном участке по общности технологических операций. Например, в условиях единичного и мелкосерийного производства рационально выделять литейный цех, кузнечно-штамповочный цех, цех гальванических покрытий, цех токарной обработки (имеет только токарные станки), цех обработки зубчатых венцов (только зуборезные станки) и т.д.

В условиях массового и крупносерийного производства рационально выделять заготовительные цеха (литейный цех, цех холодной штамповки и т.д.). Выделение механообрабатывающих однородных технологических операций в отдельные цеха приведет к переброске партий обрабатываемых дета-лей из цеха в цех (с участка на участок), что резко усложнит организацию производства, усложнится маршрут обработки, увеличится число транспортных операций, усложнится весь цикл обработки.

Предметная форма внутризаводской специализации организуется при механической обработке деталей за счет сосредоточения изготовления в одном цехе (на одном участке) разных деталей, предназначенных для сборки в одно изделие (сборочную единицу). Иногда комплект разнотипных деталей рационально изготавливать для нескольких однотипных изделий (нескольких типоразмеров).

Эта форма специализации выгодна при массовом и крупносерийном типах производства, когда за каждым рабочим местом закреплена одна операция. При этом сборку изделия (сборочной единицы) удобно вести в том же цехе (механосборочный цех).

При серийном и единичном производстве такая специализация нерациональна. Ее применение снижает возможность использования унифицированной технологии, так как одни и те же детали, имеющие большую конструктивно-технологическую общность, будут обрабатываться на разных участках или в разных цехах.

Предметная специализация предприятий целесообразна при массовом выпуске однотипных изделий (шинный завод, подшипниковый завод …).

Подетальная форма внутризаводской специализации организуется в механических цехах при сосредоточении изготовления в одном цехе (участке) однородных деталей, имеющих конструктивно-технологические или только технологические признаки общности, независимо от принадлежности этих деталей к тем или иным изделиям.

Эта форма специализации цехов (участков) в условиях единичного и серийного производства позволяет внедрять групповые и типовые технологические процессы при обработке трудоемких деталей. Применение этой формы специализации позволяет также переходить к принципам поточного производства при низкой серийности изготовления изделий, а, следовательно, повысить уровень механизации и автоматизации производства.

Основные признаки поточной формы организации производства:

- высокая специализация рабочих мест;

-расстановка оборудования по потоку (в последовательности выполнения операций) – поточные линии;

-ритмичность производства; рабочие места жестко связаны между собой конвейером (возможен и свободный ритм – выполнение дневных, декадных или месячных заданий).

6.6 Поточное производство

К числу основных признаков, характеризующих поточное производство, относятся:

- Принцип прямого потока (прямоточность) предусматривающий размещение оборудования и рабочих мест в порядке следования операций технологического процесса. Прямоточность обеспечивает кратчайший путь движения изделия в производстве.

- Принцип специализации - создание специализированных поточных линий, предназначенных для обработки одного закрепленного за данной линией изделия или нескольких технологически родственных изделий.

- Принцип непрерывности - непрерывное (без межоперационных заделов) движение изделий по операциям при непрерывной работе рабочих и оборудования (непрерывно – поточные линии). Непрерывность – условие равной производительности на всех операциях линии. Если такое равенство не соблюдается, то линия называется прерывно-поточной или прямоточной.

- Принцип параллельности - параллельное движение изделий, при котором они передаются по операциям поштучно либо небольшими транспортными партиями.

- Принцип ритмичности - ритмичный выпуск продукции на линии и ритмичное повторение всех операций на каждом ее рабочем месте. На непрерывно-поточных линиях с поштучной передачей выпуск (запуск) каждого изделия осуществляется через один и тот же интервал времени, называемый тактом линии. Такт линии (τ) равен:

τ= F/ N                                                    					(6.4)

где: F – фонд времени работы линии за рассматриваемый период времени (год) в минутах;

N – программа выпуска линии за рассматриваемый период.

Поточное производство характеризуется:

- расчленение процесса изготовления продукции на ряд составных частей, на более или менее простые операции и закрепление их за отдельными рабочими местами (станками) или за группой одинаковых рабочих мест;

- повторение одних и тех же процессов на каждом рабочем месте;

- оснащение рабочих мест специальным оборудованием, инструментом, приспособлениями, обеспечивающими высокопроизводительное выполнение закрепленных операций;

-транспортная направленность, регламентирующая все производство во времени и в пространстве;

-высокая степень механизации и автоматизации процессов производства;

-непрерывно повторяющееся единообразие всех производственных факторов качества и форм материалов, инструментов и приспособлений и т. п.;

-равномерность выпуска продукции на основе единого расчетного такта поточной линии;

-одновременное выполнение всех составных частей процесса.

Современные поточные линии можно классифицировать по нескольким признакам. По степени механизации и автоматизации - не механизированные, механизированные, автоматические линии.

По характеру движения обрабатываемых изделий (непрерывные и прерывные). В непрерывных линиях отсутствуют межоперационные заделы, т.е. все операции синхронизированы (одинаковый такт выпуска).

По числу обрабатываемых на линии деталей - однономенклатурные или многономенклатурные линии. Однономенклатурные поточные линии рассчитаны на обработку детали (сборку изделия) одного наименования и одного типоразмера. Многономенклатурные поточные линии организуются для обработки на них деталей (сборки изделий) нескольких наименований или нескольких типоразмеров.

6.7 Автоматизация технологических процессов

При внимательном рассмотрении структуры штучного времени:

Tшт =То +Твсп +Тт.о +Торг.о +Тпер 		                       (6.5)

где: То – основное время – время непосредственной обработки заготовки;

Твсп – вспомогательное время – время дополнительных ходов инструмента, транспортировки заготовки и т.д.;

Тт.о – время технического обслуживания рабочего места;

Торг.о – время организационного обслуживания рабочего места;

Тпер – время перерывов.

Видны возможности интенсификации производства за счет уменьшения То (механизация производства) или Твсп (автоматизация производства).

Механизация – замена ручного труда машинным непосредственно при обработке заготовки.

Автоматизация производства – применение технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах преобразования заготовки в деталь (готовое изделие). Цель автоматизации – повышение производительности и эффективности труда, улучшение качества продукции, устранение человека от работы в условиях опасных для здоровья.

Не каждый технологический процесс можно использовать в качестве исходного для создания автоматизированного оборудования. Поэтому из всего многообразия возможных вариантов обработки конкретного изделия не-обходимо выбрать оптимальный, обеспечивающий заданное качество и производительность при минимальной себестоимости обработки.

Станок - автомат – станок, у которого все основные и вспомогательные движения (в том числе и возобновление цикла работы) осуществляются без участи оператора.

Станок - полуавтомат - рабочая машина, которая работает по автоматическому циклу, но для повторения цикла обработки (чаще всего: для снятия детали и установки заготовки) требуется вмешательство оператора.

Станок – автомат может работать по следующим принципам обработки:

-одинарный – в обработке заготовки участвует только один режущий инструмент;

-параллельный – в обработке заготовки одновременно участвуют не-сколько инструментов, работающих одновременно;

-последовательный - в обработке заготовки одновременно участвуют несколько инструментов, вступающих в работу последовательно, один за другим;

-параллельно - последовательный – в обработке участвуют несколько групп инструментов, инструменты одной группы работают параллельно, а группы вступают в работу последовательно;

-непрерывный – в обработке заготовки (группы заготовок) участвует группа инструментов при непрерывной подаче заготовок.

Объединение станков – автоматов в единую т систему, расставленную по ходу выполнения технологического процесса преобразования заготовки в готовую деталь (механическая обработка заготовки, межоперационное транспортирование и накопление заготовок, загрузка – разгрузка станков, автоматический контроль хода выполнения операций …) позволяет получить автоматическую линию.

Автоматические линии и гибкие производственные системы. Автоматическая линия – система станков, расставленных по ходу выполнения технологического процесса, предназначенная для преобразования заготовки в готовую деталь за счет выполнения технологических операций механической обработки (сборки), межоперационного транспортирования и накопления заготовок, загрузки – разгрузки станков, автоматического контроля и т.п.

Все многообразие деталей машин и технологических процессов их обработки привело к большому числу конструктивных решений и компоновок автоматических линий. Классификация линий по конструктивно-компоновочным признакам приведена на схеме (рис. 6.4).

В синхронных линиях заготовки во время обработки передаются непосредственно от одного станка к другому через одинаковые промежутки времени, равные циклу обработки.

Рис. 6.4. Классификация вариантов автоматических линий

по конструктивно-компоновочным признакам.

В несинхронных линиях время обработки заготовок на позициях жестко не связано общим циклом обработки. Заготовки могут накапливаться перед рабочими позициями, что позволяет последующим позициям работать при кратковременных остановках предыдущих. Между станками или группами станков установлены бункеры – накопители или магазины для хранения деталей. Благодаря этому каждая позиция линии может работать независимо.

У стационарных линий заготовки в процессе обработки не изменяют своего положения относительно станка во время обработки, и только после обработки заготовки перемещаются между позициями.

У роторных и цепных линий заготовки непрерывно перемещаются. Каждый станок – ротор вращается непрерывно вокруг своей оси с заданной скоростью. При этом обработка заготовок совмещается с их транспортиров-кой. Современное машиностроение характеризуется быстрой сменяемостью объектов производства. В этих условиях актуально построение гибкого автоматизированного производства (ГАП) как в крупносерийном, так и мелкосерийном производстве.

Гибкие автоматизированные производства - автоматизированные технологические системы, включающие станки с числовым программным управлением (ЧПУ), обрабатывающие центры (рис. 6.5), автоматические склады, объединенные с мини-ЭВМ, снабженные определенным набором управляющих программ и обеспечивающие автоматизацию многономенклатурного машиностроительного производства.

Рис. 6.5. Обрабатывающий центр мод. ИР800ПМ8Ф4

для комплексной обработки корпусных деталей (сверление, зенкование, развертывание, растачивание отверстий по координатам, обработка деталей с поворотом стола, фрезерование плоскостей и пазов сложной конфигурации).

Применение обрабатывающих центров позволяет последовательно выполнять большое число разных этапов обработки различными инструментами на одном рабочем месте без снятия заготовки со станка. В магазинах современных обрабатывающих центров можно разместить до 300 различных инструментов. Поэтому появилась возможность обрабатывать с четырех – пяти сторон сложные корпусные детали, т.е. на одном рабочем месте превратить заготовку в готовую деталь.

Для мелко и среднесерийного производства целесообразно создавать гибкие автоматизированные участки (ГАУ), работающие по схеме «станок -склад». Для крупносерийного и массового производства целесообразно создавать гибкие автоматические линии (ГАЛ), в которых заложены условия высокоэффективного использования оборудования на основе поточного метода изготовления продукции по схеме «станок - станок».

Характерным примером ГАЛ может гибкая служить автоматическая линия по изготовлению корпусных деталей (блоков цилиндров автомобильных двигателей) фирмы " Toyota " (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Гибкая автоматическая линия обработки корпусных деталей:

1 – транспортер готовой продукции; 2 – склад; готовой продукции; 3 – трех координатная измерительная машина; 4 – моечная машина; 5, 12 – робот - манипулятор; 6 - обрабатывающий центр (с инструментальным магазином, для 40 инструментов); 7 - склад заготовок; 8 – робот – штабелер; 9 – пульт управления с управляющей вычислительной машиной (УВМ); 10, 13,16 – оператор; 11 – транспортер заготовок; 14 – рабочее место подготовки режущих инструментов; 15 – система удаления отходов.

Гибкая автоматическая линия предназначена для обработки 80 наименований автомобильных блоков цилиндров, изготавливаемых по заказу в любой последовательности.

Заготовки с обработанными базовыми (технологическими) поверхностями поступают по транспортеру на шариковый стол, где с помощью ручного манипулятора устанавливаются на специальные приспособления - спутники (паллеты). На каждую заготовку приклеивается магнитный информационный носитель, в котором содержится информация о заготовке (номер, материал и т.д.).

В состав автоматической линии входят: 4 обрабатывающих центра 6 с инструментальными барабанами емкостью 40 инструментов; трех координатная измерительная машина 3; автоматическая моечная машина 4; автоматическая транспортно-складская система, состоящая из двух вертикальных ячеистых автоматизированных складов 2 и 7 с двумя роботами-штабелерами 8 и автоматизированного двухдорожечного роликового транспортера с автономным приводом на каждый ролик; автоматизированного пульта управления линией с УВМ 9; рабочее место подготовки режущих инструментов 14; автоматизированной системы удаления отходов 15 двух транспортеров: 1 – готовых деталей и 11 – заготовок.

По команде оператора робот - штабелер устанавливает приспособление -спутник с закрепленной на нем заготовкой в любую свободную ячейку склада заготовок. Считывающее устройство ячейки передает информацию на УВМ участка.

При освобождении от работы любого обрабатывающего центра УВМ линии, в соответствии с оперативным планом производства, переданным с УВМ участка изготовления блоков цилиндров, дает команду роботу - штабелеру склада заготовок на подачу в обработку очередной заготовки определенного типоразмера.

Робот - штабелер извлекает спутник с необходимой заготовкой из ячейки склада и устанавливает на одну из дорожек автоматического транспортера, который получает команду от УВМ о доставке приспособления-спутника с заготовкой к свободному обрабатывающему центру. Остановка заготовки против заданного обрабатывающего центра достигается вращением роликов транспортера с автономными приводами от склада до заданного места, а остальные ролики остаются неподвижными.

Одновременно с командой роботу - штабелеру на подачу заготовки УВМ переписывает программу обработки указанной заготовки на программоноситель обрабатывающего центра, который за время движения заготовки по транспортной системе меняет инструмент для выполнения первого перехода операции и устанавливает необходимые режимы обработки, то есть полностью подготовлен для работы с новой (совершенно другой по параметрам обработки) заготовки.

Робот-манипулятор, также по команде УВМ, перемещается по рельсовой дорожке к свободному обрабатывающему центру и производит перегрузку с транспортера на рабочий стол обрабатывающего центра, где автоматически (с помощью зажимов) приспособление - спутник с заготовкой закрепляется и производится полная обработка блока цилиндров.

По окончании обработки приспособление - спутник с готовой деталью перегружается на транспортер, а с транспортера - в моечную машину. После мойки и сушки таким же образом обработанная деталь поступает на контрольную машину, где контролируется по программе, переданной с УВМ.

В случае соответствия параметров с заданными, готовая деталь поступает по транспортной системе в склад готовых изделий.

Перед помещением в склад готовых изделий оператор снимает готовую деталь с приспособления – спутника, который возвращается на склад заготовок.

В том случае если контролируемые параметры изделия не соответствуют заданным, контрольная машина вызывает оператора, который принимает решение о наладке системы. При необходимости по команде оператора контрольная машина распечатывает результаты контроля.

С целью экономии рабочего времени, контроль состояния инструментов в инструментальном барабане, и его смена, производится вне обрабатывающего центра на специальном рабочем месте. Для этого инструментальный барабан снимается мостовым краном со специальным поворотным уст-ройством и тут же устанавливается новый барабан.

Основной частью любой ГАЛ и ГАУ является гибкий производственный модуль (ГПМ) – единица технологического оборудования для изготовления изделий произвольной номенклатуры. Примером ГПМ может служить производственный модуль мод. СА630М01 ОАО «Стерлитамакский станкозавод» (рис.6.7).

Рис. 6.7. Общий вид гибкого производственного модуля

мод. СА630М01

В состав гибкого производственного модуля входят:

- токарный многофункциональный станок с ЧПУ мод. САТ630С10Ф3 производства ОАО «САСТА» (рис. 6.8);

- портальный манипулятор производства фирмы «FANUC Robotics Deutschland Gmbh» , Neuhausen, Германия, с роботом Fanuc M-710iC/70T, Япония (рис. 6.9);

-стол - паллета для укладки заготовок и обработанных деталей. Грузоподъемность робота – 70 кг. Манипулятор берет с паллеты заготовку и устанавливает ее в патрон токарного станка. После обработки заготовки с одной стороны манипулятор переворачивает ее, а после полной обработки – вынимает из станка, устанавливает в патрон следующую заготовку, предварительно взятую с паллеты, и укладывает на паллету готовую деталь.

Рис. 6.8. Общий вид токарного многофункционального

станка с ЧПУ мод. САТ630С10Ф3

Рис. 6.9. Захват робота Fanuc M-710iC/70T

6.8 Методы реализации ТПП

Исходную информацию для разработки ТПП подразделяют на базовую, руководящую и справочную.

Базовая информация - данные, содержащиеся в конструкторской доку-ментации на изделие, и программу его выпуска.

Руководящая информация:

- требования отраслевых стандартов к ТПП и методам управления ею; - стандарты на оборудование и оснастку;

- документацию на действующие единичные, типовые и групповые технологические процессы;

- классификаторы технико-экономической информации; o производственные инструкции;

- материалы по выбору технологических нормативов (режимов обработки, норм расхода материалов и др.);

Справочная информация:

- технологическая документация опытного производства; o описания прогрессивных методов изготовления;

- каталоги, паспорта, справочники, альбомы прогрессивных средств технологического оснащения.

Степень углубленности проектирования технологического процесса зависит от масштаба выпуска изделий: в единичном и мелкосерийном производствах разрабатывают упрощенный вариант без детализации содержания операций. При среднесерийном, крупносерийном и массовом производстве изделий технологический процесс разрабатывают детально с проектированием операционной технологии.

Реализация ТПП на машиностроительных предприятиях возможна за счет:

- управления технологической подготовкой производства; o вариантного метода;

- адаптивного метода; o нового планирования.

Метод управления ТПП заключается в организации хранения информации по технологическим маршрутам в соответствии с определенной системой классификации и кодирования и выбора нужной информации в соответствии с требованием заказа.

Область применения метода ограниченна, так как повторяемость обрабатываемых деталей, как правило, невелика.

Метод основан на разбиении инженерами-технологами деталей на классы. В каждый класс входят детали, изготавливающиеся по аналогичной технологии. В каждом классе выделяются детали-представители, которые являются обобщенными представителями, включающими все специфические особенности каждой детали. Для такой детали-представителя разрабатывается стандартный технологический маршрут. Для каждой конкретной детали данного класса выбирается вариант стандартного маршрута, являющегося его подмножеством.

Вариантное планирование предусматривает возможность уточнения стандартного маршрута путем изменения параметров процесса в определенных границах. Увеличение числа обрабатываемых элементов не допускается.

Метод удобен при ограниченной номенклатуре изготавливаемых изделий.

Под адаптивным планированием понимается метод, позволяющий изменять план работы системы в масштабе реального времени. Планирование проводится в несколько этапов.

1.	Строят некоторое множество технологических маршрутов.

2.	Из имеющегося множества технологических маршрутов находят наиболее близкий к заданному.

3.	Выбранный технологический маршрут адаптируется к конкретным требованиям заказчика путем добавления, удаления, изменения отдельных шагов проектирования.

Метод нового планирования позволяет вести разработку технологических маршрутов для подобных и новых изделий в соответствии с общими и специфическими данными и правилами технологического проектирования.

Информационной основой для реализации метода служат описания изделий и требования, предъявляемые к их изготовлению. Анализ этих требований позволяет выявить возможные пути решения технологических задач и в соответствии с определенными критериями выбрать метод решения.

Основные этапы разработки технологического процесса обработки деталей методом нового планирования следующие:

- Анализ исходных данных. По заданной программе выпуска и конструкторской документации на изделие изучаются его назначение и конструкция, требования к его изготовлению и эксплуатации. Аналогичным образом изучаются требования на изготовление и эксплуатацию конкретной детали.

- Выбор заготовки. По классификатору заготовок, стандартам и техническим условиям на заготовку и основной материал выбирают исходную заготовку и методы ее изготовления. Дается технико-экономическое обоснование выбора заготовки.

- Выбор технологических баз. Производится оценка точности и надежности базирования. Используют классификаторы способов базирования и существующую методику выбора технологических баз.

- Составление технологического маршрута обработки (по документации типового, группового или единичного ТП). Определяют последовательность технологических операций и состав технологического оснащения.

- Разработка составов технологических операций и расчет режимов обработки. На основании документации (типовых, групповых или единичных технологических операций) и классификатора технологических операций составляют последовательность переходов в каждой операции.

- Выбор основного оборудования. Здесь используются спецификации оборудования, данные о параметрах обработки. В соответствии с заданными критериями, определяется оборудование, на котором должен быть выполнен конкретный технологический переход.

При выборе станка производится дополнительная проверка технических и экономических условий использования:

- Выбор технологической оснастки и инструмента. Используются каталоги с данными по инструменту, приспособлениям, средствам контроля.

- Составление программ для станков с ЧПУ.

- Нормирование технологического процесса. Устанавливаются исходные данные расчета норм времени и расхода материалов; производится расчет и нормирование труда на выполнение процесса, расчет норм расхода материалов; определяется разряд работ и профессии исполнителей операций (используют нормативы времени и расхода материалов, классификаторы разрядов работ и профессий).

- Выбор оптимального технологического процесса из нескольких вариантов по методике расчета экономической эффективности. При разработке технологических процессов ручными методами количеств вариантов не велико. Использование автоматизированных методов позволяет получить более рациональные решения.

- Оформление технической документации.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое технологическая подготовка производства?

2. С какой целью проводится ТПП?

3. Опишите этапы ТПП.

4. Какую номенклатуру деталей содержит класс 71?

5. В каких типах производства целесообразно применение групповых технологических процессов?

6. Как организуется технологическая форма внутризаводской специализации в условиях массового производства?

7. Почему предметную форму внутризаводской специализации нерационально организовывать в условиях единичного производства?

8. Опишите основные признаки поточного производства.

9. По каким признакам классифицируются поточные линии?

- В чем разница между механизацией и автоматизацией производства?

- Можно ли автоматизировать мелкосерийное производство?

- По каким признакам классифицируются автоматические линии?

- Опишите основные элементы гибкой автоматической линии.

- Что является исходной информацией для проведения ТПП?

- Какими методами можно управлять ТПП?

- На чем основан метод вариантного планирования?

7 Повышение технико-экономической эффективности изготовления деталей

Основными критериями технико-экономической эффективности изготовления деталей являются производительность труда и их себестоимость. Рассмотрим основные пути повышения производительности и снижения себестоимости.

7.1 Технологические пути повышения производительности обработки заготовок

Основную долю штучного времени составляет оперативное время, равное сумме основного и неперекрываемого им вспомогательного времени. Поэтому штучное время, главным образом, может быть снижено за счет уменьшения основного времени, непосредственного уменьшения вспомогательного времени, а также за счет его перекрытия основным временем.

Основное время, определяемое для каждого перехода зависимостью:

(7.1)

можно сократить путем уменьшения расчетной длины обработки L, числа рабочих ходов i и увеличения минутной подачи Sм .

Рис. 7.1. Схема фрезерования заготовки торцовыми фрезами

В свою очередь, расчетная длина обработки может быть снижена:

- уменьшением длины врезания;

- переходом от обработки с продольной к обработке с поперечной подачей (методом врезания);

- совмещением переходов, т. е. одновременным (параллельным) выполнением простых переходов.

На рис. 7.1. показана схема фрезерования плоскости заготовки торцовыми фрезами. Из нее видно, что увеличение диаметра фрезы позволяет существенно снизить длину врезания  и, тем самым, сократить tо .

Гораздо более значительного снижения расчетной длины обработки и основного времени можно достичь, если, например, перейти от точения поверхности заготовки с продольной подачей, осуществляемого проходным резцом, к точению методом врезания, выполняемому фасонным резцом (рис. 7.2.).

Рис. 7.2. Схемы обтачивания заготовки

проходным (а) и фасонным (б) резцами

Для снижения расчетной длины обработки и основного времени широко используют совмещение переходов. Последние могут выполняться как одинаковыми (рис. 7.3, а), так и различными (рис. 7.3, б) инструментами. При одновременном сверлении одинаковых отверстий в заготовке с помощью многошпиндельной сверлильной головки (рис. 7.3, а) расчетная длина обработки и основное время снижаются пропорционально их числу. При одновременной токарной обработке разных поверхностей заготовки различными инструментами, размещенными в разных суппортах станка (рис. 7.3, б) расчетная длина обработки и основное время уменьшаются до расчетной длины и основного времени лимитирующего перехода.

Необходимо отметить, что обработке методом врезания и совмещению переходов часто препятствует недостаточная жесткость технологической системы и, прежде всего, малая жесткость обрабатываемых заготовок. Поэтому во многих случаях приходиться отказываться от применения метода врезания, а обработку различных поверхностей заготовок вести только последовательно.

Для сокращения основного времени за счет уменьшения числа рабочих ходов необходимо снижать припуски на обработку и напуски. Это обеспечивается использованием исходных заготовок, которые по форме и размерам максимально приближены к готовой детали. Причем уменьшение припусков важно как при предварительной обработке заготовок, так и при окончательной, например, при внутреннем шлифовании, которое характеризуются малой подачей круга на глубину и большим числом рабочих ходов.

Рис. 5.3. Схемы обработки заготовок с совмещением переходов:

а – на вертикально-сверлильном станке, оснащенном многошпиндельной головкой; б – на токарном станке с продольным и поперечным суппортами

Одним из основных путей снижения основного времени является использование высокопроизводительных режущих инструментов, позволяющих увеличить скорость резания и (или) подачу на оборот (двойной ход) заготовки или инструмента и таким образом повысить минутную подачу.

Большую часть штучного времени может составлять вспомогательное время. В ряде случаев, например, при круглом шлифовании на универсальных круглошлифовальных станках, оно оказывается в несколько раз больше основного времени.

Непосредственное сокращение вспомогательного времени обеспечивается: применением установочных приспособлений с быстро действующими механизированными приводами (пневматическим, гидравлическим, электромагнитным и др.), которые позволяют снизить время на установку и снятие заготовки со станка; уменьшением времени на управление оборудованием и приспособлениями путем рационального размещения органов управления, его механизации и автоматизации, повышения скоростей холостых перемещений рабочих органов оборудования; уменьшением времени на измерения обрабатываемых заготовок за счет применения высокопроизводительных средств измерения.

Значительно снизить как основное, так и вспомогательное время позволяет многоместная обработка заготовок, при которой на станок устанавливают от двух до нескольких десятков заготовок.

Рис.7.4. Схема многоместной последовательной обработки заготовок

На рис. 7.4 приведена схема многоместной последовательной обработки заготовок (обтачивания колец). В этом случае величина врезания, подвода и схода инструмента уменьшаются пропорционально числу заготовок, что обеспечивает снижение основного времени. Заметно сокращается и вспомогательное время, расходуемое на установку заготовок и управление станком.

При многоместной многоинструментной параллельной обработке заготовок (рис. 7.5) становится возможным совмещение переходов. При этом основное время уменьшается до основного времени лимитирующего перехода, отнесенного к числу заготовок, а также обеспечивается сокращение указанных выше составляющих вспомогательного времени.

Рис. 7.5. Схема многоместной параллельной обработки заготовок

Многоместные схемы обработки дают возможность перекрыть вспомогательное время основным, что невозможно при одноместной об-работке.

В простейшем случае это достигается при так называемой «маятниковой» обработке, когда, например, на столе вертикально-фрезерного станка размещают два приспособления для установки заготовок (рис. 7.6). Пока идет обработка заготовки, установленной в одном приспособлении, ранее обработанная заготовка снимается с другого приспособления и заменяется следующей подлежащей обработке заготовкой.

Наиболее полно вспомогательное время перекрывается основным на станках с непрерывно вращающимся столом или барабаном. На рис. 7.7 показана схема торцового фрезерования заготовок на двухшпиндельном вертикально-фрезерном станке с непрерывно вращающимся столом. Установленные в шпинделях I и II фрезы осуществляют соответственно черновое и чистовое фрезерование заготовок. Их установка и снятие выполняются в загрузочной зоне станка без его остановки.

Рис. 7.6. Схема «маятникового» фрезерования заготовок.

1 – приспособление; 2 – заготовка

Многоместная обработка с совмещением переходов эффективно реализуется на многошпиндельных полуавтоматах и автоматах, агрегатных многошпиндельных и многопозиционных станках и автоматических линиях.

В качестве примера на рис. 7.8 дана схема обработки заготовки на токарном четырехшпиндельном горизонтальном прутковом автомате. Каждая заготовка последовательно проходит по рабочим позициям I-IV, на которых с помощью ряда инструментов, установленных в продольном и поперечных суппортах, осуществляется несколько совмещенных во времени технологических переходов. При повороте шпиндельного блока автомата на 900 с него сходит очередная обработанная заготовка.

Рис. 7.7. Схема многоместной параллельно-последовательной обработки с непрерывной установкой заготовок

.

Рис. 7.8. Схема обработки заготовки на токарном четырехшпиндельном горизонтальном прутковом автомате

Как отмечалось выше, при обработке заготовок партиями норма времени на операцию складывается из штучного времени tш и нормы подготовительно-заключительного времени tпз , отнесенной к объему n партии:

(7.2)

тем или непосредственного уменьшения tпз , или увеличения объема n партии.

Напомним, что подготовительно-заключительное время расходуется на ознакомление рабочего с заданием (чертежом, технологической документацией, получением инструктажа от мастера), установку на станке инструментов и приспособлений, кулачков, копиров, сменных зубчатых колес, размерную настройку станка, обработку пробных заготовок, снятие приспособлений и инструментов со станка, сдачу обработанных заготовок, остатков материала, приспособлений, инструментов, технологической документации и наряда.

Уменьшению затрат времени на ознакомление с заданием способствует ясно написанный технологический процесс и легко читаемый чертеж.

Сокращение затрат времени на установку приспособлений и инструментов на станке обеспечивается путем использования метода взаимозаменяемости. Например, для установки приспособления на столе фрезерного станка с необходимой точностью эти приспособления оснащают направляющими шпонками, которые входят в центральный паз стола, выполняемый по H7 или H8.

Для снижения затрат времени на размерную настройку технологической системы широко используют сменные резцедержатели, револьверные головки и сменные инструментальные магазины с заранее настроенными инструментами. На агрегатных станках, предназначенных для обработки заготовок нескольких типоразмеров, сменными выполняют шпиндельные коробки.

Одним из важнейших путей сокращения подготовительно-заключительного времени является групповая обработка, научные основы которой разработаны проф. С.П. Митрофановым. Суть групповой обработки состоит в следующем. Изготавливаемые на предприятии детали, близкие по габаритам, массе, материалу, точности и качеству поверхностных слоев и допускающие обработку на одном оборудовании, объединяют в группы. Для каждой группы деталей проектируют единый (групповой) технологический процесс, инструментальные наладки и групповые приспособления, преследуя цель до минимума сократить подготовительно-заключительное время при переходе от обработки одной детали группы к другой и соответствующие простои оборудования.

В результате при тщательном отборе деталей в группу, хорошо продуманном групповом технологическом процессе и рациональных конструкциях групповых приспособлений, требующих минимальных пере-наладок при переходе к обработке очередной детали группы, удается приблизить непоточное серийное производство к поточному массовому.

Важно, что при переходе к групповой обработке во многих случаях оказывается экономически оправданным применение более производительного оборудования, в том числе переналаживаемых автоматических линий.

Наиболее простым является осуществление групповых операций. На рис.7.9 приведен пример фрагмента групповой наладки восьмишпиндельного токарного полуавтомата для обработки заготовок трех типов. В этом случае автомат оснащают поворотными инструментальными плитами (резцедержателями). На каждой стороне резцедержателя установлены инструменты для обработки заготовок соответствующего типа. При обработке заготовки 1 эти резцедержатели на всех позициях станка переводятся в первое положение (инструменты для обработки заготовок 2 и 3 находятся в нерабочем положении). Для перехода к обработке следующей заготовки (2 или 3) необходимо только повернуть резцедержатели и использовать для установки этой заготовки соответствующие поверхности фасонных кулачков патрона.

Рис.7.9. Пример фрагмента групповой наладки восьмишпиндельного полуавтомата для обработки трех заготовок: 1-3 – заготовки; 4 – фиксатор

Нужно подчеркнуть, что в группу, особенно при построении групповых операций, могут объединяться детали, различающиеся по конструкции, но допускающие обработку на одном и том же станке. Пример группы таких деталей приведен на рис. 7.10.

Рис. 7.10. Пример деталей, объединяемых в группу для выполнения

групповой операции

Рис. 7.11. Формирование комплексной детали:

а–з – детали группы; и – комплексная деталь. 1–7 – элементарные обрабатываемые поверхности

При проектировании групповых технологических процессов после отбора деталей в группу выделяется их типовой представитель или формируется комплексная деталь. Деталь-типовой представитель должна иметь все поверхности, которые содержат детали группы. Обычно в качестве типового представителя берут наиболее сложную деталь группы. Если детали, которая может быть принята в качестве типового представителя, в группе нет, то создают искусственную комплексную деталь, содержащую все поверхности деталей группы. Пример формирования комплексной детали для группы деталей приведен на рис. 7.11.

Для детали – типового представителя или комплексной детали проектируют технологический процесс и инструментальные наладки станков. Обработка конкретных деталей группы может вестись с пропуском отдельных операций или переходов группового технологического процесса.

7.2. Снижение себестоимости изготовления деталей

Обслуживание рабочим нескольких станков позволяет повысить производительность его труда и снизить расходы на заработную плату. Многостаночное обслуживание становится возможным, если при выполнении операции основное время, являющееся машинным, достигает значительных величин. В это время рабочий оказывается не занятым на одном станке и может выполнять работы на других станках.

Вспомогательное время при многостаночном обслуживании делится на два вида: вспомогательное перекрывающееся (tвп ) и вспомогательное неперекрывающееся (tвн ). Под tвп понимается вспомогательное время, перекрываемое основным (машинным) временем tом на одном станке, под tвн – вспомогательное время, которое не перекрывается tом на одном станке.

Во вспомогательное время кроме указанных затрат времени входит также время на переходы рабочего от одного станка к другому (tпер).

Время технического обслуживания (tт ), организационного обслуживания (tорг ) и время на личные потребности (tп ) при многостаночном обслуживании составляют дополнительное время (tд ):

(7.3)

Которое, планируется на рабочую смену.

Рис. 7.12. Циклограмма многостаночной работы при полном использовании основного (машинного) времени

Рассмотрим циклограмму многостаночной работы на станках-дублерах (рис. 7.12), т. е. одинаковых станках, на которых выполняется одна и та же операция. На первом станке рабочий снимает ранее обработанную заготовку, устанавливает следующую и включает станок. Затраты времени на эти действия образуют вспомогательное неперекрывающееся время (tвн ). Затем рабочий измеряет снятую со станка заготовку, затрачивая на это вспомогательное перекрывающееся время (tвп ) и переходит ко второму станку и т. д. К моменту окончания обработки заготовки на первом станке рабочий возвращается к нему. Далее циклы многостаночной работы повторяются.

Длительность цикла (Тц ) при многостаночной работе, т. е. периода времени, в течение которого выполняются одни и те же действия на всех станках, как видно из рис. 7.12, составляет:

(7.4)

N – число обслуживаемых станков:

(7.5)

Норма выработки  в смену при обслуживании  N  станков-дублеров:

7.6)

где Тсм  – продолжительность рабочей схемы.

Рассмотренная циклограмма многостаночной работы является идеализированной. В действительности добиться такой циклограммы трудно. Поэтому обычно при работе на простых недорогих станках обеспечивается полная занятость рабочего при некоторых простоях станков. При работе на дорогостоящем оборудовании, наоборот, исключаются его простои, в то время как рабочий оказывается загружен не полностью.

Необходимо отметить, что на практике во многих случаях многостаночное обслуживание организуется таким образом, что рабочий обслуживает станки (одной группы), на которых выполняются разные операции, или даже станки, которые относятся к различным группам, например, токарные и фрезерные.

Значительную долю в себестоимости деталей составляют расходы на материалы. Сокращение этих расходов может быть достигнуто: максимальным приближением исходной заготовки к готовой детали; экономным использованием дорогостоящих материалов; получением отходов при обработке заготовок в наиболее ценном виде, который допускает их использование для изготовления других деталей.

Использование исходных заготовок, близких по форме и размерам к готовой детали, позволяет не только снизить расходы на материалы, но и уменьшить объем обработки резанием и связанные с ней затраты.

Для экономии дорогостоящих материалов детали выполняют составными. Например, подшипниковую втулку делают биметаллической (внутренняя часть из цветного металла, наружная – из конструкционной стали). Составными выполняют многие режущие инструменты (сверла, концевые фрезы и др.). Их рабочую часть из быстрорежущей стали или твердого сплава соединяют с хвостовиком из конструкционной стали путем сварки или пайки.

Значительную экономию материала дает рациональный раскрой листов. На рис. 7.13 показано, как путем небольшого изменения конструкции детали (от приведенной на рис. 7.13, а к приведенной на рис. 7.13, б) можно существенно сократить отходы при раскрое листов.

Рис. 5.13. Схема влияния конструкции детали на величину отходов при раскрое листов

Примером получения отходов в наиболее ценном виде может служить обработка отверстий заготовок кольцевым сверлом (рис. 7.14). Такие сверла применяют для получения отверстий диаметром 70…200 мм и более. Образующийся при сверлении стержень используют для изготовления других деталей. Следует отметить, что при сверлении кольцевыми сверлами не только может быть достигнута экономия материала, но и существенно увеличена производительность обработки, а также снижены затраты на электроэнергию и инструмент.

Рис. 7.14. Схема сверления отверстия кольцевым сверлом

Затраты на технологическую подготовку производства (ТПП) деталей могут составлять существенную долю в их себестоимости. ТПП деталей включает в себя разработку технологических процессов их изготовления, проектирование и изготовление технологической оснастки, организацию контроля и управления технологическими процессами.

Одним из основных путей снижения затрат времени и средств на проектировании технологических процессов изготовления деталей и технологической оснастки является широкое использование типовых технологических процессов.

Идею типизации технологических процессов изготовления деталей высказал в 30-х годах XX века проф. А.П. Соколовский. В соответствие с этой идеей детали машин по общности конструкции и технологии изготовления делят на классы (валы, зубчатые колеса, кронштейны, рычаги, втулки и др.). Каждый класс разбивают на подклассы, группы, подгруппы и типы. Пример классификации деталей (кронштейнов) приведен на рис. 7.15.

Рис. 7.15. Пример классификации деталей

Для деталей каждого типа с учетом производственных условий (тип производства) разрабатывается типовой технологический процесс. При этом устанавливается вид исходной заготовки, типаж применяемого оборудования, последовательность и содержание операций обработки заготовок, схемы их базирования и применяемая технологическая оснастка. Степень детализации типового технологического процесса может быть разной и зависит от степени унификации деталей, отнесенных к данному типу. При высокой степени унификации деталей типовой технологический процесс содержит всю необходимую информацию для изготовления деталей данного типа. В противном случае типовой технологический процесс может быть представлен в виде перечня последовательно выполняемых операций с указанием моделей станков (маршрутный типовой технологический процесс). Этот технологический процесс служит информационной основой для разработки операционного технологического процесса изготовления конкретной детали данного типа.

Типовые технологические процессы разрабатывают в масштабах отрасли или предприятия на основе анализа и обобщения опыта передовых машиностроительных заводов. В этих технологических процессах используют наиболее эффективные и надежные технологические решения, проверенные в производственных условиях.

Проектирование технологического процесса изготовления конкретной детали на базе типового технологического процесса позволяет значительно сократить сроки и затраты на проектирование, а также существенно повысить качество проектных работ. Вместе с тем следует иметь ввиду, что в типовых технологических процессах отражен прошлый опыт. Поэтому типовые технологические процессы по мере развития технологии машиностроения необходимо периодически корректировать.

Наиболее широкое применение типовые технологические процессы нашли в условиях крупносерийного и массового производства.

Резкое сокращение сроков и затрат на проектирование технологических процессов и технологической оснастки дает применение автоматизированных систем их проектирования, основанных в значительной степени на использовании типовых технологических процессов. Важно, что при этом не только уменьшаются издержки производства, но и обеспечивается более высокое, чем при ручном проектировании качество проектных решений и снижаются затраты времени и средств на доработку и освоение технологических процессов в производстве.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как сократить основное время при обработке заготовок?

2. Как влияет жесткость технологической системы на возможность совмещения переходов при обработке заготовок?

3. Как сократить вспомогательное время при обработке заготовок?

4. Что дает многоместная обработка заготовок?

5. Как сократить подготовительно-заключительное время при обработке заготовок?

6. Какова суть групповой обработки?

7. Каковы пути сокращения расходов на материалы?

8. Когда возможно многостаночное обслуживание и что оно обеспечивает?

9. Какова суть типизации технологических процессов и что она дает?

Список литературы

- Скворцов В.Ф. 		Основы технологии машиностроения: учебное пособие; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – 352 с.

- Технологические процессы машиностроительного производства. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Кузнецов В.А., Черепахин А.А., Колтунов И.И., Пыжов В.В., Шлыкова А.В.М., Издательство «Форум», 2009. – 197 с.