Лекция 2

1.Соғу технологиясының негіздері.

1.1 Соғу. Соғудың негізгі және қосымша операциялары. Соғудың температуралық аралығы. Жабдық және сайман. Ұсталық құймакесектер

Соғу - дайындамалардың пішіндері мен өлшемдерін өзгертуді соққышпен соғу немесе баспақпен басу жолымен жететін металдарды қысыммен өңдеудің процесі. Соққан кезде түсірілетін қысым осіне перпендикулярлы жазықтықтарда металдың ағуын шектемейді. Соғудың артықшылығына мыналар жатады: ірі құймакесектерді (массасы бірнеше жүз тоннаға жететін) қысыммен өңдеу мүмкіндігі; өңделетін металдың құрылымы мен механикалық қасиетін жақсарту мүмкіндігі; құйылған металл ақауларын түзетуге мүмкіндіктің бар болуы (қаяулар, қуыстар, т. б. ақауларды ұсталық пісіру мүмкіндігі).

Соғуға бастапқы материал ретінде болаттардың барлық таңбасын, алюминий, магний, титан қорытпаларын, тағы да мыс және никель негізіндегі қорытпаларды қолданады.

Түсті қорытпалар құймакесегін жеткілікті дәрежемен бір бағытта ұзындатып соққанда, талшықтық құрылым пайда болып түйіршіктер ұсақталады. Осындайда механикалық қасиеттің көрсеткіштері жоғарылайды. Бірақ та осымен бірге бойлық және көлденең бағыттарда анизотропия пайда болады. Осы анизотропияны шөктіру - ұзарту - шөктіру сұлбасы бойынша үш өзара перпендикулярлы бағытта соғып жояды.

Массасы үлкен емес соғылмаларды соғу үшін әртүрлі илемдер (блюмдер, дөңгелек және квадратты қималы сортты илем, периодты және сортты профильдер) қолданады. Осымен бірге сымдау және баспақтаумен алынған шыбықтарды соғумен өңдейді.

Соғудың жетістіктеріне мынаны да жатқызуға болады: қарапайым және арзан сайман көмегімен әртүрлі пішіні, өлшемі және массасы бар соғылмаларды (сомын мен бұрандадан бастап қазіргі заманғы иінді біліктерді) жасау. Соғу процесінің басты артықшылығына ірі құймакесектер мен дайындамаларды өңдеу мүмкіндігін жатқызады. Ауыр машинажасауда соғылған соғылмалардың мөлшері 90 % жетеді, ал автомобильжасауда (сериялы және массалы өндіріс) 98 % дейінгі соғылмалар

көлемдік қалыптаумен жасалады. Сондықтан керектілік, ал тағы да өнімнің түрі және көлемі соғуды қолдануға себеп болады. Соғуды жеке және шағын-сериялы өндірісте қолданады. Осы соғудың кемшілігіне мынаны жатқызуға болады:	металл

шығынының едәуір болуы (металды қолданудың коэффициенті 37	% құрады); көлемдік қалыптаумен салыстырғандаөнімділіктің төмен болуы.

Соғудың алдында дайындаманы қыздыру бастапқы материалдың механикалық қасиеті мен құрылымын өзгертумен қошталады. Балқыту температурасының 0,3...0,4 бөлімін құратын мөлшерден металдың температурасын жоғарылатқанда қайтару және рекристаллизация процестері осы металда жүре бастайды. Соғудың температурасы қорытпаның балқыту температурасы мен қарқынды рекристаллизация өту температурасы аралығында болады. Тым төмен температуралар суық деформациялау температурасына жатады. Технологиялық талаптарды орындамай дайындаманы қыздырғанда аса қыздыру және аса күйдіру құбылыстары металда жүруі мүмкін. Бірінші құбылыс түйіршіктердің өсуіне және механикалық қасиеттің тез азаюына алып келетін болса, онда екінші құбылыс түйіршіктер бетінің тотығуына және пластикалық қасиетті толық жоғалтуға алып келеді. Сондықтан дайындаманы қыздыру температурасын таңдау маңызды технологиялық мақсат болып саналады.

Соғудың температуралық аралығы деп пеште металды қыздырудың ең үлкен температурасы (жоғарғы шек) мен соғылманы деформациялау процесін бітірудің температурасы (төменгі шек) аралығын айтады. Соғудың температуралық аралығын рұқсат етілетін және ұтымды деп екіге бөледі. Рұқсат етілетін тым кең температуралық аралық болып саналады және соғылманың пішінен және өлшемінен тәуелді болмайды. Ұтымды температуралық аралық нақты зауыт жағдайы үшін технологиялық процесті меңгеру тәжірибесін ескеріп белгіленеді.

Соғу үшін негізгі жабдық ретінде баспақ пен тоқпақты қолданады. Жабдықты таңдау соғылмаларды жасаудың технологиясынан және шығару бағдарламасынан, тағы да өңделетін қорытпаны деформациялау ерекшелігінен тәулді болады. Соғу үшін сайман ретінде жазық, ойық немесе

құрастырылған (жоғарғысы жазық, төменгісі ойық) соққыштарды пайдаланады.

Соғудың негізгі (шөктіру, ұзарту және тесу) және көмекші (шабу, ұсталық ию, беру, бұрау, т. б.) операцияларын қолданады.

Шөктіруді мынадай жағдайларда қолданады: құймакесек немесе дайындаманың қимасымен салыстырғанда соғылманың көлденең қимасын үлкен етіп алғанда; шөкпені үлкейткенде; механикалық қасиеттің анизотропиясын азайтқанда және соғылманың осьтік және көлденең бағытында осы қасиетті жақсартқанда; карбидтік топ болаттарының карбидін бірдей етіп бөлуге және ұсақтауға; дайындаманың бүйіржақ бетін түзетуге; тесу алдында дайындаманың көлденең қимасын үлкейткенде.

Шөкпені үлкейту және механикалық қасиеттің анизотропиясын азайту үшін шөктіру операциясын қолданғанда, шөкпенің белгілі бір шекке дейінгі мөлшері ғана механикалық қасиетті жақсартуға дұрыс әсер ететіндігін есепке алу керек. Механикалық қасиет көлденең бағытта жақсарады және осьтік бағытта азаяды.

Қыздырудың бірдей еместігі шөктіру процесінде бойлық осьтің қисаюына және ликвация аймағының жылжуына мүмкіндік туғызады. Қабық асты ақауы бар құймакесекті алдын ала жаншу керек. Жаншуды қолдану, шөктіру процесінде ақаудың ашылуынан қорғайды.

Майлау материалы ретінде машина майы бар графитті, коллоидты графит ерітіндісін (5...10%) және сұйық әйнекті қолданады.

Шөктірудің әртүрлігі. Дайындаманы немесе құймакесекті сағасыз шөктіру. Мұндай шөктіруді диск типтес соғылманы жасау үшін және кейінгі тесуге дайындаманы алу үшін қолданады.Даиындама немесе құймакесекті сағамен шөктіру. Мұндай шөктіруді жергілікті қалыңдығы бар соғылманы жасау үшін немесе кейінгі ұзартуға дайындаманы алу үшін қолданады. Сайман ретінде жазық немесе ойық тақтаны қолданады. Төменгі тақтада саға үшін тесік жасалған.

Төсем сақинада шөктіру. Бір немесе екі шығыңқылығы бар диск және ернемек типті соғылмаларды жасау үшін төсем сақинада шөктіруді қолданады. Сақинадағы тесікті шөктіретін немесе бөлігін шөктіретін бағытқа қарай 7о бұрышқа дейін еңістікпен орындайды. Еңістік бұрышы соғылманы сақинадан

шығару күрделілігімен байланысты болады. Екі сақинаны қолданып дайындаманың орта бөлімін шөктіргенде, бір сақинаның ішкі тесігі еңіс болуы керек.

Соққыштың дағдылы құрылымын қолданғанда (жұмысшы беті параллельді болғанда) бөлімдеп соғуды технологиялық шарасыз жағдайда ғана рұқсат ету керек (мысалы, қуыс соғылманы түзеткішті қолданып ұзартқанда) немесе қысқа бөлімді жасағанда пайдалану керек.

Берілген кернеу күйі сұлбасында металдың илемділік қасиеті мүмкіндік берсе, ұзартуды ең үлкен жаншумен жүргізу керек. Бірақ та мұндай жағдайға құймакесекті ұзартуды қоспаған дұрыс болады. Құймакесекті ұзартқанда жаншуды

20..	.60 мм шекпен жүргізеді. Жаншудың мөлшері үлкен болғанда қабық астының көбікшелер ақаулары ашылып кетуі мүмкін. Нәтижесінде соғылмалардың сыртында ақаулар пайда болады. Құймакесекте қабық асты ақаулары жоқ болса, онда айтылған сақтық керексіз болады. Көміртекті және ортақоспалы құрылымдық болаттардың илемділік қасиеті деформация дәрежесіне шек қоймайды.

Ұзартуды жазық, ойық және құрастырылған (жоғарғысы - жазық, төменгісі - ойық) соққыштарда жүргізіледі. Ойық соққышта ұзындатудың өнімділігі жазық соққыштағыға қарағанда 20...40 % көп болады.

Ұзартуды белгілі бір қадаммен бойлық беруді іске асырып, одан кейін дайындаманы жаншып жүргізеді. Дайындаманың белгілі бір тұрақты қалыңдығында, оны аудармай ұзартуды жүргізгендегі жаншудың белгілі бір қосындысын өтім деп атайды. Егер дайындаманы өтімнен кейін көлденең ось айналасында 90о бұрып, одан кейін ұзартуды тағы жүргізетін болсақ, онда екінші өтімді алатын боламыз. Арасында аударуы бар екі өтімді әрекет деп атайды.

Ұзартудың әртүрлігі. Түзеткішпен ұзартуды цилиндр, қалың қабырғалы құбыр, төлке типті куыс дайындамаларды жасауға қолданады. Соғылмалар жазық немесе кемерлі болуы мүмкін (3.36-сурет). Дайындаманың ұзындығы Хзаг соғылманың ұзындығына ^пок дейін ұзарады. Осы жағдай үшін дайындаманың көлденең қимасының ауданы тек қуыс дайындаманың сыртқы диаметрінің Дзаг кішіреюінің себебінен азаяды. Дайындаманың ішкі диаметріізаг тұрақты болып қалады.  Соғылманы түзеткіштен оңай шығару үшін соғылманы конусты етіп орындайды (конустығы 1:100 - 1:150). Түзеткіштің шыдамдылығын көбейту үшін оның ішінде тесік жасайды. Тесіктің ішімен түзеткішті суытатын сұйықты береді. Ұзартудың алдында түзеткішті қыздырылған дайындамаға енгізеді. Қыздырылған дайындама тесігінің диаметрі түзеткіштің диаметрінен үлкен болуы керек. Түзеткіштің кіші диаметрі жағынан дайындаманы соғуды бастайды. Сонда соғу процесінде дайындама түзеткіштің белдемесіне қарай қозғалып оған тіреледі. Бастапқы уақытта дайындаманың бір жағындағы аяққы белдеушені соғады, ал содан кейін дайындаманың түзеткіш белдемесіне қараған жағын соғады. Бірінші кезекте дайындаманың аяққы белдеушесін соғудың себебі болып дайындаманың шет жағындағы металдың тез салқындауы есептеледі. Содан кейін соғылманы түзеткіштің белдемесіне қарама-қарсы жағынан сол түзеткіштің белдемесіне қарай соғады. Мұндай жағдайда металл дайындаманың осі бойымен бір бағытта ағады, яғни түзеткіштің белдемесінен оның аяққы жағына қарай. Түзеткіштің аяққы диаметрі оның белдемесі жағындағы диаметрінен кіші болғандықтан түзеткіш пен соғылманың арасында өте кішкентай саңылау пайда болады. Осы саңылаудың пайда болу себебінен соғылманы түзеткіштен алу аз күшпен жүргізіледі. Соғу біткеннен кейін түзеткішті соғылмадан тез шығару керек.

Түзеткішпен ұзартқанда ойық соққышты қолданады. Жоғарғы илемділік қасиеті бар материалды ұзартқанда құрастырылған соққыштарды қолданады. Екі жазық соққыштарды қолданып (3.37-сурет) түзеткішпен ұзартқанда соғылма тесігінің түрі бұрмаланады, ал оның ішкі диаметрі түзеткіштің диаметрінен үлкен болады.

Тесу. Тесу деп негізгі ұсталық операцияны айтады. Ол арқылы дайындамада тесікті немесе үңгілді алады. Тесуді ашық (3.39, а-сурет) және жабық (3.39, б-сурет) деп екіге бөледі.Тесу үшін тұтас және қуысы бар тескіштер қолданылады (3.40, 3.41-суреттер). Тескіштің диаметрін дайындаманың сыртқы диаметрінің 0,3...0,5-не тең етіп таңдайды. Дайындаманы тесу үшін оны 180о бұрмай бір жағынан жүргізуге болады. Ондай тесу үшін сақинаны қолданады.Тесу дайындаманың түрін өзгертумен және жұлынғы ретінде металл қалдығының пайда болуымен қошталады. Тесудің алдында дайындаманы шөктіреді. Шөктірген кезде тескішті дәл қою үшін бүйіржағын тегістейді.

Тесу операциясында майлайтын материалдарды қолданады (қарамай немесе машина майының графитпен қоспасы, ұнтақ тәрізді графит немесе графитпен кокстың қосындысы). Майлайтын материалды жағу үшін тескішті металға 10...30 мм тереңдікке басып еңгізеді. Пайда болған үңгілтте майлайтын материалды орналастырады, содан кейін ары қарай тескішті басып еңгізеді.

Ірі соғылмаларды тескенде далдашаның қалыңдығы һ =150..	. 170 мм болады. Тұтас тескішпен өтпелі тесікті алу үшін тесуді толық жүргізбейді. Өйткені күш тез үлкейеді. Бірақ та һ- ті 50...60 мм дейін жеткізуге болады. Содан кейін дайындаманы 180о аударады, жалғамаларды шығарады және бірінші тескішпен салыстырғанда диаметрі бірнеше есе кіші тескішпен өтпелі тесікті жасайды. Тескенде жұлынғы пайда болады. Дайындамаға тескішті ені үлкен бүйір жағымен қояды. Өтпелі тесік жасайтын тескіштің дұрыс центрленуін далдашаның қараюы және бүйіржағының ісінуімен тексеруге болады. Осы уақытта бірінші тескішті алып тастайды. Жаман қасиеті бар дайындаманың бөлімін жұлынғыға кетіру үшін, тұтас тескішпен дайындаманы аударып тескен кезде қосылма бөлімін бастапқы уақытта төмен қаратып қояды.

Қуысты тескішпен тесуді (3.41-сурет) диаметрі бойынша үлкен тесіктерді алу үшін (диаметрі) 500 мм) және құймакесектің ортаңы ликвация бөлімін кетіру үшін қолданады.

Қуысты тескішті қолдану тесу күшін тез азайтады.

Терең тесу қуысты жалғамамен жүргізіледі. Жалғаманың диаметрі дайындама тесігінің диаметрінен 15...30 мм, ал жалғаманың ішкі диаметрі тескіштің сыртқы диаметрінен10..	. 15 мм үлкен болады.Қуысты тескішпен тесу тұтас тескішпен тесу сияқты түбінің қалыңдығы 100... 150 мм-ге жеткенге дейін жүреді. Осыдан кейін дайындаманы тескішпен және жалғамен бірге сақинаға қояды. Сақина тесігінің диаметрін тескіштің диаметрінен 30...40 мм үлкен етіп таңдайды. Тесуден кейін алдымен дайындаманы жұккөтергішпен түсіреді, содан кейін жалғаманы алады.

Тесудің алдында тескішті 150 оС дейін қыздыру керек. Қыздыру тескішті жарылудан сақтайды. Тесуден кейін тескішті біркелкі етіп ауада суыту үшін тұғырыққа орналастыру керек.Ірі дайындаманы тескенде оны қолайлы қозғалту үшін тесуді тесігі бар тақтада жасауға болады. Тақтаның тесігіне бастапқы уақытта төрткілшені қояды. Ішпегі бар тақтада дайындаманы шөктіріп және тескеннен кейін тақтаны дайындамамен бірге жүккөтергішпен көтереді, ал ішпек үстелде қалады. Содан кейін үстелді ішпекпен бірге дайындамасы бар тақтаның астынан шығарады да тақтаны төмен түсіреді. Енді тақтадағы тесік ашық болады және баспақ жалғаманы және қуысты тескішті басқанда жұлынғы дайындамадан толық бөлінеді.

Төсем сақинада тесуді негізінен биіктігі салыстырмалы аласа дайындамаларға (НЮ = 1/3... 1/4) қолданады. Дайындаманы сақинаға орналастырады. Оған тескішті үлкен диаметрімен төмен қояды. Сақинаның тесігінің диаметрі тескіштің диаметрінен бірнеше рет үлкен болуы керек. Жоғарғы соққышпен тескішті сақинаның тесігіне жұлынғы құлағанша басып енгізіледі. Мұндай жағдайда тескіштің биіктігін дайындаманың қалыңдығынан үлкен етіп алады. Бастапқы уақытта металға тескіш кіреді, ал содан кейін қиық пайда болады. Тұтас тескішпен тескенге қарағанда жұлынғы калдығы көп болады. Бірақ та өлшемнің бұрмалануы аз болады. Сақина және тескіштің осьтестігін көзбен белгілеу бойынша және айлабұйымның көмегімен анықтайды.

Қағида бойынша тесудің алдында шөктіруді жүргізеді. Тесумен салыстырғанда шөктіруге күш біраз көп жұмсалады. Сондықтан, егер шөктіру бойынша баспақ таңдалған болса және ол тескенде қолданылса, онда тесуге керекті күшті есептемеуге болады. Бірақ та тесуді шөктіру жүргізілген баспақта жасау міндетті емес.

Соғудың технологиялық процесін әдетте құймакесекті өңдеуден бастайды. Әдеттегі ұсталық құймакесектерді (3.43- сурет) сауытқорамға үстіңгі жақтан балқыған болатты құйып алады. Осы сауытқорамның қуысының пішіні қиылған пирамидаға немесе көлденең қимасы алты, сегіз, он екі бұрышты геометриялық фигураға ұқсайды. Құймакесек пішіні металдың кристалдануын және соғылмаға қойылатын талапты ескереді. Құймакесек 2-нің қосылма 1 және түп 3 жақтарын ұсталық цехта кесіп алып тастайды. Құймакесек массасы Мқ = 0,2...350 т шегінде ауытқиды.

Соғылмаларды жасау үшін қолдынылатын құймакесектердің ең үлкен ұзындығы X мен орташа диаметрдің £ор қатнасы ^ор/^ор = 1,9.. .2,3 шегінде өзгереді.

Айтылған қатынастың мәні мынадай болған кезде: ^ор/^ор = 2,3 құймакесекті соқса оның майысу байқалады. Ұзын осьті соғылманы жасаған кезде ең үлкен ұзындық пен орташа диаметрдің қатынасы (^ор/^ор)	3...5 тең болатын ұзын

құймакесекті қолданады. Бұл құймакесектерді шөктірмей өңдейді немесе оны бөлімдерге шабуды қарастырады. Осы құймакесектердің артықшылығы болып металдың химиялық құрамының едәуір біркелкі болуы саналады.

Қуыс құймакесектерді тоңазытқышы бар сауытқорамда центртепкішті құю тәсілімен жасайды. Қуыс құймакесектердің өлшемдері әдеттегі құймакесектермен салыстырғанда біраз кіші

Кристалданудың маңызды шарты болып Мё ~ 4 қатынасы саналады (мұндағы ё - қуыс құймакесектің қабырғасының қалыңдығы). Қуыс құймакесектерді тесігі бар соғылмалар үшін қолданады (тесу операциясын қолданбайды). Айтылған құймакесектердің артықшылығы болып мынау саналады: соғудың алдында жүргізілетін қыздыру уақытының ұзақ болмауы; құймакесектерде осьтік борпылдақтықтың және центрден тыс ликвацияның болмауы.

Осымен бірге кішкентай қосылмалы, қосылмасыз құймакесектерді жасайды, тағы да конустылығы жоғары (12о дейін) құймакесектерді құяды.

Алюминий қорытпаларының құймакесектерін үздіксіз құю тәсілімен құяды (^тах ~ 800 мм).Магний қорытпаларынан диаметрі 540 мм-ге дейін болатын дөңгелек құймакесектерді жоғарыда айтылған сияқты үздіксіз құю тәсілімен жасайды. Осындай тәсілмен өлшемдері 165*540*6000 мм- ге дейін болатын жазық құймакесектерді алады.

Мыс құймакесектерін сумен салқывдатылатын сауытқорамда құяды (^шах = 300 мм). Құймакесекті үздіксіз құйып та алуға болады.Титанды қорытпалардың құймакесектерін мыстан жасалған сумен салқындатылатын кристаллизаторда шығандалатын электроды бар доғалы вакумды балқытумен алады (Дпах = 700 мм).

Құймакесектерде келесі ақаулар кездеседі: шөгіндік қаяу; шөгістік борпылдақтық; сұйық металды құйған кезде оның шашырауы нәтижесінде пайда болатын бетақаулары; қоспалаушы сыңарлардың және қорытпалардағы қоспалардың тура ликвациясының пайда болуы; жарық; қабық, т. б. Егер сортты илем құймасының бетінде ақаулар (жегіде, қабық, жарық) бар болса, онда оларды тазалау операциясының көмегімен алып тастайды. Мынадай тазалау тәсілдерін қолданады: газжалынды; пневмотоқпақпен өңдеу; қашаумен өңдеу; әрлеу дөңгелектерімен өңдеу.Әдетте соғудың алдында құймакесектер қима бойынша құрылымдық біркелкі емес болуымен сипатталады. Сондықтан жасалатын дайындамаға мынадай негізгі талаптар қойылады: ұсақ түйіршікті құрылымды етіп жасау; біркелкі химиялық құрамды етіп алу.Деформациялаған кезде көлденең қиманың өлшемдерінің кішірею дәрежесі құрылымның өңделу көрсеткіші болып есептеледі.

Әдебиеттер:

1.Мәшеков С. Ә. Материалтану және құрылымдық материалдар технологиясы: Оқулық. - Алматы:  2015.

Суворов И.В. Обработка металлов давлением.-3-е изд.-М.: Высшая школа, 1980-364 с.

2. Мастеров В.А., Берковский В.С. Теория пластической деформации и обработка металлов давлением.-М.: Металлургия, 1976.-352 с.

3.  Громов Н.П. Теория обработки металлов давлением.- 2-е изд., перераб. и доп.-М.:Металлургия, 1978-360 с.

4. Бойцов В.В., Трофимов И.Д. Горячая объемная штамповка.-М.: Высшая школа, 1982.-270 с., ил.

5. Бабенко В.А. и др. Объемная штамповка: атлас схем и типовых конструкций штампов.-2-е изд., перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1982-104 с.

Бақылау сұрақтары:

1.Соғудың негізгі және қосымша операциялары қандай?

2. Шөктіруді қандай жағдайлпрда  жағдайларда қолданады?